
目
录
1．编制依据 .....................................................................................................................1

2．工程概况 .....................................................................................................................3

2.1 工程建设概况 .....................................................................................................3

2.2 工程建筑设计概况 .............................................................................................4

2.3 工程结构设计概况 .............................................................................................4

2．工程质量标准和目标 .................................................................................................5

2.1 质量标准 .............................................................................................................5

2.2 质量目标 .............................................................................................................5

3．项目质量保证体系 .....................................................................................................5

3.1 组织体系 .............................................................................................................6

3.2 质量职责 .............................................................................................................6

4．现场创优措施 .............................................................................................................9

4.1 钢筋工程 .............................................................................................................9

4.1.1 钢筋加工 ................................................................................................. 9

4.1.2 钢筋定位 ................................................................................................11

4.1.3 保护层控制 ........................................................................................... 16

4.1.4 钢筋绑扎 ............................................................................................... 17

4.1.5 成品保护 ............................................................................................... 20

4.2 模板工程 ...........................................................................................................22

4.2.1 模板清理 ............................................................................................... 22

4.2.2 顶板支撑 ............................................................................................... 23

4.2.3 板缝处理 ............................................................................................... 24

4.2.4 洞口定型模板 ....................................................................................... 26

4.2.5 梁板起拱 ............................................................................................... 27

4.2.6 外墙模板接茬 ....................................................................................... 27

4.2.7 墙模板下口做法 ................................................................................... 28

4.2.8 大钢模板的连接 ................................................................................... 29

4.2.9 拆模时间的控制 ................................................................................... 29

4.2.10 墙模板限位 ......................................................................................... 30
4.2.11 模板支设及检查重点 ......................................................................... 31

4.2.12 大钢模板堆放 ..................................................................................... 31

4.2.13 成品保护 ............................................................................................. 32

4.3 混凝土工程 .......................................................................................................32

4.3.1 施工缝留设位置 ....................................................................................32

4.3.2 施工缝的处理 ....................................................................................... 35

4.3.3 混凝土浇筑要点 ................................................................................... 35

4.3.4 混凝土养护 ........................................................................................... 37

4.3.5 成品保护 ............................................................................................... 37

附录：**项目质量管理组织体系图
1．编制依据
	序号
	名
称
	编
号

	1
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204-2002

	2
	北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准
	DBJ/T01-69-2003

	3
	北京市建筑长城杯工程质量评审标准
	DBJ/T01-70-2003

	4
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001


2．工程概况
2.1 工程建设概况
	序号
	项
目
	内
容

	1
	工程名称
	****国际中心工程

	2
	工程地址
	北京市**区

	3
	建设单位
	北京**房地产开发有限公司

	4
	勘察单位
	北京市勘察设计研究院

	5
	设计单位
	北京****工程设计有限责任公司

	6
	监理单位
	北京**工程建设监理公司

	7
	质量监督单位
	北京市**区质量监督站

	8
	施工总承包单位
	****工程总公司

	9
	施工主要分包单位
	

	10
	投资性质（资金来源）
	自筹资金

	11
	合同承包范围
	全部土建结构装修、水暖通工程、电气工程及电梯工
程以及土方、降水、护坡、桩基工程

	12
	合同性质
	总承包合同

	13
	合同工期
	2002 年 9 月 20 日至 2004 年 8 月 23 日，共 704 日历
天

	14
	合同质量目标
	创北京市小区结构长城杯


	序
号
	项目
	内
容

	1
	结构形式
	基
础
	筏板基础

	
	
	主
体
	全现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系

	
	
	屋
盖
	全现浇钢筋混凝土平面屋盖楼板

	2
	土质水位
	基底以上
土质分层情况
	分为 3 层，自上而下分别为粘质粉土填土、粘质粉土、
卵石及圆砾层，持力层为③层即卵石及圆砾层

	
	
	地下水位
（绝对标高）
	地下承压水位
	22.34m～22.72m

	
	
	
	地下潜水
	近 3-5 年最高水位标高为 28.00m

	
	
	
	设防水位
	34.50m

	
	
	地下水水质
	对基础混凝土无腐蚀性

	3
	地基
	地基承载力 标准值
	持力层以下
土质类别
	粘土层和粉土层交错分布，中间夹
有沙土层和卵石层

	
	
	
	地基承载力
	230Kpa

	
	
	
	土壤渗透系数
	垂直 4.86×10-6cm/s；
水平 4.86×10-6cm/s

	4
	地下防水
	混凝土自防水
	底板、外墙、消防水池、车库地下二层顶板在混凝土
中掺加 WRA 防水剂形成自防水混凝土

	
	
	材料防水
	结构迎水面做 SBSⅡ+Ⅱ型防水卷材

	5
	混凝土 强度等级
	地下
	垫层
	C15

	
	
	
	防水保护层
	C20

	
	
	
	底板、外墙消防水池、车库地下二层顶板
	C40/P10

	
	
	
	内墙、车库柱、车库地下三层顶板、楼座地
下二三层顶板（梁）、地下二三层楼梯
	C40

	
	
	
	楼座地下一层顶板（梁）、地下一层楼梯
	C30

	
	
	地上
	墙、柱、顶板、梁、楼梯
	C30

	6
	抗震等级
	设防烈度
	8 度

	
	
	框架抗震等级
	三级

	
	
	剪力墙
抗震等级
	3#、5#、6#楼为一级， 4#、7#楼为二级

	7
	钢筋类别
	一级钢
	φ6、φ8、φ10

	
	
	二级钢
	Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25

	8
	钢筋接头
	钢筋直径＜18 绑扎搭接，≥18 滚轧直螺纹连接

	9
	结构断面
	基础底板厚度
	车库 900 mm、7#楼 1200mm、其他 1500mm


	
	尺寸
	外墙厚度
	地下室 400mm、350mm、300mm
地上 300 mm 、250 mm 、200mm

	
	
	内墙厚度
	地下室 350mm 、300mm、200mm 地上 250mm、200mm

	
	
	柱断面尺寸
	800×800mm

	
	
	楼板厚度
	地下室 600mm、550mm、500mm、350mm
200mm、180mm、170mm、150mm

	10
	楼梯坡道 结构形式
	楼梯结构形式
	全现浇剪刀式单跑楼梯

	
	
	坡道结构形式
	全现浇钢筋混凝土有梁板坡道

	11
	预防碱集
料反应管 理类别
	Ⅱ类工程，使用 B 种低碱活性集料配置混凝土，碱含量≤3Kg/m3

	12
	人防设置
等级
	3＃、4＃楼为五级人防，车库地下三层战时为六级人防物资库

	13
	建筑沉降
观测
	沉降量不大于 50mm


2．工程质量标准和目标
2.1 质量标准
我公司在本工程项目质量管理中严格遵循 ISO9002 国际标准，执行国家《建 筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《北京市建筑结构长城杯工程质 量评审标准》（DBJ/T01-69-2003）、《北京市建筑长城杯工程质量评审标准》
（DBJ/T01-70-2003）等一系列质量标准进行质量验收。
2.2 质量目标 争创北京市“小区结构长城杯”。
3．项目质量保证体系
公司的质量方针是：“遵章守法，诚信服务，精心施工，追求卓越”。在这一 方针指导下，项目根据 ISO9002 质量标准的要求建立文件化质量保证体系，项目 的一切质量活动均严格按照该质量保证体系进行，项目经理部根据公司《质量保 证手册》、程序文件和合同的要求编制《项目质量计划》，使工程从合同评审、分 承包商的选择、工序控制、检查验收到竣工验收、用户回访等整个过程都处于受 控状态，由项目总工程师负责质量体系有关质量职能的组织、协调、督促和检查 核实工作，并把质量体系的有效运行作为加强质量工作的根本来抓，以有效的管
理来确保工程质量的提高。
3.1 组织体系 项目成立质量领导小组，形成由项目经理领导的现场质量体系，根据现场质
量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，建立由公司总部宏观控制，项目各 级管理人员中间控制的管理系统，形成了横向从结构、安装、装饰到各个分包项 目，纵向从项目经理到施工班组的质量管理网络，组成了项目经理，管理层职能 部门、责任人员的三个层次的现场质量管理职能体系（详见附录中的质量管理组 织体系图）。
3.2 质量职责
3.2.1 项目经理：
1）负责项目经理部的全面工作。
2）负责协调项目经理部与外部的各种关系。
3）负责合同的签定与执行。
4）领导项目制造成本管理工作。
5）领导项目完成质量目标和质量计划，是安全生产的第一责任人。
6）领导项目的合同管理工作。
3.2.2 现场经理：
1）负责施工现场的全面管理工作。
2）协调各分包队伍的关系，作好生产要素与交叉作业的平衡工作。
3）负责实施施工组织设计（施工方案）、项目质量计划。
4）负责安全生产、文明施工与 CI 工作。
5）参与制造成本的管理。
3.2.3 总工程师：
1）领导编制施工组织设计和施工方案，并负责施工技术的全面协调。
2）领导编制项目《精品策划书》。
3）负责引进与推广四新技术。
4）负责项目质量保证体系的运行管理工作。
5）领导项目的创优工作。
6）领导做好施工技术资料的管理工作。
3.2.4 商务经理：
1）负责合同的编制与评审。
2）负责项目成本的管理与实施。
3）领导项目索赔工作。
4）主管预算、成本的日常工作。
3.2.5 项目质量总监
1）严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总体质量 目标和阶段目标的实现。
2）负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组 织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。
3）参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查。
4）负责质量评定的审核、分项工程报监理验收工作和质量评定资料的收集工作。
5）负责填写月质量情况报表，上报公司质量保证部。
6）监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，过程试验监督。
7）配合监理公司第三方见证取样工作。
3.2.6 项目办公室
1）组织项目贯彻实施公司质量方针、职业安卫与环境方针、公司体系文件。
2）负责在施项目体系的整体运行工作。
3）负责领导质量、环境、职业安全卫生体系运行的培训工作。
4）负责项目体系运行法律、法规的管理和执行工作。
5）负责与政府各行政主管部门的联系和协调工作，负责处理好周边邻里的扰民、 民扰
6）负责对外协调工作和对内部人员的扰民教育宣传工作。
7）负责项目质量、环境、职业安全卫生管理体系运行自检
3.2.7 项目安全总监
1）负责项目安全生产目标及安全措施配合的监督执行。
2）负责分承包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度、安全 技术方案的执行情况。
4）负责现场文明施工的监督检查、消防保卫工作。
5）负责项目危害因素辨识工作,并及时反馈项目行政部。
6）领导现场的消防保卫工作，维护现场的正常施工程序。
3.2.8 项目工程部
1）负责项目施工生产的管理与协调。
2）负责质量预控和过程中的质量控制把关，严格按照质量评定标准、国家规范进 行监督、检查。
3）负责质量事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。
4）负责项目环境因素的识别工作,并及时反馈到行政部。
5）负责环境、职业安卫目标、指标及管理方案的贯彻实施。
6）负责监督、指导项目分承包单位的体系的运行工作，并对分承包单位的体系管 理运行进行监控。
7）做好对分包单位的各级安全交底工作，协助安监部门对现场人员定期进行安全 教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，加强现场文明施工的管理。
3.2.9 项目技术部
1）配合总工程师编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。参与 项目《精品工程策划书》的编制工作。
2）配合安全总监编写专项安全技术方案，并监督安全技术方案的执行情况。
3）负责施工技术保证资料的汇总及管理（按《建筑安装工程资料管理规程》）。负 责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。
4）工艺技术准备；施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制纠正和预防 措施；编制材料计划。对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研 究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。
5）组织编制项目环境目标指标及管理方案。
6）负责体系运行过程中不符合纠正预防措施的制定及监督实施。
7）负责对公司的计划、统计工作。
3.2.10 项目物资部
1）负责材料的进场验证(材料质量、数量验证)并办理书面手续;  监督各分承包方
2）材料的验证、复试，并记录存档;  负责进场物资的报验工作。
3）负责进场物资在使用过程中的监督工作，并负责处理废、剩物资。
3.2.11 项目机电部
1）负责本系统内人员数量、资料的管理。
2）负责项目安装施工生产的全面指挥和协调工作。
3）负责编制有关安装配合施工进度计划、施工方案，并检查考核实施情况，负责 解决安装方面的工程技术及质量问题。以及有关施工深化图的设计、现场施工方 案的编制与统一协调，对安装工程质量负责。
4）负责质量、环境、职业安卫体系在项目机电方面的贯彻实施工作。
5）指导分承包方各类安装工程质量台帐、资料的建立；负责对机电分承包单位的 体系知识、作业指导书的培训、实施进行监控。
6）做好对分包单位的各级安全交底工作，协助安监部门对现场人员定期进行安全 教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，加强现场文明施工的管理。
3.2.12 项目核算部
1）负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审 工作。
2）编制分包工程的招标文件、合同文件，做好合同交底、合同评审及签认工作， 对合同的履约进行监督。
3）参与分承包合同履约中的协调与结算管理。
4）负责项目成本管理工作，建立相应台帐，归纳、整理各项数据进行成本分析。
5）负责管理与环境运行有关的资金、成本的保证和控制。
4．现场创优措施
4.1 钢筋工程
4.1.1 钢筋加工
本工程钢筋全部在现场加工，直径≥18 的钢筋均采用滚压直螺纹连接，直径
＜18 的钢筋均采用绑扎搭接。钢筋加工控制重点为箍筋加工、直螺纹接头的加工、 以及梯子筋、定距框、马凳、双 F 卡的加工质量。
1）箍筋加工
Ⅰ级钢筋采用人工操作摇手扳子进行钢筋成型。Ⅰ级箍筋的末端弯钩弯成
1350，平直长度为 10d（见下图），为了保证箍筋加工的准确性要求在加工机具的 操作平台上用角钢焊出 135°、90°及弯钩平直长度控制线。
度角
Ⅰ级箍筋
2）箍筋检查
箍筋加工完后，要求用“箍筋检查模具”进行检查，确保加工出来的每个箍 筋尺寸、弯钩长度、角度符合标准（见下图）。
[image: image1.png]



3）直螺纹丝头加工质量
①操作工人应参加技术规程培训，考核合格后持证上岗。
②钢筋应先调直再用砂轮切割机下料，切口端面应与钢筋轴线垂直，不得有 马蹄形或翘曲。
③加工丝头的牙形、螺纹必须与连接套的牙形、螺距一致，有效丝扣段内的
秃牙部分累计长度小于一扣周长的 1/2。
④加工完的丝头按照《钢筋滚轧值螺纹接头技术规程》（Q/HJ08-1999）标准 进行自检，自检时必须用相应规格的“环规、丝头卡板”逐个检查，检查合格的 丝头应戴上保护帽，加工不合格的丝头应重新加工，再次检查合格方可使用。接 头的现场检验按验收批进行。
4）梯子筋、定距框、马凳、双 F 卡的加工
①梯子筋的加工应根据墙厚、钢筋设计间距在标准模具内加工，梯子筋中的 顶模棍采用无齿锯切割；
定距框根据柱（暗柱）的断面尺寸、钢筋设计间距在标准模具内加工，定距 框中的顶模棍采用无齿锯切割；双 F 卡的加工根据墙厚在标准模具内加工，双 F 卡中的顶模棍采用无齿锯切割；马凳的加工根据板厚、铺设方向及钢筋保护层确 定其高度进行加工。
②梯子筋、定距框、马凳、双 F 卡成品及其相应模具应纳入预检中，梯子筋、 定距框的分档间距应准确，顶模棍两端伸出长度一致，马凳高度应准确，双 F 卡 的卡口位置应准确且顶模棍两端伸出长度一致。
③梯子筋、定距框、马凳、双 F 卡应根据墙厚、板厚、钢筋粗细选用合适的 钢筋作为骨架，焊接应牢固，其刚度应附合支撑要求。
4.1.2 钢筋定位
1）竖向梯子筋 墙体水平钢筋间距采用竖向梯子筋控制。绑墙水平筋时，根据竖向梯子筋分
档间距安放水平筋，绑扎前先将整道墙体梯子筋拉线调平并用上中下三道水平筋 临时固定牢固。竖向梯子筋比墙体立筋规格大一个等级并代替墙立筋，梯子筋从 暗柱边开始设置，纵向间距不大于 2000mm,且每道墙至少设置两道。梯子筋形状见 下图。
2）水平梯子筋
墙体竖向钢筋间距采用水平梯子筋控制。在距墙模板上口 100mm 处放置Φ16、 Φ12 墙体水平梯子筋（墙体竖向钢筋直径≥16mm 时用Φ16 水平梯子筋，墙体竖向 钢筋直径＜16mm 时用Φ12 水平梯子筋，水平梯子筋可周转使用），水平梯子筋放 平并与墙体竖向钢筋用绑扎丝绑牢。墙体水平梯子筋形状见下图。
2000
3）定距框

注1.a=竖向筋间距
2.A=墙厚-2×水平筋保护层-2×（水平筋直径+竖筋直径）
3.放置在竖向筋内侧、墙上口周转使用
水平梯子筋
框架柱、暗柱主筋间距采用定距框控制。
①框架柱定距框 柱主筋连接完后，用线坠校正其垂直度，校正后先在柱下口距楼板结构面
100mm 处放置Φ20 柱定距框并与主筋绑扎牢固（固定主筋不偏位，四角顶模棍作 为柱模板的限位撑），然后在柱上口 100mm 处放置Φ20 柱定距框并与主筋绑扎牢固
（上口定距框可周转使用）。再次校正垂直度无误后开始正式绑扎柱钢筋。框架柱
定距框形状见下图。
柱宽-2mm
端头刷防锈漆
A
注：1.A=柱宽-2×保护层-2×柱主筋直径
2.a=主筋净距、b=主筋净距
②暗柱定距框
暗柱主筋连接完后，非洞口边暗柱用线坠校正其垂直度无误后在墙上口 100mm 处放置Φ20 暗柱定距框并与主筋绑扎牢固（上口定距框可周转使用），并上、中、 下各绑一道临时箍筋固定后再正式绑扎。洞口边暗柱用线坠校正其垂直度无误后 放置三道定距框：洞口高度范围内放置两道暗柱定距框（固定主筋不偏位，三边 顶模棍作为门窗及墙模板的限位撑）第一道距楼板结构面 100mm 处放置，第二道 距洞顶下 150 mm 处放置，最后一道在距墙上口 100 mm 处放置。
顶模棍，端头刷防锈漆
主筋保护层

暗柱主筋
顶模棍，端头刷防锈漆
4）双“F”卡

暗柱定距框
钢筋绑扎完后，用双“F”卡（双“F”卡端头刷防锈漆）代替“S”拉钩及保
护层垫块，控制水平钢筋及保护层厚度。双“F”卡间距 600mm，梅花型布置。双 “F”卡形状见下图。
墙厚-2mm
水平筋

φ10钢筋

水平筋
端头平滑刷防锈漆

端头平滑刷防锈漆
5）顶板（底板）马凳

双“F”卡
直径≥20mm 时，马凳用Φ20 钢筋加工；当板钢筋直径＜20mm 时，马凳用Φ12 钢
筋加工。各类型板钢筋马凳形状及设置方向如下。
①塔楼底板钢筋下铁绑扎顺序先东西后南北，上铁绑扎顺序先南北后东西。 底板马凳东西向通长设置，马凳支腿横档用绑扎丝与东西向下铁绑扎牢固。两马 凳间距 1600mm。
  300 


 
3000 


  300 

注：h=板厚-上下层钢筋直径3×25-上筋保护层25-下筋保护层50。
塔楼底板马凳
②车库底板钢筋下铁绑扎顺序先东西后南北，上铁绑扎顺序先东西后南北。 底板马凳南北向通长设置，马凳支腿横档用绑扎丝与南北向下铁绑扎牢固。两马 凳间距 1600mm。
  300 


 
L 


  300 

注： 1.L根据房 间跨度确 定。 
2.h=板 厚 900-上 下层钢 筋直径 4× 25-上筋保护 层25-下筋 保护层 50。
3.支 腿 脚 250用于跨 中板带 ，括弧 内350用于柱 上板带 。
4.中 间 支腿间距 3000mm一个。 
车库底板马凳
③车库顶板钢筋双层双向。钢筋下铁绑扎顺序先东西后南北，上铁绑扎顺序
绑扎牢固。两马凳间距 1600mm。
注： 1 . h = 顶板厚 - 上 下层 4 根钢 筋 直 筋 - 上下铁保 护层 
2 .a= 南北向下铁间距 + 2 0 m m
车库顶板马凳
④楼座顶板钢筋为双层双向钢筋时：下铁绑扎顺序先东西后南北，上铁绑扎 顺序先南北后东西。顶板马凳东西向通长设置，马凳支腿横档用绑扎丝与东西向 下铁绑扎牢固。两马凳间距 2000mm。
注 ： 1 . h = 顶板厚 - 下 网 下铁钢筋 直筋 - 上 网 双向钢筋 直筋 - 上下铁 保护层 
2 . a=下 网 下 铁 间 距 + 20m m
⑤楼座顶板为双向钢筋时，为了确保支座负弯矩钢筋保护层准确，在房间四
周距墙边 500mm 处周圈设置顶板马凳，顶板马凳两个方向高度不一致，摆放时要 特别注意。
注：1.h=顶板厚-下网下铁钢筋直筋-支座负筋直筋- 保护层30mm
2.a=下网下铁间距+20mm

注：1.h=顶板厚-下网双向钢筋直筋-支座负筋直筋- 保护层30mm
2.a=下网上层钢筋间距+20mm
楼座双向钢筋顶板马凳
4.1.3 保护层控制
本工程底板下铁、顶板下铁、梁底及侧面、柱侧面钢筋保护层采用水泥砂浆 垫块控制。水泥砂浆垫块根据保护层的厚度在现场派专人在“专用模具”上制作。 “专用模具”底面为 15mm 厚覆模多层板，放置在平整的水泥基层上，多层板上根 据保护层厚度设置薄钢板带（保护层制作模具见下图）。垫块制作要求表面平整、 厚度准确、形状规矩方正，绑扎丝埋设牢固。
薄钢板带

多层板
多层板放置在平整的水泥基层面上
保护层制作模具
各部位水泥砂浆垫块（特别是用于承重结构的垫块：如底板、顶板、梁等） 应根据工程进度早日制作，并加强养护，在使用时达到其规定的强度。各部位水 泥砂浆垫块强度等级、规格尺寸、布置间距见下表。
	序号
	部位
	强度等级
	规格(mm)
	间距

	1
	底板底层
	M7.5
	50×50×50
	600mm、梅花布置

	2
	顶板底层
	M5.0
	35×35×15
	600mm、梅花布置

	3
	框架柱侧面
	M5.0
	35×35×30
	双排、纵向 600mm

	4
	框架梁、连梁底面
	M5.0
	35×35×25
	双排、纵向 600mm

	5
	框架梁、连梁侧面
	M5.0
	35×35×15
	双排、纵向 600mm

	6
	楼梯底层
	M5.0
	35×35×15
	600mm、梅花布置


注：剪力墙保护层采用双“F”卡控制，间距 600mm，梅花型布置。
4.1.4 钢筋绑扎
1）各部位起步筋位置
①剪力墙
剪力墙第一道水平筋起步距楼板结构面为 50mm；暗柱第一道起步箍筋距楼板 结构面为 25mm。剪力墙第一根竖向钢筋距暗柱钢筋边 50mm,并从中间向两边排列， 中间部分竖向筋间距为设计间距，当排列到暗柱边第二根竖向筋时，可调整其间 距，使实际间距不大于设计间距，纵向筋排列见下图。
从中间向两边排列，保证第一道起步纵向筋为50mm
第二道纵向筋 暗柱边部主筋
第一道纵向筋


第二道纵向筋 暗柱边部主筋
第一道纵向筋
楼层结构面
50 
≤a

按设计间距排列 
≤a
②连梁

剪力墙竖向筋排列图
连梁第一道起步箍筋距暗柱边钢筋 50mm，中间箍筋均分但实际间距要求不大
于设计间距；在暗柱内也要加一道箍筋距暗柱边钢筋 50mm。连梁箍筋排列见下图。
50 50

中间箍筋均分， 间距≤设计间距


50 50


楼层结构面
楼层结构面
暗柱主筋
暗柱主筋
连梁箍筋排列图
③柱及梁
独立柱第一道起步箍筋为 50mm,附墙柱、端柱起步箍筋为 25mm。框架梁第一 道起步箍筋距柱边主筋 50mm,次梁第一道起步箍筋距框架梁边主筋为 50mm。
2）钢筋绑扎质量控制要点
①绑扎丝
a)采用 20~22#绑扎丝绑扎，所有钢筋相交点均要绑扎，绑扎丝头朝向混凝土 内部，外露长度为 10~20mm。
b)剪力墙水平筋与竖向筋相交点成“八字扣”绑扎，暗柱箍筋与主筋各相交 点采用“兜扣”或“十字扣”绑扎，框架柱、梁（主次梁及连梁、暗梁）箍筋与 主筋采用“兜扣”或“十字扣”绑扎。
c)钢筋搭接处，搭接部分绑扎三扣，要求距端头 50mm 各绑扎一扣，中间绑扎 一扣。
d)框架柱同一道大小箍筋、“T”型及“L”型“十”字型暗柱同一道（指同一 位置）不同规格的箍筋要求用绑扎丝分开绑扎。
e)所有绑扎点均要绑扎牢固（特别是箍筋转角处与主筋绑扎要求到位），无松 扣、缺扣现象。
②箍筋加密要求
a)本工程地下车库框架柱主筋采用滚压直螺纹连接，箍筋为φ8＠100/200， 箍筋加密范围如下图。
800


楼 面 （ -3.55）
楼 面 （ -7.95）
地 面 （ -11.50）
基 础顶面 （-12.40）
注 ：加密间 距按Hn/6、柱宽 800及 500取 大值为800
高度）及 500 中取大值进行加密，根据设计要求，箍筋加密区间距为 100mm。
③钢筋到位措施 a)钢筋绑扎前的准备工作 从放线开始检查，对梁、柱、板交叉部位放样，对于交叉部位先保证柱(暗柱)

主筋位置，然后再安排梁（连梁）筋位置，相应的箍筋做一定的调整，才能保证 钢筋原始位置的准确。
b)在每层楼板混凝土浇筑完的工作
在每层楼板混凝土浇筑完后，立即弹 7 条线即柱或剪力墙的轴线、外边线、 剔凿线、模板控制线，根据弹线位置检查钢筋的位置，对所有偏位的钢筋按 1：6 调整到正确位置：对保护层偏大的钢筋，按 1：6 打弯进行调整，对偏出墙外的钢 筋，应先用钎子剔凿，在板混凝土内按 1：6 打弯进行调整。钢筋调整到位后才允 许下一步的钢筋绑扎。
c)暗柱搭接范围加工专用箍筋 暗柱纵筋搭接长度范围内，为了保证箍筋与主筋绑扎到位，采用专用箍筋，
专用箍筋末端弯钩为 135°，平直部分长度为 10d 。专用箍筋形状见下图。
d
暗柱搭接区专用箍筋图
筋，当按设计要求间距绑扎少于三道水平筋时，应在搭接长度范围上下对水平筋
采用局部加密进行调整，保证搭接长度范围内绑扎三道水平筋。
e)暗柱、附墙柱、端柱的箍筋在绑扎时，当与剪力墙水平筋局部重合时，应对 箍筋采用加密的方法对其间距进行调整，保证箍筋与水平筋不重合，且保证箍筋 与水平筋错开 20mm 的距离。
f)根据《钢筋施工方案》要求，当柱（暗柱）、剪力墙直径≥Φ20 时采用滚压 直螺纹连接接长。箍筋、水平筋绑扎如位置正好赶上在直螺纹接头位置处，为了 保证箍筋及水平筋的保护层及绑扎到位，要求对箍筋及水平筋间距采用局部加密 的方法进行调整，保证其保护层位置准确及绑扎到位。
4.1.5 成品保护
1）堆放要求 原材、成型钢筋应按地下（或地上）施工阶段平面布置图按指定地点摆放，
堆放场地用 C20 混凝土硬化并用垫木（高度 200mm）垫高并按一头码放整齐，防 止钢筋变形、锈蚀、油污。为了方便对成型钢筋检查及方便清料，原材及成品钢 筋堆放场地必须设有明显标识牌，钢筋原材标识牌上应注明钢筋进场时间、钢筋 规格、长度、产地、受检状态、检验人等；成品钢筋标识牌上应注明钢筋规格、
钢筋简图、使用部位、受检状态、加工制作人及检验人等。钢筋标识牌内容见 下图。
400

钢筋原材标识牌
进场时间： 年
月 日
钢筋规格：
长度： 产
地： 受检状态：

400

成品钢筋标识牌
规    格： 简 图： 使用部位： 受检状态：
制 作 人： 检验人：
2) 绑扎时钢筋保护
绑扎墙柱筋时应事先在侧面搭临时架子，上铺脚手板。钢筋绑扎人员不准蹬 踩钢筋。底板、楼板上下层钢筋绑扎时，支撑马镫与钢筋绑扎牢固，防止操作时 蹬踩变形。
3）水电盒安装时钢筋保护 严禁随意割断、点焊及移动钢筋。当预埋套管及洞口模必须切断钢筋时，对
于直径≥300mm 的洞口按图纸设计要求设置加强钢筋，对于线盒应按下图进行加
筋。
铅丝绑扎
附加钢筋
主筋 线盒
点焊
4）楼板混凝土浇筑时钢筋保护

线盒加固图
浇筑楼板混凝土时，混凝土输送泵管要用铁马镫架高 200~300mm，防止由于过
重的泵管压塌板上部筋。去往操作面的主要通道也需设铁马镫（见下图），上铺钢 跳板，边浇边撤。 楼板混凝土浇筑前，要求在竖向甩茬钢筋上包裹不少于 500mm 高的塑料布，防止沾染泥浆。
砼输送泵泵管
行人主道铺钢跳板两块
Φ25铁马凳
 

每个长1.0m


板上筋
楼板架设泵管图
5）墙体、楼板混凝土浇筑时要求设置专门看筋人员，对于钢筋偏位应及时较正、
甩茬钢筋沾染泥浆应及时用湿抹布清理干净。
6）后浇带钢筋保护 在底板（顶板）后浇带两侧砌筑三皮砖，砖上覆盖一层多层板及一层塑料布，
砖外侧抹防水砂浆，防止上部雨水及垃圾进入后浇带而腐蚀钢筋，减少日后对后 浇带处垃圾清理的难度。
地下室外墙后浇带外侧立面在墙体混凝土拆模后采用 150 厚预制板保护，一 方面保护里面钢筋，另一方面可以及时进行防水施工。
4.2 模板工程
本工程地下室墙体、柱模板采用 15 厚覆模多层板，地上墙体采用大钢模板； 顶板采用 15 厚覆模多层板，支撑体系为碗扣式脚手架；楼梯底模采用 15 厚覆模 多层板，支撑体系为碗扣式脚手架，侧模采用整体式定型钢模板；门窗洞口角部 采用双角钢固定的木模板。
4.2.1 模板清理 模板清理干净是保证混凝土成型质量，保证混凝土外观美观的重要一环，因
此在模板检查过程中模板清理应作为一个重点来检查。模板清理包括自身的板面、 侧面及背楞的清理，门窗洞口模板的清理，模内清理。
1）脱模剂选择 本工程覆模多层板将模板的灰浆等清理干净后，用棉丝蘸少量机油对板面进
行擦拭即可；大钢模板采用油性脱模剂（机油：柴油=1：1.5）。
2）大钢模板的清理
①清理工具 长把滚筒、干湿拖布、棉丝、大铁铲、接油槽、小水桶、磨光机、爬梯、铁
錾、小铁锤等。
②清理 固定专人在专用区对大模板进行清理。 拆除的模板应及时进行清理。首先用大铁铲将混凝土泥块铲除，用铁錾、小
铁锤将大模板的背楞敲干净；然后先用湿拖布将板面的泥浆、灰尘拖刷一~二遍， 再用干拖布擦干；最后用棉丝蘸油性脱模剂（机油：柴油=1：1.5）对板面进行擦
拭，脱模剂应满涂，擦拭遍数以不流坠，板面见光为宜。
③板面有破损、凹凸及变形的应及时进行修补，边框背楞如有变形将直接影 响拼缝质量，边框背楞如不顺直要进行维修（变形较大影响外观的应退回厂家进 行维修）；大钢模板每隔一段时间、特别是雨后为防止板面生锈应对板面（包括小 面）进行打磨处理。
④模板清理干净后及时进行标识，标识内容为“模板已清理、待用”；对未清 理模板也应进行标识，标识内容为“模板待清理”；对变形较大需要维修的模板也 应进行标识，标识内容为“模板须维修、停用”。
4.2.2 顶板支撑
1）支撑体系采用碗扣式脚手架，上设有螺旋式可调顶托，为了保证支撑的整体稳 定性，对于标准层纵横立杆应设三道碗扣架水平横杆拉接，并保证底部 300~500mm 高度有一道扫地杆（位置根据立杆规格而定）。
2）为了保证上下层楼板荷载传力均匀，上下层支撑立杆应对正，保证在一条垂直 线上，且立杆底部应垫上 50×100 的木方，木方长度不小于 500mm 长，木方应顺 一个方向摆齐。实际施工中，为了保证立杆对齐，要求对立杆的位置点进行放线， 并对首层或标准层绘制“支撑点平面图”，以便上层按下层的支撑点放线。
3）根据《模板施工方案》，碗扣架支撑的立杆地下纵横间距为 900mm、地上纵横 间距为 1200mm，当局部不能满足要求时，允许对其立杆间距进行调整，并用不少
于三道的钢管作水平拉接（详见下图）。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


碗扣架水平杆
碗扣架立杆
碗扣架扫地杆



间距不合适局部 用水平钢管调整
50×100×500木方 
楼板面
 
（900） 
  
（900） 
     局部间距调整 
 注：从房间一端排列，另一端间距不合适，将
碗扣架水平杆改为钢管拉结来调整立杆间距
4）上层模板及支撑安装时，为了保证下层楼板能承受上层楼板的自重、施工荷载
的能力，要求下两层支撑不准拆除。
4.2.3 板缝处理
1）顶板拼缝 顶板采用硬拼缝，即模板与模板之间不粘贴海绵条；当模板边局部有损坏时，
应切除损坏部分以免影响拼缝质量；在顺次龙骨方向两块模板的拼缝处应有次龙 骨木方，当木方按设计间距排列在此处无木方时，应附加木方。为了保护多层板 周边不被损坏且提高模板周转率，采用封边漆对多层板定期封边。
为了保证顶板与墙体相交的阴角顺直、方正，与墙体相交的边龙骨（50×100 木方）要求顶面及接触侧面刨平刨直，并在模板侧边粘贴憎水海绵条（粘贴时弹
线，并按线粘贴海绵条），海绵条粘贴具体位置见下图 。
墙水平施工缝处理完后 比板下皮标高高5~10mm


5 10 粘贴时弹线，比模板上皮低2mm，与模板挤压齐平
50×100边龙骨与墙接触 的侧面及顶面刨平刨直
2）墙拼缝

在顶板模板侧边沿墙粘贴海绵条图
地下室墙体采用木模板，地上墙体采用大钢模板（大钢模板拼缝节点详见《钢
模板施工方案》）。木模板在后台加工成型，后台加工时采用硬拼缝。现场组装时 各块模板拼缝处要粘贴憎水性海绵条，粘贴海绵条时要往后退 2~3mm，保证模板 挤压时与模板持平。墙体阴阳角及大面模板拼缝节点做法详见下图。
50×100木方


50×100木方
上中下设置三道三角木， 加强两片模板之间的刚度
上中下设置三道三角木，中间一道
50
开豁口，加强两片模板之间的刚度

硬拼缝
50
硬拼缝
50×100木方


100×100木方


100×100木方

两块模板现场组装时 拼缝处粘贴海绵条
垫片、螺帽
钩头螺栓
模板拼装节点
50×100木方

50×100木方
阴角定型模板

阳角定型模板
硬拼缝
50
50
50×100木方

100×100木方

100×100木方
大面定型模板平面
大面定型模板立面
木方次背楞与模板面及与φ48 双钢管外背楞要求接触严密，接触严密能更好
地保证模板整体刚度，保证墙面平整不涨模。因此木方与模板面及钢管接触的面 要求过压刨，刨平刨直。
4.2.4 洞口定型模板
门窗洞口角部采用双角钢螺栓固定木模板：采用 50mm 厚风干板材（风干板材 自身不易变形能保证质量），外衬 15 厚双面覆模多层板板并用自攻螺丝固定，阴 角处用∠140×140×10 的角钢与木模固定，内侧用∠100×100×10 角钢，通过φ
16 螺杆与外角钢固定，并在超过 1500mm 宽窗洞口模板底面开洞以排气。为了保证
洞口模板在浇筑混凝土时不变形，要求设置斜撑 (详见下图) 。
∠140×140×10
15厚覆模多层板

∠140×140×10

15厚覆模多层板
厚板材刨光

∠100×100×10


×100木方

∠100×100×10


×100木方
短木方
厚板材刨光
门窗洞口定型模板
洞口模板加工尺寸：非地上外墙门窗宽度、高度为洞口设计尺寸，厚度比墙 厚小 2mm；当为地上外墙的门窗洞口时，考虑外墙石材门窗口收边，洞口宽及高要 应根据石材厚度、窗框安装形式确定其加工尺寸。
为了保证洞口模板与墙模板面接触的侧面不漏浆，要求粘贴憎水性海绵条， 海绵条应粘贴顺直牢固。
4.2.5 梁板起拱
1）起拱高度
当梁长超过 4m 或房间跨度大于 4m 时，按要求起拱。本工程梁（含主次梁及 连梁）、顶板均采用木模板，起拱高度设计为 1.5‰ L (L 为梁净跨或房间净开间 尺寸)。
2）起拱操作
本工程采用硬起拱。具体方法为：梁底模或房间格栅铺好后，按建筑 0.5m 标 高线（按 0.5m 控制标高拉小白线，小白线要松紧适度）量好下返尺寸（即 500mm+ 板厚-起拱高度）从中间向两端起拱，起拱时直接抬高钢管（对于梁）或调高螺旋 支撑（对于顶板），严禁采用木楔起拱（浇筑混凝土易滑脱）。起拱要求弧线顺直， 不要起折段形拱，也不要起倒拱。
建筑0.5m标高线
下返500+板厚-1.5‰
（L-7.2m)

下返500+板厚-1.5‰
（L-4.8m)

下返500+板厚-1.5‰
（L-2.4m)


下返500+板厚-1.5‰L
楼板结构标高
调升可调支 撑硬起拱

调升可调支 撑硬起拱

调升可调支 撑硬起拱

调升可调支 撑硬起拱
4.2.6 外墙模板接茬

顶板起拱图
外墙模板接茬包括楼板与下层墙的接茬、楼板与上层墙的接茬。由于不采用
导墙做法，此处模板要求精心操作、精心施工；如果接茬不严密、加固不牢固容 易产生漏浆、涨模及错台现象，因此此处模板接茬是模板支设的一个重点及难点。
外墙楼板处模板接茬采用 250mm 高的钢模板，模板下口利用原有穿墙螺栓孔 通过穿墙螺栓拉结固定，上口用细铁丝将模板捆绑在墙体竖向钢筋上。要求拉通 线支模，在保证墙体截面尺寸的同时必须保证垂直度符合规范要求。模板贴墙处
挤压时与顶板下皮持平。外墙模板接茬节点做法见下图。
穿墙螺栓
外墙模板
竖向背楞
高楼板钢侧模
憎水海绵条，粘贴时后退2~3mm
50×100木方刨平
穿墙螺栓
4.2.7 墙模板下口做法

外墙楼板处模板接茬节点图
1）浇筑顶板时做法
在浇筑顶板混凝土时，要求在墙柱根部的侧边用 3~4m 长的刮杠找平，用铁抹 子抹 100mm 宽的找平带，找平带标高误差控制在 2mm 内。
2）支模前的 7 条线
支模前要求弹 7 条线：即轴线、混凝土剔凿边线、墙体边线、模板控制线。 弹混凝土剔凿边线可以提高剔凿质量，避免在剔凿时使墙外的混凝土缺楞掉角， 同时作为竖向筋保护层的控制线；墙体边线作为模板就位用；模板控制线作为模 板支模及校正检查用。
3）模板下口粘贴海绵条
支设模板前，顺墙体边线退后 2~3mm 粘贴憎水性海绵条，海绵条要求顺直， 并与混凝土面粘贴牢固。
柱模板下口做法同墙模板下口，模板下口做法见下图。
100mm 宽找平带（黑色）

海绵条（红色）
楼层顶板（灰色）
4.2.8 大钢模板的连接

墙模板下口做法
本工程大钢模板由平板、阴阳角模及支腿、螺栓及辅助配件构成。大钢模板
的螺栓是保证大钢模整体刚度，保证不错台、不漏浆的一个重要因素。首先每个 穿墙螺栓孔均要设置穿墙螺栓，两块模板的侧面每个连接螺栓孔均要设置连接螺 栓，这是保证大钢模整体不变形的一个关键；其次，穿墙螺栓及侧面的连接螺栓 均要加设弹簧垫片，这样才能保证螺栓能拎紧，保证在浇筑混凝土时螺栓不松动；
4.2.9 拆模时间的控制
1）墙、柱侧模 墙、柱侧模需要在混凝土保证不缺棱掉角后方准拆模，冬期施工期间，在混
凝土强度达到 1.0Mpa 后才可松动螺杆，模板和保温层在混凝土强度达到 4MPa，温 度冷却到 5℃并和环境温度之差不大于 20℃时方可拆除模板和保温层。
2）底模 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合下表的规定。具体操作时，现场留
置同条件养护试块来控制底模及支架的拆除。
底模拆除时的混凝土强度要求
	项
次
	结构类型
	结构跨度
（m）
	达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率

	1
	楼板
	≤2
＞2 ≤8
＞8
	50％
75%
100%

	2
	梁
	≤8
＞8
	75％
100％

	3
	悬臂结构
	----
	100％


4.2.10 墙模板限位
1）墙模板下口限位 在浇筑顶板混凝土时在墙内插顶模棍的措施筋，措施筋采用≥Φ12 的废钢筋
头。在支设模板前将顶模棍点焊在措施筋上，顶模棍要求拉通线焊接，两头伸出 长度一致，顶模棍总长比墙厚小 2mm，其端头要刷防锈漆。在墙模板下口焊顶模棍 是为了控制墙下口截面准确，同时在紧固螺栓及加固支撑时保证模板不跑位、不
向一边歪斜。墙模板下口限位见下图。
端头刷防锈漆

半墙厚-1mm


墙厚-2mm
措施筋＠2000

半墙厚-1mm
顶模棍
点焊


楼板结构面
墙中心线
2）墙模板中间及上口限位

模板下口顶模棍图
墙模板中间及上口限位采用竖向梯子筋，梯子筋纵向间距为 2000mm。梯子筋
一方面可以固定水平筋，保证水平筋间距准确；另一方面通过梯子筋的三道顶模 棍固定墙模板，保证截面尺寸准确。在相邻两块模板拼缝处，要求在上口设置一
道临时顶模棍，保证在混凝土下料及浇筑时相邻的模板不向内错台。
3)墙模板顶模棍采用无齿锯加工：长度准确，端头平滑且端头刷防锈漆。
4.2.11 模板支设及检查重点
1）墙柱模板
①支设前墙柱根部应清理干净：用高压气泵将剔凿的混凝土渣子、绑扎丝等 杂物吹干净；模板面脱模剂涂刷均匀，擦拭光亮。
②墙柱模板按边线就位，拉通线支设（通线松紧适度），保证各相邻模板不错 台;利用顶模棍保证截面尺寸（可以比墙厚或柱宽小 2mm）;利用 1.5Kg 吊线锤配合 尺量在模板的上部、中部及下部检查模板垂直偏差、校正模板垂直度（外墙大角 垂直度必数自检）。
③检查房间（包括楼梯间、电梯井）的开间、净深及对角线尺寸是否与设计 图纸相吻合，对房间的开间、净深及对角线三道尺寸检查可以保证阴阳角垂直方 正，房间不外扭。
④模板的每道穿墙螺栓、连接螺栓及弹簧垫片（大钢模板用）均要加全并拧 紧，各相邻模板之间及模板下口拼缝处粘贴憎水性海绵条，保证不漏浆。
⑤木模板的斜撑、大钢模板的支腿必须按方案设置，并能将侧向荷载有效地 传给楼面。严禁将斜撑撑在用碗扣架搭设的满堂架及外架上。
2）顶板模板
①按方案对碗扣架立杆点的位置进行放线，并按放线点布设立杆，立杆下加 设 50×100×500mm 的木方；碗扣架的平杆不得少于 3 道以保证满堂架的整体稳定 性。
②顶板的主次龙骨按方案加设，次龙骨钉牢在主龙骨上，墙四周的边龙骨必 须刨平刨直与墙面通过钢管抵紧；房间跨度超过 4m 时按要求起 1.5‰的弧线拱。
③相邻多层板拼缝采用硬拼缝，拼缝处必须设木方支承，与墙接触的多层板 侧边要求粘贴海绵条。
④按方案留置清扫口（清扫口的留置要方便施工及清理）并用高压气泵将模 板内的杂物清理干净，最后将清扫口封闭严密并加固牢固。
4.2.12 大钢模板堆放 大钢模板必须按要求分楼号、分规格堆放整齐。按要求堆放一是可以保证安
高吊运效率。
大钢模板落地或周转至另一工作面时，必须一次安放稳固，倾斜角符合 75-800
自稳角的要求（见下图）。
大模板的场地四周设不小于 1.8m 高防护栏杆，并满设密目安全网。场地内设 置“大模板堆放平面图”、清理工具及清理操作规程。
大模板
大模板靠 放架子
4.2.13 成品保护

无腿大模板堆放示意图
1）模板安拆时轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。
2）拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面和棱角。
3）模板在使用过程中加强管理，分规格堆放，及时涂刷脱模剂。
4）支完模板后，保持模内清洁，上柱帽设置清扫口，以使掉入柱帽模板内的杂物 易于清理。
5）应保护钢筋位置不受扰动、损坏，钢筋不被污染。
6）搞好大模板的日常保养工作和维修工作。
4.3 混凝土工程
4.3.1 施工缝留设位置
1）原则：施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。
2）地下室外墙及底板后浇带按图纸设计位置留设，车库底板导墙水平施工缝留设
皮 500mm 高位置处。
3）墙体
①竖向施工缝
外墙留设在墙跨中的 1/3 范围内（其中挡土墙施工缝位置处要加设钢板止水 带）；内墙留设在门洞口跨中的 1/3 范围内。
②水平施工缝
地下室外墙留置位置见下图，其实际位置可比下图高出 30~50mm，待拆模后， 剔凿掉薄弱层，使之露出石子为止。地上外墙留置在板底下皮标高上 30~50mm 处。
内墙：留置在板底下皮标高上 30~50mm 处。
300

首层结构面
外墙迎水面


地下二层


外墙迎水面

外墙抗渗砼与顶板普 通砼用5×5钢丝网拦截
地下一层结构面
地下三层

300
楼座地下一层外墙水平施工缝
钢板止水带
500用于楼座外墙
（300用于车库外墙）
底板
4）顶板

地下二、三层周圈外墙水平施工缝
地下室外墙水平施工缝图
车库顶板按后浇带留设，当段面较大时可在柱距跨中的 1/3 范围内留设一道
施工缝。 楼座顶板施工缝的留设要与其墙体施工缝位置相对应，并留设在板净跨跨中
的 1/3 范围内。
5）柱
柱上口留置在梁底或上柱帽下口标高上 30~50mm 处（见下图）。柱下口留置在 下柱帽上口标高上 30~50mm 处。柱施工缝留置位置见下图。
地下二三 层楼板
柱上部施 工缝
柱下部施 工缝
底板
6）楼梯

柱施工缝图
本工程楼梯施工缝留设在平台位置的 1/3 处，平台及平台梁要求进支座不少
于半墙厚。
下
  L 

≥L/3
二
次 
上
浇
筑

二 上
次 浇
筑
≥L/3

L 下
双剪刀式楼梯施工缝
注：粗虚线表示施工缝
1）再次浇筑混凝土时，已浇筑完的混凝土抗压强度不小于 1.2N/mm2。
2）水平施工缝应拉线用切割机沿线切入混凝土面 10mm，（切割线位置见下图），再 用扁铲将混凝土表面的水泥薄膜和软弱混凝土层剔除，露出石子，并清理干净。 在浇筑混凝土时，先用水湿润并在施工缝处浇筑一层 50mm 厚与混凝土同配合比的 减石子砂浆，然后再浇筑混凝土。
剔出薄弱层露出坚硬石子层
施工缝切割线


墙体边线
剔除露出石子 施工缝


施工缝处理完高度
5mm

楼板板底
墙根部切割线图
墙上口切割线图
3）垂直施工缝应应拉线用切割机沿线切入混凝土面 10mm，再用扁铲将混凝土表面
水泥薄膜和松散石子剔除，露出密实层，并用水加以充分湿润和冲洗干净，然后 再浇筑混凝土。
4）在施工缝处，混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合，并加强养护。
4.3.3 混凝土浇筑要点
1）墙体
①事先熟悉图纸并现场观察那儿有洞口、那儿有连梁、那儿钢筋稠密做到心 中有数，保证浇筑时分清部位，对重点部位加强振捣，特别是钢筋密集处、窗下 口处必要时辅以铁锤击打该处模板表面，促使混凝土振捣密实。另外每道墙体振 捣人员落实到位，实行挂牌制，保证振捣有序，避免局部漏振。
②浇筑前，先在底部均匀浇筑 50mm 厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆，以 免底部出现蜂窝现象。
③混凝土采用布料机分层下料、门窗洞口为防止下料挤偏要求对称下料；用
分层下料及振捣厚度为 40cm。现场操作时采用标尺杆控制（标尺杆见下图）。
[image: image2.png]H 1 I .

| L ;
400 400 " 400 " 400 " 400 " 400 ' 400 ' 400

3200





分层厚度标尺杆
④振捣棒在墙内采用“一字型”振捣，振捣棒移动间距为 400mm（见下图）， 振捣时快插慢拔，振捣时间以观察混凝土表面无气泡，混凝土不再下沉、表面泛 浆为准（夜间施工时配合手电筒照明）。振捣上层时振捣棒插入下层混凝土 50mm 交叉振捣，确保混凝土振捣后无隔离层。
振捣点成一字型布置
400
400
振捣棒插入点示意图
⑤减少混凝土表面气泡措施：采用分层下料、分层振捣、振点移动均匀、振 捣中快插慢拨、振捣时间以混凝土表面泛浆为宜。
⑥本工程墙体混凝土的初凝时间为 5～6h，在下层混凝土初凝前必须开始上层 混凝土的浇筑，使之不出现施工冷缝。
⑦墙体混凝土的浇筑标高通过建筑 0.5m 线控制，其位置可比板底高出 30～
50mm。
2）楼板
①测量工抄出楼层标高建筑 0.5 米线，并用红三角标记在暗柱主筋上，浇筑 人员用小白线在暗柱主筋上牵出标高线，标高线要松紧适度。
②浇筑前用高压气泵将绑扎丝、铁钉、杂物等清理干净；用水湿润模板。
③楼板混凝土的虚铺厚度要略厚于板厚，用振捣器顺浇筑方向边浇筑边振捣，
顺序进行、不得遗漏。
④振捣完毕后至少找平三遍：第一遍借助建筑 0.5m 线用 3~4.5m 长长刮杠初 步找平，并用木抹子细致找平；第二遍在收水后且初凝前用木抹子拍打提浆、搓 压密实；最后一遍在混凝土终凝前用铁抹子压光，并用软硬适中的塑料扫帚对混 凝土表面扫毛，要求顺着一个方向扫毛，扫毛纹路要清晰均匀、方向及深浅一致。
⑤在墙体两侧支模板的底部 100mm 宽范围用铁抹子压光，该位置混凝土表面 的平整度要求控制在 2mm 以内。另外在顶板施工缝处要求细致找平，保证施工缝处 两边混凝土表面标高一致。
4.3.4 混凝土养护
1）常温条件下养护 剪力墙、柱拆除模板后进行浇水养护；水平结构的梁、板在混凝土终凝后及
时浇水养护，为防止水分蒸发过快而使混凝土失水，在表面用麻袋覆盖。 普通混凝土常温下浇水养护不少于 7 天，每天浇水次数以使混凝土表面处于
湿润状态为宜。混凝土的养护要成立专门养护小组进行，特别是前三天要养护及 时。
2）冬施期间养护 采用综合蓄热法养护。根据室外环境温度及测温情况及时增减阻燃草帘被，
并对拆除模板及保温层后的混凝土表面用塑料布进行保湿养护。 抗渗混凝土养护不少于 14 天。
3) 水平结构的梁、板在混凝土强度达到 1.2Mpa 以后，始允许操作人员在上行走， 进行一些轻便工作，但不得有冲击性操作。
4.3.5 成品保护
1）在浇筑混凝土过程中，为了防止钢筋位置的偏移，在人员主要通道处的梁、板 钢筋上铺设钢跳板，操作工人站立在钢跳板上，避免踩踏梁板、楼梯的钢筋和弯 起钢筋，不碰动预埋件和插筋。
2）拆模时，对各部位模板要轻拿轻放，注意钢管或撬棍不要划伤混凝土表面及棱 角，不要使用锤子或其他工具剧烈敲打模板面。用塔吊吊装模板靠近墙、柱时， 要缓慢移动位置，避免模板撞击混凝土墙、柱。
3）已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土达到设计强度后，才允许承受全部计
算荷载。施工中不得超载使用，严禁堆放过量建筑材料;当承受施工荷载大于计算 荷载时，必须经过核算加设临时支撑。
4）独立柱、楼梯踏步、墙体阳角、门窗洞口等处各个阳角均用废竹胶板包起来， 利用墙体模板支设时留出的穿墙孔用铅丝绑扎固定，防止各个阳角被碰坏。
5）在浇筑完墙、柱等纵向结构构件混凝土后，要派工人及时进行清扫落地灰，以 保证楼板面的平整与清洁。
6）已浇筑顶板表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到 1.2Mpa 以后，方 准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板且操作架下口必须垫上不小于
500mm 长的 50×100mm 木方。在混凝土未达到强度时不允许上人，并制作警示牌（见 下图）以醒目。
	
	

	
	

	
	

	


顶板






墙厚-2mm








30





30



































Hn=3.85m








加 密＠100


800





550








m（ 4.10m）





加 密＠100


800





800





500（ 350）





加 密＠100





500























楼板






























































30~50mm





2mm



























