钢筋技术交底书


钢 筋 工 程 技 术 交 底 书

单位工程：兴苑花园6#住宅楼

结构层数：七层，局部八层

工作内容：钢筋的堆放、制作、焊接、运输、绑扎及保护和跟踪。

交底对象：钢筋班组。

工作量：330吨。

钢筋种类：一级钢筋φ、二级钢筋Ф、φ⒍5、φ8、φ10、φ12、φ14、Φ12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25。

一、一般规定

1、 钢筋的级别种类和直径应按设计要求采用。不得随意代换。

二、钢筋的堆放

钢筋进入施工现场，严禁混放，应分类堆放，下面垫高，立好标示牌。

三、钢筋的制作

编好钢筋下料单，确定钢筋的搭接位置、锚固长度、弯起点位置。基本技术要求：

1、 钢筋加工的形状尺寸必须否合设计要求。干净表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等在使用前清除干净。带有颗粒状或片状的钢筋不得使用。

2、 钢筋加工的允许偏差，因符合附表—3
钢筋加工的允许偏差（㎜）
	项目
	允许偏差

	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	±10

	弯起钢筋的弯折位置
	±20


3、钢筋下料时，计算好钢筋的搭接长度、锚固长度以及搭接位置，锚固长度为La =35d，搭接长度为1.2La。

四、钢筋焊接

首先钢筋焊接生产的焊工必须持有考试合格证。

1、 焊接材料：结422、结502、结506焊条。

2、 钢筋焊接

1、 一般规定：在工程开工或每批钢筋正式焊接之前，必须进行现场条件下钢筋焊接性能试验。合格后，方可施工。钢筋焊接生产之前，必须清除干净、钢丝或钢板焊接部位的铁锈、熔渣、油污；钢筋端部的扭曲、弯折应予以校正或切除。

2、 钢筋电弧焊：根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置，选择适宜的焊条直径和焊接电流，保证焊缝与钢筋熔合良好。

3、 焊缝基本技术要求：焊缝长度，一级钢筋双面焊≥4d单面焊≥8d；二级钢筋双面焊≥5d、单面焊≥10d,搭接接头的焊缝厚度h应不小于0.3d钢筋直径；焊缝宽度b不应小于0.7d钢筋直径。

4、 搭接焊时，钢筋宜预弯，以保证两钢筋的轴线在一直线上。

5、 焊接时，引弧应在搭接钢筋的一端开始，收弧应在搭接钢筋，弧坑应填满；第一层焊缝应有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端，应熔合良好。

五、钢筋的绑扎

1、核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是与料单料牌相符。

2、备好帮丝、绑扎工具；符钢筋帮丝的参考长度。

附表—1 

	钢筋直径㎜
	3～5
	6～8
	10～12
	14～16
	18～20
	22
	25
	28
	32

	145

6～8

10～12

14～16

18～20

22
	120
	130

150
	150

170

190


	170

190

220

250


	190

220

250

270

290


	250

270

290

310

330
	270

290

310

330

350
	290

310

330

350

370
	320

340

360

380

400


3、准备控制混凝土保护层用的花岗岩垫块。

4、仔细审图明确各种构件的混凝土的保护层厚度，基础柱、梁、板、预制构件。附表—2（㎜）
	环境条件
	构 建 名 称
	混 凝 土 强 度 级

	
	
	<C20
	C25及C30
	>C35

	室内正常

环境
	板、墙、壳
	15

	
	梁、柱
	25

	露天或室内高湿度环境
	板、墙、壳
	35
	25
	15

	
	梁、柱
	45
	35
	25

	
	基础,基础梁
	35（有垫层），70（无垫层）


5、钢筋绑扎应符合下列规定：
（1）、钢筋的交叉点应采用铁丝扎老；

（2）、板和墙的钢筋，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间部分交叉点可间隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位置位移；双向受力的钢筋，必须全部扎牢。

（3）、在柱中竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩平面与模板平面的夹角，对矩形柱应为45º角，对多变形柱应为模板内角的平分角；梁和柱的箍筋，除设计有特殊要求外，应予受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处，应延受力钢筋方向错开设置。

（4）、绑扎网和绑扎骨架外形尺寸的允许偏差，应符合下表附表—4（㎜）

	项      目
	允 许 偏 差

	网的长、宽
	±10

	网眼尺寸
	±20

	骨架的宽度及高
	±5

	骨架的长
	±10

	箍筋间距
	±20

	受 力 钢 筋
	间 距
	±10

	
	排 距
	±5


  6、钢筋的绑扎接头应符合下列规定：

（1）、搭接长度的末端距钢筋弯折出不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处；

（2）、受力钢筋直接的绑扎接头位置应相互错开，从任意绑扎接头中心至搭接长度l11.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为：受拉区不得超过25%，受压区不得超过50%。

（3）、主次梁相交时，次梁的两端主梁应加密三根箍筋，间距为50㎜。

五、钢筋的保护与跟踪

钢筋绑扎验收完毕后，我们将进行下一道工序—混凝土浇筑。在浇筑时，必须派专人跟踪，检查钢筋是否变形，埋件是否移位，保护层是否有漏垫处，发现问题及时处理。混凝土浇筑完毕后，及时检查各构造柱及柱钢筋是否有移位，并校正钢筋到原位置。

    交底人：

接底人：

             兴苑花园6#住宅楼项目部

二○○五年九月二十日

PAGE  
5
交底人：                                 接底人：


