[image: image3.jpg])

£ E= [
ZHONGNAN GROUP



南通建筑工程总承包有限公司                                                                                          地下结构施工方案


1、 编制依据

	序号
	类别
	名      称
	编    号
	备注

	1
	合同
	施工合同
	
	

	2


	图

纸
	设计图纸
	
	

	
	
	图纸会审
	
	

	3


	国家有关标准规范规程
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300—2001
	

	
	
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB50202—2002
	

	
	
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204—2002
	

	
	
	地下防水工程质量验收规范
	GB50208—2002
	

	
	
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59—99
	

	
	
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ46—2005
	

	
	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33—2001
	

	4
	施工组织设计
	
	

	5
	《建筑工程标准图集》；
	
	

	7
	程序文件
	
	

	8
	本企业内部质量文件、管理制度
	
	

	9
	《施工手册》《建筑工程质量通病防冶手册》，等其它有关手册及参考文件资料
	
	


2、 工程概况及地质条件：

1.工程概况：

本工程为中南世纪城2.4期高层住宅楼，位于海门开发区，西临瑞江路，东靠浦江路。本工程由海门中南世纪城开发有限公司开发建设，有限公司，上海港申建设监理有限公司监理，南通总承包公司承建。该工程总建筑面积为４５３０５.５平方米。

本工程包括73～75＃、80～82＃6栋住宅楼,一个集中地下车库.其中80#、73#楼为16层,地下一层,标准层高2.9米,81#、82#和74#、75#楼为18层,地下一层,标准层层高为2.9米。
该工程结构形式为短肢剪力墙结构，剪力墙与框架抗震等级为三级，主楼基础均为预制管桩基础，车库基础为筏板基础。本工程主楼±0.00从南向北相当于绝对标高依次为4.225M，4.275M，4.325M，车库±0.00标高相对绝对标高为4.225M。主楼设计基础底板底标高为-4.45M，地下车库为-5.25M，局部集水坑基底标高为-6.45米等。

砼：垫层Ｃ15，地下室砼墙、柱为C30，其中地下室桩基、底板、外墙、水池内外墙、顶板为抗渗砼，内掺膨胀防水剂，膨胀率不小于0.03%，抗渗等级为S8。后浇带砼为强度高一等级微膨胀砼，内掺12%JM-111。
钢筋：HPB235、HRB400。

墙体：地下室墙体为钢筋砼墙，填充墙体为砼小型空心砌块墙。
防水：地下室防水为砼自防水、1.8厚911聚氨酯涂料防水。
2.地质条件：

根据2.4期岩土工程勘察报告资料，场区为第四系长江三角洲冲积平原，地貌单一，地形较平缓，地下水量较大，对砼无腐蚀性，对钢结构物有弱腐蚀性，对砼中的钢筋有弱腐蚀性。

3.工程现场施工条件：

该工程桩基已经全部完成，井点降水已经有一段时间，地下水位已降至基底标高之下。
三、土方开挖

土方工程采用机械挖土，按桩基完成先后顺序依次开挖，开挖时同时做好基坑内的明排水工作。

基坑内应按施工组织设计要求设置排水沟、集水井,电梯井内设置的集水井，在砼浇注前封闭。主体施工至四层时，开始基坑回填。回填前基坑四周排水沟做成盲沟。

四、施工布置

1.流水段划分

本工程基础施工阶段主楼按照楼号分段，每栋楼为一个施工段，地下车库按照81＃楼和74＃楼中间的后浇带分为南北两个施工段。
施工段划分详见附图1. 

2.分项工程施工顺序

塔吊基础施工→基坑开挖→基坑清土、集水坑、电梯坑人工挖土→破桩头砼→集水坑、电梯坑等侧面砖挡墙砌筑抹灰→混凝土垫层→基础周边砌240砖防水保护墙、抹灰→防水层→40厚C20细石砼防水保护层→基础底板钢筋→墙柱插筋→内侧支模→浇筑基础底板混凝土→地下室结构施工

五、混凝土垫层施工

混凝土垫层使用C15混凝土，垫层砼均采用商品砼，砼用输送泵直接输送至浇注位置，随浇随抹平，混凝土表面撒1：1水泥细砂直接压光，以利于防水层的施工。

混凝土垫层浇筑使用插入式振捣器振捣。混凝土收平按预先抄测好的标高拉线找平、压光。后浇带位置垫层做法严格按设计要求。

对于电梯坑、集水坑、底板高低变化处斜面，侧面240砖挡土墙砌筑时，预先在基坑底部和上部角部固定好位置线，拉线找规方，面层抹灰时，做好表面的控制线。面层抹灰用1：2.5防水水泥砂浆抹灰压光，厚度以25mm，以保证平面平整光滑且位置正确。并做好养护工作。

六、基础砖砌保护墙的施工

基础底板侧面按苏J02-2003施工。垫层施工后先在基础外边砌240砖保护墙每5M间距设砖柱240×240，高度为高出基础底板120，四周内侧面抹25厚1：2.5水泥砂浆，阴阳角全部抹成R≥100的圆弧角，适当干燥后与基础底板同时施工防水层，防水层施工至砖墙立面顶部。砖砌保护墙完成后，可先在砖墙的外侧进行适当高度的回填土方，填土应夯实。

七、防水层的施工

基础底板及地下室外墙防水均采用1.8mm厚911聚氨酯涂料三遍。

1.材料要求：

防水材料必须有备案证、合格证等，材料进场后首先进行取样试验，复试合格后方可使用。

2.施工方法：
   （1）基层处理

防水层施工前对于水平垫层面、砖胎模侧壁、地下室外墙侧壁等应先将基层清理干净，对凸出、凹陷部分应予以处理，保证防水层施工质量。然后在 其上抹25mm厚1：2.5砂浆找平后再做防水层。

（2）配置粘接胶

   涂刷底胶：为方便施工一般采用甲组：乙组：二甲苯=1：2：2的比例搅拌均匀，涂刷不得过厚过薄，涂刷量以0.2KG/M2为宜，涂刷4小时以上才能进行下道工序操作。
（3）节点施工

对于阴阳角容易漏水的部位均匀涂刷加强层，铺贴20CM玻璃丝布，布要贴实、刷平、不得有折皱，不得漏刷
（4）涂膜施工
第一层涂膜：配制方法是：将聚胺酯甲、乙组份和二甲苯按1:2:0.2的比例配合，用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。防水涂料应随用随配，配制好的混合料最好在2h内用完。用塑料板或油漆刷刮涂第一层涂料厚度要均匀一致。第二层涂料：第一层涂膜完工后，涂膜固化不粘手 按1:2:0.2进行第二层刮涂方向与第一层方向垂直。

第三层涂料：当第二层涂膜固化不粘手时按1:2:0.2进行第三遍涂刷。
3.施工注意事项：
1、不同材料配比要准确，搅拌要均匀，要使用电动搅拌器。

2、基层含水率不得大于9%。

3、涂膜层涂刷要均匀、不起泡、不流淌、平整无凹凸、收头圆滑，厚度为1.8MM。
八、防水保护层施工

防水保护层施工应注意以下事宜：

1、防水保护层施工，应先进行平面砼的浇注，然后进行立面1：2.5水泥砂浆抹灰保护层。

2、防水保护层施工时，所有使用的小推车、泵管支架下放必须用软物包裹。

九、底板钢筋绑扎

绑扎底板钢筋前，先在混凝土表面弹好墙身及暗柱的位置线，并用红油漆做好门洞口及暗柱的位置线，特别注意人防门洞，必须定位准确。

1.底板钢筋绑扎方向

底板钢筋绑扎各施工段均自东向西依次推进绑扎，先绑扎下层网片的南北方向钢筋，再绑扎东西方向，对上层网片先绑扎东西方向钢筋后，再绑扎南北方向。

2.钢筋铺放顺序

从保护层往上依次为：绑扎集水坑、电梯坑钢筋→铺放底板南北方向钢筋→绑扎东西方向板钢筋→制作钢筋条形马凳→绑扎南北方向板钢筋

3.底板钢筋绑扎

画好底板钢筋间距的分档标志，摆放下铁，拉线找直，按图纸设计的要求布置接头。下铁摆好后，摆放底板条形马凳，马凳采用和底板主筋同样的钢筋按下图严格制作。

[image: image1.wmf]马凳厚度=板厚-上部纵横

钢筋直径-下部底层钢筋直�

径-上下保护层�


马凳铁摆放好后，即可绑扎上层钢筋网片，并在定位钢筋上画好间距等分标志，然后穿放纵横钢筋。基础底板钢筋均采用闪光对焊。所有钢筋网片相交点均全部绑扎牢固，不得跳扣绑扎。

遇有不同直径的钢筋连接时，在接头位置处采用搭接绑扎接头。        

主楼底板钢筋的保护层为70mm，使用高标号水泥砂浆或细石砼制作做垫块，间距1.0×1.0，梅花形布置。

墙体钢筋及暗柱插筋按设计图纸要求，伸入底板长度按设计要求，根据弹好的位置线，将插筋绑扎固定牢固。为防止墙钢筋及暗柱钢筋的偏移，必须用电焊点焊固定立筋，即在基础底板，墙身钢筋与底板钢筋相交位置处，沿墙另附加两根φ12钢筋，用于点焊固定立筋，以确保插筋的位置准确。对于较长的插筋，应及时在基础外搭设脚手架，在脚手架上挑出钢管，用铅丝将长的插筋的上部固定在钢管上，以确保其不发生偏移。 

十、模板的支设.
地下室外墙模板及集水坑的侧模支设使用木模板，加设φ48钢管支撑，模板表面涂刷隔离剂。外墙两侧及集水坑模板下口预先按底板混凝土面的标高焊好20cm长φ12＠500钢筋固定卡，然后拉线焊接焊牢，作为模板的下口控制线。

十一、底板混凝土浇筑

本工程基础底板厚度为800，为有效控制砼施工过程中因水泥水化产生的较大的温度变化和收缩作用，防止砼产生表面裂缝和贯通裂缝的产生，在底板砼施工时，从砼的原材料使用、配合比确定、浇注过程到砼养护等均应采取相应措施，确保砼内外温差小于25OC。

本工程基础混凝土采用商品砼，基础底板混凝土设计强度为C30，抗渗S8。预先到指定试验站进行试配，并提供混凝土配合比及其所有检测资料。

底板砼施工采取主要技术措施：砼内掺15%粉煤灰取代，以减少水泥用量；砼掺入10%第四代UEA-D膨胀剂，使砼内部产生预压应力，以平衡砼的收缩应力；砼养护采用覆盖保温保湿养护。

1.混凝土原材料的选择

1.1水泥：根据海门地区实际情况，采用p.o.42.5级普通硅酸盐水泥。

1.2砂子：采用中砂，含泥量≤2%，泥块含量≦1.0%，颗粒级配满足规范要求。

1.3石子：5～40mm级碎石，含泥量≤1%。泥块含量≦0.5%。

1.4粉煤灰：Ⅱ级粉煤灰。掺量≦15%。

1.5 UEA-D膨胀剂掺量为水泥用量的10%左右，具体由试验试配确定；砼使用减水泵送剂及防水剂应做试配试验。
1.6水：自来水。
2.混凝土输送泵平均泵送量的计算：

每台砼泵的实际平均泵送量按下列公式计算：

         
[image: image2.wmf]h

a

·

·

=

1

max

1

Q

Q


 式中    Qmax —每台砼泵的最大输出量（m3 /h）；

            α1—配管条件系数。可取0.8-0.9；           

                   η—作业效率。可取0.5-0.7。

       根据以上公式计算，本工程采用的汽车泵的实际平均泵送量为：

           Q1=32—50.4（m3/h）       平均41.2 m3/h

基础砼每段约360m3 ，砼初凝8-10h，故现场设置1台输送泵，底板混凝土一段浇筑大约需要9小时，能保证其连续进行。
3.混凝土运输车辆的配置
每台混凝土泵所需配备的混凝土搅拌运输车辆数：

     N=Q1/60V N=Q1×（60L/S+T1）/60V

式中N：混凝土罐车数（台）；

    Q1：每台混凝土搅拌车混凝土泵的实际平均输出量（m3/h）；

    S ：混凝土搅拌车平均行驶速度（km/h）；

    L ：混凝土搅拌车往返距离（km）；

    T1：每台混凝土搅拌车总计停歇时间（min）。

         N=30．9×（60×2/25+30）/（60×7.5）=4台

所以，1台砼输送泵同时浇筑要4辆砼搅拌运输车，能满足要求。

4.劳动力组织

将劳动力分白班和夜班两大班，每班12小时进行换班，每班劳动力安排见下表：
	序号
	工  种
	人数
	备      注

	1
	混凝土工
	12
	包括下料、平仓、振捣

	2
	抹灰工
	4
	混凝土表面搓光

	3
	木工
	2
	看模

	4
	钢筋工
	2
	混凝土浇筑时看筋

	5
	放线员
	2
	控制标高和核对尺寸

	6
	养护
	2
	养护、测量等

	7
	下灰
	3
	混凝土泵处下灰

	8
	后勤
	1
	

	9
	其他
	2
	做混凝土试块等

	
	合计
	30
	


5.混凝土的浇筑

5.1混凝土浇筑前的准备工作

5.1.1考虑到底板每段混凝土浇筑的连续性，昼夜连续施工，每施工段一次浇筑完成，给周围带来了施工噪声，故甲方应提前处理好夜间施工的问题，以确保混凝土浇筑的顺利进行。

5.1.2办理完钢筋隐检及混凝土浇灌申请书。

5.1.3 标高的控制：在内外墙体立筋上用红油漆标注50cm线，平仓时拉线控制，刮杠找平标高，找平过程中随时用水准仪进行复测，严格控制板面标高。

5.1.4底板钢筋内必须彻底清理干净，不得有渣土、杂物及积水。

5.1.5浇筑之前，先用与混凝土成分相同的砂浆润湿泵管。

5.1.6砼浇注前用冷水湿润模板，以减低模板温度。

5.1.7现场备用一部分减水剂（或泵送剂），当混凝土坍落度达不到要求时，可以掺入适量的外加剂，经运输搅拌车搅拌后，再进行浇筑，现场严禁直接加水。

5.1.8现场配备φ50振捣棒5根。

5.2浇筑顺序和方法：

5.2.1浇筑顺序，由北往南，由东往西依次进行，整个基础底板混凝土连续浇筑，不留施工缝。

5.2.2采取斜面分层向前推进的浇筑方法，电梯井底板分两层浇注，为不使上下两层混凝土产生施工冷缝，要在下一层混凝土初凝之前浇筑完上一层混凝土，采取二次振捣法，在振捣上一层时，应插入下层混凝土5cm，以消除两层之间的接缝。

5.2.3根据混凝土泵送时自然形成的坡度，在每个浇筑带的前、中、后部各布置一台振捣器，这样通过混凝土的振动流淌达到均匀铺坍的要求。振动器的振捣要做到快插慢拔。快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象；慢拔是为了使混凝土填满振动棒抽出时所造成的空洞。

5.2.4振动器插点要均匀排列，采用“行列式”或“交错式”的次序移动，但不应混用，以免造成混乱而发生漏振。每一插点要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间应视混凝土表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。           

5.2.5严格控制混凝土的坍落度，进行混凝土的二次振捣，减少混凝土的收缩量，增加混凝土的密实度，提高混凝土的抗裂性能。初凝前结合平仓进行一次抹压，砼终凝前至少抹压二次，抹压后覆盖，保温养护。初凝前结合平仓进行一次抹压，砼终凝前至少抹压二次，抹压后覆盖，保温养护。

5.2.6泌水处理：及时排除混凝土在振捣过程中产生的泌水，当混凝土浇筑到接近结束时，将混凝土泌水排集到模板边，使之缩小为水潭，然后用软轴泵将水抽出。

6.混凝土的内外温差控制及测定

6.1温控计算：为了更好地控制混凝土的内外温差，使混凝土内外温差不大于25℃，防止混凝土裂缝的产生，采取覆盖，掺加粉煤灰和掺膨胀剂等温控措施。对砼温度及裂缝控制进行计算。砼裂缝控制计算见附页。

6.2在基础底板布置测温管，混凝土浇筑8～10h后开始测温。采用测温仪进行测温。测温点布置详见附图5。混凝土的测温：

（1） 龄期5d内，每2h测温一次；

（2） 龄期6～15d内，每4h测温一次；
（3） 测温必须派专人负责，测定的温度必须正确、真实、记录详细，并把数据及时反馈给技术负责人。测温时同时测量混凝土体内、体表、大气和混凝土的入模（浇筑）温度。
7.施工缝的留设

   外墙底板施工缝及大楼地下室的水池墙体施工缝留设在外墙距底板上皮300高，墙体中间留置3×300钢板止水带，内墙的施工缝留置在内墙根部。钢板止水带搭接焊接四周交圈，确保砼振捣密实，施工缝上口混凝土压实、抹平确保振捣密实。

8.混凝土的养护

混凝土表面搓光后，及时覆盖一层塑料薄膜，上铺两层草袋子，草袋浇水饱和，派专人进行浇水，使草袋始终保持潮湿。草袋覆盖严实，防止混凝土暴露。待内外温差控制到10℃以下时，方可拆除草帘，并继续浇水养护。抗渗混凝土的养护时间不少于14d。

9.试块的留置

1）普通混凝土每100m3留置标养试块一组，如连续浇注的砼超过1000 m3，每200m3留置标养试块一组，抗渗混凝土每500m3留置标养试块一组，普通混凝土试块尺寸150×150×150mm，一组3块，养护条件20±2℃，相对湿度95%以上，养护龄期28d，抗渗试块一组六块，养护条件同上。

2）侧墙，顶板应留同条件实体强度检验试块，组数根据实际需要确定，一般不少于2组。

10.基础砼施工注意事项：

10.1混凝土浇筑后12h内用草帘和薄膜覆盖，覆盖时混凝土表面不要出现敞露，且薄膜内有凝结水为佳。

10.2混凝土强度达到1．2Mpa以后，开始允许操作人员在上行走，安装模板及支架，但不得有冲击性操作。

10.3所有测温孔必须编号，并绘制测温孔布置图。测温时测温计停留在测温孔5min内待读数稳定后，方可读数记录。

10.4、在大体积砼底板按每36m2，设一个测温点，并按上、中、下设置并画好测温平面图。在温度上升时1次/2h，温度下降时1次/6h。测温孔布置在砼截面较大、温度变化大、易散热的位置，读数必须及时准确。选派4名测温人员轮流换班观测并做好记录，发现温度异常，立即报告技术负责人，以采取相应的措施。

十二、钢筋工程

本工程地下一层设人防工程，墙体暗柱较多，墙体钢筋根据墙厚及位置不同，设计用钢筋有φ12、φ14、φ16、φ18等规格。暗柱钢筋设计为φ16、φ18、φ20、φ22等规格。对竖向钢筋的连接采用搭接绑扎，接头每层设置，按03G101图集，接头位置错开50%，搭接长度按图施工。

1.钢筋加工    

  本工程钢筋在现场钢筋加工区内集中加工。钢筋进场经复试合格后方可加工，加工前由专业配筋人员根据设计图纸进行翻样，配料单经项目技术负责人审阅合格后，方可按配筋单进行加工。钢筋加工现场建立严格的钢筋加工生产、安全管理制度，根据施工形象进度及时加工，以确保工期。成型钢筋要进行严格的标识和记录。

钢筋加工工艺流程：

[image: image3.jpg] 钢筋除锈   → 钢筋调直  →    

           钢筋弯曲成型  ← 

1.1钢筋拉直时，其调直冷拉率I级钢不大于4%，钢筋拉直后应平直，且无局部曲折。

1.2钢筋切断时应避免用短尺量长料，防止在量料中累计误差，为此在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制短料尺寸用挡板。在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除，如发现钢筋的硬度于该钢种有较大的出入，及时向质量员、技术员反映，以制定措施。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯现象，长度允许偏差±10mm。

1.3钢筋弯曲成型后弯点处不得有裂缝，II级钢筋不能弯过头再弯回来，钢筋弯曲成型后的允许偏差为：全长±10mm，弯起钢筋起弯点位移20mm，弯起钢筋的弯起高度±5mm，箍筋边长±5mm。 

1.4钢筋加工形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋的表面应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等在使用前清除干净。带有颗粒状或有片状老锈的钢筋不得使用。 

1.5钢筋堆放位置按现场平面布置图指定位置进行堆放。堆放时必须严格按照分批同等级、牌号、规格、长度分别挂牌堆放，不得混淆。对于不合格的钢筋，分别堆放做好不合格标识，同时尽快退场。存放钢筋场地要平整同时要备好垫木，场地采取必要的排水措施，以防钢筋浸水后锈蚀和污染。

1.6钢筋成型后，设置标识，标识注明钢筋种类，使用部位，加工简图。雨天加盖彩条布。

2.钢筋接头

钢筋闪光对焊接头及绑扎接头要求同施工组织设计要求。

3.墙体钢筋绑扎

3.1作业条件

3.1.1钢筋外表面如有铁锈在绑扎前清除干净，锈蚀严重侵蚀断面的钢筋不得使用。

3.1.2弹好墙身、洞口线并把预留钢筋处的松散砼剔凿干净。将绑扎钢筋地点清扫干净。

3.1.3核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与设计相符。

3.2施工工艺

3.2.1钢筋设计要求

3.2.1.1本工程墙体钢筋均为双层钢筋网片，水平筋及竖向筋均采用搭接绑扎，水平筋、竖筋搭接长度满足设计要求。两片钢筋网之间按设计要求交错设置拉结筋，拉结筋勾住竖筋及水平筋。

3.2.1.2在墙端门洞边、丁头处均设有暗柱，按设计配筋表予以钢筋翻样。

3.2.1.3门窗洞口上过梁主筋伸出洞边锚固按设计，且≥600。

3.2.2钢筋绑扎

3.2.2.1墙筋

工艺流程：

 修整预留搭接筋  →  立2～3根梯形支撑筋   →  绑横竖筋

Ⅰ、先立2～3根梯形支撑筋，然后绑竖筋，最后绑横筋。竖筋在内，水平筋在外。

Ⅱ、墙筋双排之间绑拉筋，拉筋与外皮水平钢筋勾牢。

Ⅲ、水平及竖向钢筋搭接要相互错开500mm，搭接长度按设计要求。

Ⅳ、水平筋端部、丁字节点及转角节点按设计要求绑扎，绑扎时，应吊线找垂直。

3.2.2.2板筋

双层钢筋间放置条形马凳，马凳均采用φ20钢筋制作的条形马凳通长设置，立筋布置间距为1000mm。

Ⅰ、工艺流程：

 清理模板 → 模板上划线 →  绑板下部受力钢筋 →  

 水电预留预埋     →   绑上层（负弯矩）受力钢筋                                

Ⅱ、清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物，用粉笔在模板上划好主筋及分布筋间距。

Ⅲ、绑扎时划好钢筋间距的分档标志，摆放下铁。

Ⅳ、按划好的间距，先摆受力钢筋，后放分布筋，预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

Ⅴ、绑扎使用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点全部绑扎外，其余各点可交错绑扎（注意：双向板相交点必须全部绑扎）。

Ⅵ、绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎，最后在主筋下垫砂浆垫块，负弯矩钢筋注意不要被踩下，按规定加设条形马凳。 

3.2.2.3楼梯筋

Ⅰ、工艺流程：

 划位置线  →   绑主筋  →   绑分布筋  →   绑踏步筋
Ⅱ、在楼梯段底模上划主筋和分布筋位置线。

Ⅲ、先绑扎主筋后绑扎分布筋。每个交点均应绑扎，注意梯梁筋绑扎弯后再绑板筋，板筋锚固到墙内。

Ⅳ、底板筋绑完，待踏步模板吊帮支好后再绑踏步钢筋。

Ⅴ、主筋接头、数量位置均要符合施工及验收规范要求。

4.质量标准

4.1钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关技术标准的规定。

4.2带有颗粒状和片状老锈，经除锈后仍有麻点的钢筋，严禁按原规格使用，钢筋表面应保持清洁。

4.3钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。

4.4钢筋闪光对焊的机械性能结果必须符合钢筋焊接施工及验收的专门规定。

4.5缺扣、松扣的数量不得超过绑扣数的10%，且不应集中。

4.6弯钩的朝向正确，绑扎接头符合施工规定，搭接长度不小于设计规定值。

4.7箍筋的规格、间距数量满足设计要求，弯钩角度为135°

4.8钢筋搭接处，应在中心和两端扎牢。

4.9柱、暗柱、梁箍筋与受力箍筋垂直设置。箍筋弯钩叠合处，沿受力钢筋方向错开设置。

十三、模板工程

本工程地下一层区域为车库，地下一层层高为3.65m。地下一层外墙、与外墙相连的内墙、人防防护墙等墙体模板采用木模板，平台模板使用竹夹板及采用碗扣式支撑体系，主龙骨使用双根φ48钢管，次龙骨使用50×100mm的木方。

1.墙体抗渗混凝土与普通混凝土的分界处理。
由于外墙使用抗渗混凝土，为避免普通混凝土流进有抗渗要求的部位，故支模前在距内外墙相交处300位置的内墙上设混凝土分界处，竖向焊接φ12的钢筋，水平间距200焊φ12钢筋，加设两层铅丝网加以阻隔。见下图所示。

[image: image4.wmf]
2.模板施工

外墙及与外墙连接的内墙：上部留出梁洞，下部间隔一定距离留出清扫路口；木方竖向设置，间距不大于250（木方中到中），小面靠墙板，木方接头互相错开；墙模采用对拉螺杆加固，竖向：下部第一道离地不大于200，第二、三道间距400，第四道起间距450；水平方向：间距450；在木方外侧对应螺干位置设水平钢管，钢管接头应错开。支撑杆采用钢管，连成整体，每侧竖向：支撑设在离地200、1000、2350处，每侧横向支撑间距1350，竖向横向支撑点必须在同一高度，支撑杆宜水平，如为斜支撑其角度不大于30度。
3门洞口模板

1）门洞口木模板，模厚50mm，阴角处用L100×100×6的角钢与木模固定，用L75×75×6角钢，通过螺栓与外角钢连接，中间部分用木方做好水平，竖向支撑。为防止门洞口跑位，在大模板处钻孔，并放入销子与大模板拉接牢靠，设拔模斜角。

2）预留洞做成定型盒子，合模前放入墙内，盒子外表面刷好脱模剂，待拆模时拆除。

4.楼梯间模板

楼梯间模板采用木模板，楼梯板施工前应根据实际层高放样，先支设平台模板，再支设楼梯底模板，然后支设楼梯外帮侧板，外帮侧板应先在内侧弹出楼梯底板厚度线，侧板位置线钉好固定踏步侧板的挡木，在现场装钉侧板。

5.顶板梁模板 

5.1、梁模板
（1） 连续多跨梁底板模同一标高时应带统线安装。

（2） 梁底板模标高控制：以同一建筑标高500mm线为依据，先量取两端梁底标高，然后带线量拱高。

（3） 梁侧板模垂直度控制：梁高≤700mm时，梁的两侧设对称斜向支撑固定侧模；当梁高＞700mm时，设对拉螺栓及斜向支撑控制侧模的垂直度。

（4） 梁的支撑

①支撑采用可调顶托式钢管支撑。支撑间距：应根据模板、钢筋、砼的自重，施工荷载、支撑层数、砼的强度、立杆材质等因素，经计算确定。一般不大于600mm，梁下除H形支撑外必须加直接支撑，并设十字水平杆。

②支撑立杆间距及各杆件的设点，必须严格按模板设计进行。支完模后，经验收尺寸正确，拼缝严密，用斜撑、水平撑、拉撑固定好。支撑于地面上的支撑，必须夯实土层，下垫木方以防下沉。

（5）起拱

   梁的净跨>4m时，梁起拱1/1000～3/1000。

5.2、顶板模板
顶板模板采用12mm厚竹胶板，主龙骨为双根φ48钢管，间距为1200mm，次龙骨为50×100mm木方，间距为300mm。木方表面刨光以保证与模板接合面平整，支撑采用碗扣式可调支撑体系及早拆支撑体系。立杆及水平杆间距不大于1200mm。按设计要求，现浇钢筋砼板，当跨度≥4m时，模板应起拱，起拱高度为全跨长度的3/1000，因此，顶板支模时，应考虑起拱的要求。起拱的具体做法为，用碗扣式脚手架，上部加可调支撑，以调整高度。模板支设时，应按开间进深选定养护支撑位置，养护支撑间距≤2．4m，跨度小于2．4m时也应设1根养护支撑，保证支撑位置为小块模板，以不妨碍拆除，留其不动。板与墙体接缝处贴海绵条。后浇带梁板模板、支撑应与相邻的梁板模板、支撑分开设置,后浇带待封闭砼达到强度后，才能拆模。

6.模板的拆除

6.1墙体模板拆除，应保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除，在常温条件下，墙体混凝土强度必须达到1Mpa方可拆除模板。常温下拆模时间约为12h。

6.2板模板拆除，应保证混凝土强度达到设计强度的75%，常温下大约为7d左右，除留养护支撑外其余模板可以拆除，混凝土强度达到设计强度后，养护支撑方可拆除。

6.3楼梯板模板拆除，应保证混凝土强度达到设计强度的75%。

6.4门洞口模板拆除，应保证混凝土强度达到1.2Mpa以上。

6.5拆除模板的顺序与安装模板顺序相反，先支的模板后拆，后支的先拆。拆横墙模板，首先拆下穿墙螺栓，使模板向后倾斜与墙体脱开，不得在墙上口撬模板，或用大锤砸模板，应保证拆模时不晃动混凝土墙体，尤其拆门阴阳角模板时不能用大锤砸模板。

7.模板施工质量标准

7.1模板及其支撑必须有足够的强度、刚度、稳定性，并不致发生不允许的下沉与变形，模板的内侧面要严密，不得漏浆。

7.2模板穿墙螺栓应紧固可靠，浇筑时防止混凝土冲击洞口模板，坚持洞口两侧混凝土对称、均匀。

8.模板施工中质量通病与防治

为防止质量通病模板设计中特制定如下措施： 

	序号
	项   目
	防    治    措    施

	1
	混凝土墙体烂根
	横板下口缝隙用木条、海绵条塞严，切忌将其伸入混凝土墙体位置内。

	2
	墙体不平、粘连
	墙体混凝土强度达到1Mpa方可拆除模板。清理大模板和涂刷隔离剂必须认真，要有专人检查验收，不合格的要重新涂刷。

	3
	墙体垂直偏差
	支模时要反复用线坠吊靠，支模完毕经校正后如遇有较大冲撞，应重新用线坠复核校正，日久失修、变形严重的大模板不得继续使用。

	4
	墙体凸凹不平
	加强模板的维修，每月应对模板检修一次，板面有缺陷时应随时进行修理，严重的应更换板面钢板。不得用振捣器猛振大模板或用大锤、撬棍击打大钢模。

	5
	墙体钢筋移位
	大模板上口设置卡子并采取措施控制保护层厚度。

	6
	门、窗预留洞口不方正
	门、窗洞口角部用角钢、洞口设置木方作为水平、竖向支撑。

	7
	墙体阴角不方正、不垂直
	及时修理好模板，阴角处的钢板角模，支撑时要控制其垂直偏差，并且固定牢靠；阴角模与大钢板之间暗缝要用海绵条及胶带封堵。

	8
	墙体大角不垂直
	在两块大模板之间放入一角钢，可使两大模板之间方正呈90度，亦可防止砼漏浆。

	9
	外墙上下层接槎不平漏浆
	确保模板支撑架的牢固，下口用海绵封堵，大模板上口焊上原为5mm的钢板，宽度同板厚。

	10
	板下挠
	板支撑材料应有足够的强度，支撑必须加垫木，板模按规范起拱。


十四、墙体和顶板混凝土施工
1.砼标号

地下室墙柱砼、顶板为C30,其中外墙，地下车库顶板要求抗渗S8，混凝土采用商品混凝土。

2.施工段的安排

根据组织安排，流水段的划分见附图1。

3.施工缝的留设

水平施工缝设在梁底的竖向构件上或平台板面位置。

车库出口坡道在地下结构施工时,按设计设置伸缩缝，后施工，伸缩缝处设橡胶止水带(事先应检查是否完好无损，应有出厂合格证)。

4.作业条件

4.1完成钢筋隐蔽检查工作，并办理完隐蔽检查记录，检查支铁、垫块，注意保护层厚度，核实墙内预埋件、水、电管线、盒、槽、预留孔洞位置、数量及固定情况。

4.2检查模板下口、洞口及角模处拼接是否严密，加固是否可靠，各种连接件是否牢固，办理预检记录。

4.3检查并清理模板内杂物，在模板上设孔以清理杂物。

4.4混凝土地泵调试能正常运转使用。

4.5用钢管搭设好浇筑墙体混凝土的通道，铺好跳板，泵管连接到位，固定牢靠，泵管不得直接接触在模板上，以防墙体模板移位变形。

4.6现场使用汽车泵输送为主，塔吊为辅。

5.混凝土的施工

先浇筑外墙吊模处的抗渗混凝土，使用混凝土输送泵输入。并确保抗渗混凝土持续供应。

5.1浇注要求：

5.1.1泵送前先用适量与砼内成份相同的无石子水泥砂浆润滑输送管内壁。泵送过程中，受料斗内应存有足够的砼，以防止吸入空气产生堵塞。

5.1.2墙体砼浇筑前，先用水冲洗墙体根部灰层，然后在新浇砼与下层砼接槎处均匀浇筑5～10cm厚与墙体混凝土配合比相同的无石子水泥砂浆或减石子混凝土，用铁锨入模，严禁用吊斗直接灌入模内。

5.1.3混凝土分层浇筑振捣，每层浇筑厚度60cm，且要连续进行，间隔时间不得超过2h，即在前层混凝土凝结之前，将次层砼浇筑完毕。

5.1.4使用插入式振捣器快插慢拔，插点均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。振捣棒移动间距小于50cm，洞口两侧暗柱、内外墙交接点要振捣密实，每一振点的延续时间以表面呈现浮浆和不再沉落为度。为使上下层混凝土结合成整体，振捣器应插入下层混凝土5cm。振捣棒严禁碰撞各种埋件，尽量避免振捣钢筋，机电埋管净距大于钢筋最小净距，保证砼浇筑质量。

5.1.5洞口处砼浇筑时，使洞口两侧砼高度大体一致，振捣时振捣棒距洞边30cm以上，最好从两侧同时振捣，以防洞口变形，门连窗处窗洞下部模板开口并在开口处浇筑振捣。

5.1.6板浇筑砼用插入式振捣棒平卧拖拉振捣来回进行，或用平板振捣器。浇筑板混凝土的虚铺厚度略大于板厚，在每一位置上连续振捣一定时间约25～40s，以砼面均匀出现浆液为准，移动时成排依次振捣前进。振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子抹平。

5.1.7施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土，其抗压强度不应不小于1．2Mpa，在已硬化的砼表面上，清除水泥薄膜和松动石子以及松软混凝土层，加以充分润湿和冲洗干净，且不得积水。施工缝处砼应细致操作振时，使新旧混凝土紧密结合。

5.1.8板施工缝的表面与板面垂直，不得留斜槎。施工缝处用锯齿形竹胶板挡牢，墙筋、板筋插入锯齿内。结合处予以凿毛处理。

混凝土墙体浇筑完毕后，将上口甩出的钢筋加以整理，用木抹子按标高线将混凝土表面的混凝土找平。

5.1.9楼梯混凝土浇筑时，楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起振捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步表面抹平。

5.2混凝土检测

（1） 混凝土按规定见证取样做试块。 

（2） 检查混凝土坍落度是否符合要求。

5.3混凝土的养护

5.3.1板：混凝土浇筑完毕后，在12h以内覆盖一层塑料布，加草袋保温养护，顶板为抗渗砼，养护期应为14d，混凝土未达到1.2Mpa以前不得在其上踩踏或进行上部施工。

5.3.2墙：墙模拆除后，派专人及时洒水养护。

5.4质量标准

5.4.1混凝土所用水泥、水、骨料、外加剂等必须符合规范及法规规定，检查出厂合格证和相应的试验报告是否符合质量要求。

5.4.2混凝土的配合比、搅拌、板养护和施工缝处理必须符合施工规范要求。

5.4.3混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度评定标准》要求，做好见证取样工作。

5.4.4混凝土振捣密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。

5.4.5现浇混凝土剪力墙允许偏差：

	项次
	项目
	允许偏差
	检 验 方 法

	1
	轴线位移
	5
	尺量检查

	2
	标高
	层高
	±10
	用水准仪或尺量检查

	
	
	全高
	±30


	

	3
	截面尺寸
	+5
	尺量检查

	
	
	-2
	

	4
	墙面垂直
	每层
	5
	用经纬仪或吊线板和尺量检查

	
	
	全高
	1/1000且≤300
	

	5
	表面平整
	4
	用2M靠尺和楔形尺检查

	6
	预埋钢板中心线偏移
	10
	尺量检查

	7
	预埋管、螺栓、预留孔中心线位移
	5


	

	8
	预留孔中心线偏移
	15
	

	电梯
	井筒总宽对

中心线偏移
	+25
	吊线和尺量检查

（H为墙全高）

	
	
	0
	

	
	井筒全高垂直
	H/1000且≤300
	


十五、沉降观测

本工程属高层建筑，沉降观测点的设置待地下室结构完成后，按甲方委托的测绘单位要求在±0.00标高处四周进行设置。

十六、质量保证措施

1.项目质量管理目标

   遵照本公司的质量方针和质量目标的要求，对于本工程项目的质量计划管理目标为：工程结构验收等级为海门市优质结构工程。

2.设置质量管理机构

   为确保工程质量，从组织上予保证，成立以项目经理为首，有专职质检人员等参加的质量管理网络。

3.保证人员素质

  人员素质的保证是工程质量最根本的保证。所以，必须选派从事过类似规模工程的优秀项目经理、技术人员和熟练的作业工人。

4.明确责任，实行奖罚制
质量管理方法采用分级管理，责任到人。为促进对工程质量的管理，实行公司内部规定的奖罚制，与工资直接挂钩。

5.确保工程质量的技术管理措施

5.1各级技术、工程管理人员必须熟悉图纸，了解设计意图，掌握施工及验收规范。

5.2编制施工方案要切实可行，经批准后实施。

5.3技术交底关：认真做好底板施工方案的技术交底。除书面交底外，混凝土浇筑前对全体施工人员均现场交底到位。

5.4责任关：质量分级管理，责任明确。

5.5自检关：严格执行“三检制”，确保道道工序受控是保证工程质量的重要方法。

5.6材质关：严格按设计、规程要求对材料进行的检验和试验。着重抓好钢筋、水泥、外加剂和防水材料的复试。

5.7计量关：抓好计量管理，保证底板混凝土配合比的正确性。对商品混凝土供应站，我方选派技术人员进行跟踪检查、监督，以确保混凝土的配合比及坍落度符合要求。

5.8成品保护关：抓好成品的保护，重点是抓好职工教育和成品的防护措施。

5.9资料关：保证技术资料及时、真实、正确。

5.10开展QC小组活动：项目经理部成立QC小组，对工程的技术难点和关键部位，组织课题研究，解决工程实际中的问题，提高技术管理水平，规范施工工艺。

5.10每天收听天气预报，并做好记录，安排好当天施工生产及其采取的措施。

5.11浇筑基础底板混凝土尽量避开下雨天，如遇下雨时，要及时覆盖好塑料薄膜纸。
十七、安全生产管理措施

1.安全管理的基本原则

1.1明确安全管理的目的性：安全管理的目的是对生产中的人、物、环境因素状态的管理，有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除或避免事故。

1.2必须贯彻预防为主的方针：安全生产的方针是“安全第一，预防为主”。安全第一是从保护生产力的角度和高度，肯定安全在生产活动中的位置和重要性。预防是针对生产特点，有效地控制不安全因素，把事故隐患消灭在萌芽状态。

1.3坚持动态管理：安全管理涉及到生产活动的各方面，涉及生产的全过程。因此，生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。

2.健全管理体系

建立施工项目安全生产管理系统，安全施工管理网络同施工组织设计。

3.认真执行各项安全管理制度

对安全施工实行制度化和规范化的管理，通过执行制度，促进安全管理工作。现场的主要安全管理制度如下：

3.1安全技术交底制：根据安全措施要求和针对现场实际情况，逐级进行安全技术交底。

3.2定期安全活动制：项目部每周对全体职工进行安全教育，总结上周安全工作，阐述本周安全工作重点和注意事项，提高职工安全意识。

3.3定期检查与隐患整改制：项目部定期组织对临电、安全防护、机械设备、消防、环卫等方面的检查。对查出的隐患必须定措施、定人、定时整改，整改合格后做好消项记录。

3.4持证上岗制：对特殊工种和操作人员实行持证上岗，严禁无证操作。

3.5安全管理负责制：要有各级安全管理负责制，责任明确，责任到人。项目经理部对每施工阶段要分析安全防患重点，以采取必要的对策。

3.6雨季施工，电器、照明要有防雨罩及相应接地装置，电气开关要可靠、安全。

3.7所有照明电器线路，不得乱拉乱接，要有可靠的安全措施。现场值班电工跟踪作业，随时随地解决用电问题。

3.9施工现场严禁吸烟，严禁酒后上班。  

4.安全生产教育

   通过安全生产教育，提高职工安全自我防护意识，以约束人的不安全行为。

4.1对工人进行入场“三级”安全教育。

4.2贯彻国家、地方政府的安全法规及对安全生产的有关规章制度。

4.3学习有关安全操作规程和安全知识，做到正确使用“三宝”。

4.4夜间连续施工，一定要教育好职工不得高声喊叫、吵闹。

钢筋切断：直螺纹钢筋用砂轮锯切断，其余用切断机切断





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���








- 8 -

[image: image5.wmf]_1027542184.dwg

_1250016294.dwg

_1025035057.unknown

