
[image: image1.wmf]con

d

预应力后张法张拉施工作业指导书
1、适用范围
本工艺标准适用于本公司承建的一般工业与民用建筑现场预应力混凝土后张预应力液压张拉施工。
2、施工准备

2.1材料及主要机具
2.1.1预应力筋：预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的品种、规格、直径，必须符合设计要求及国家[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


标准，应有出厂质量证明书及复试报告。冷拉Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ级钢筋还应有冷拉后的机械性能试验报告。
2.1.2预应力筋的锚具、夹具和连接器的形式，应符合设计及应用技术规程的要求，应有出厂合格证，进入施工现场应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的规定进行验收和组装件的静载试验。
2.1.3灌浆用的水泥品种及强度等级按设计要求选用，应有出厂合格证书和复试报告单。
2.1.4主要机具有：液压拉伸机、电动高压油泵、灌浆机具、试模等。
2.2作业条件：
2.2.1施加预应力的拉伸机已经过校验并有记录。试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠，如发现有异常情况，应修理好后才能使用。灌浆机具准备就绪。
2.2.2混凝土构件（或块体）的强度必须达到设计要求，如设计无要求时，不应低于设计强度的75%。构件（或块体）的几个尺寸、外观质量、预留孔道及埋件应经检查验收合格，要拼装的块体已拼装完毕，并经检查合格。
2.2.3锚夹具、连接器应准备齐全，并经过检查验收。
2.2.4预应力筋或预应力钢丝束已制作完毕。
2.2.5灌浆用的水泥浆（或砂浆）的配合比以及封端混凝土的配合比已经试验确定。
2.2.6张拉场地应平整、通畅，张拉的两端有安全防护措施。
2.2.7已进行技术交底，并应将预应力筋的张拉吨位与相应的压力表指针读数、钢筋计算伸长值写在牌上，并挂在明显位置处，以便操作时观察掌握。
3、操作工艺
3.1工艺流程：
        检查构件（或块体）    锚具检验   张拉设备预检                压水泥浆试块
                 ↓           ↓         ↓                            ↓
预应力筋制作→穿预应力筋→安装锚具及张拉设备→张  拉→孔 道 灌 浆→起  吊
                                                              ↓
制作水泥浆试块
3.2检查构件(或块体):尤其要认真检查预应力筋的孔道。其孔道必须保证尺寸与位置正确，平顺畅通，无局部弯曲；孔道端部的预埋钢板应垂直于孔道轴线，孔道接头处不得漏浆，灌浆孔和排气孔应符合设计要求的位置。孔道不符合要求时，要清理或作好处理。
3.3穿预应力筋:

3.3.1穿筋前，应检查钢筋(或束)的规格、总长是否符合要求。
3.3.2穿筋时，带有端杆螺丝的预应力筋，应将丝扣保护好，以免损坏。钢筋束或钢丝束应将钢筋或钢丝顺序编号，并套上穿束器。先把钢筋或穿束器的引线由一端穿入孔道，在另一端穿出，然后逐渐将钢筋或钢丝束拉出到另一端。
3.3.3钢筋穿好后将束号在构件上注明，以便核对。
3.4安装锚具及张拉设备：安装锚具及张拉设备时，对直线预应力筋，应使张拉力的作用线与孔道中心线在张拉过程中相互重合；对曲线预应力筋，应使张拉力的作用线与孔道末端中心点的切线相互重合。
3.5张拉：
3.5.1预应力筋的张拉程序，应按设计规定进行，若设计无规定时，可采取下列程序之一：
3.5.1.1   0→105%
[image: image8.png]


持荷2min→
[image: image2.wmf]con

d

；

3.5.1.2   0→105%
[image: image3.wmf]con

d

 ；


[image: image4.wmf]con

d

为预应力筋的张拉控制应力。
3.5.2预应力筋的张拉顺序应符合设计要求，当设计无具体要求时，可采取分批、分阶段对称张拉。
采用分批张拉时，应计算分批张拉的预应力损失值，分别加到先张拉预应力筋的张拉预应力筋的张拉控制应力值内，或采用同一张拉值逐根复位补足。
3.5.3单根预应力粗钢筋（采用拉伸机张拉螺丝端杆锚固）张拉时，应先少许加力，将垫板位置按设计规定找准，然后按规定张拉程序张拉。张拉完毕，用扳子拧紧螺母，将钢筋锚固，测出钢筋实际伸长值，并作好张拉记录。
3.5.4预应力钢丝束采用双作用千斤顶张拉锥形锚楦锚固时，应按下列要求操作：

3.5.4.1预拉：将钢丝拉出一小段长度后，检查每根钢丝是否达到长度一致，如有不一致时，应退下楔块进行调整，然后再用力打紧楔块。
3.5.4.2张拉及顶压：预拉调整以后方可按规定张拉程序张拉。张拉完毕，测出钢丝伸长值，若与规定符合，就可进行顶压锚塞。顶压锚塞时必须关闭大缸油路，给小缸进油，使小缸活塞猛顶锚塞。
3.5.4.3校核：将千斤顶装入未张拉的一端进行张拉，张拉到控制应力后，猛顶锚塞。当两端都张拉顶压完毕后，应测量钢丝滑入锚楦中的内缩量是否符合要求，如果大于规定数值，必须再张拉，补回损失。
3.5.4.4钢丝断丝和滑脱的数量，严禁超过构件同一截面钢丝总数的3%，且一束钢丝只允许一根。如超过上述规定，必须重新张拉，这时应把钢丝拉到原来的张拉吨位，拉松锚塞，用一根钢钎插入垫板槽口内，卡住锚塞，然后大缸回油，锚塞被拉出，取出整个锚楦。分别检查锚环是否被抽成凹槽，锚塞的细齿是否被抽平，若有这类情况，要调换锚具，重新张拉，如果锚环、锚塞仍然完好无损，则只要在顶压时加大压力顶紧锚塞。
    3.6填写施加预应力记录。
    3.7孔道灌浆：
3.7.1灌浆孔道应打压水清洗干净，并检查灌浆孔、出气孔是否与预应力筋孔道连通，否则，应事先处理。
3.7.2预应力筋张拉完后应尽早进行孔道灌浆，以减少预应力损失。
3.7.3灌浆压力一般为0.4～0.6MPa。
3.7.4灌浆顺序应先下后上，避免上层孔道漏浆把下层孔道堵住，待排气孔冒出浓浆后，即堵死排气孔，再压浆至0.6MPa，保持1～2min后，即可堵塞灌浆孔。
    3.7.5制作试块并注意养护。
    3.8浇筑封端混凝土或端部防护处理，并注意混凝土养护。
4、质量标准
4.1一般规定：预应力筋张拉机具设备和仪表，应定期维护和校验。张拉设备应配套标定，并配套使用。张拉设备的标定日期不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤检修后，应重新标定。

4.2主控项目：

4.2.1预应力筋进场时，应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。

4.2.2用于制作预应力筋的冷拉钢筋的机械性能必须符合设计要求和有关标准、规范的规定。
4.2.3预应力筋用锚具、夹具和连接器应按设计要求采用，其性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370等的规定。
4.2.4 预应力筋安装时，其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。
4.2.5施工过程中应避免电火花损伤预应力筋；受损伤的预应力筋应予以更换。

4.2.6预应力筋的张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺应符合设计、规范和施工技术方案的要求。

4.2.7预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%。

4.2.8张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱；当出现断裂或滑脱时，断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%，且每束钢丝不得超过一根；对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算。

4.2.9预应力筋张拉后应尽早进行孔道灌浆，孔道内水泥浆应饱满、密实。

4.2.10锚具的封闭保护应符合设计和规范要求。
4.3一般项目:
4.3.1预应力筋使用前应进行外观检查，其质量应符合规范要求。
4.3.2预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观检查，其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。
4.3.3预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合现行国家标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013的规定。

4.3.4预应力混凝土用金属螺旋管在使用前应进行外观检查，其表面应清洁、无锈蚀、不应有油污、孔洞和不规则的褶皱，咬口不应有开裂或脱扣。

4.3.5预应力筋下料应符合质量验收规范要求。

4.3.6预应力筋预留孔道的规格、数量、位置和形状应符合设计和规范要求。

4.3.7预应力筋束形控制点的竖向位置偏差应符合表1的规定。

束形控制点的竖向位置允许偏差                   表1
	截面高（厚）度（mm）
	h≤300
	300＜h≤1500
	h＞1500

	允许偏差（mm）
	±5
	±10
	±15


4.3.8锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量应符合设计要求；当设计无具体要求时应符合表2规定。

张拉端预应力筋的内缩量限值                表2
	锚具类别
	内缩量限值（mm）

	支承式锚具

（镦头锚具等）
	螺帽缝隙
	1

	
	每块后加垫板的缝隙
	1

	锥塞式锚具
	5

	夹片式锚具
	有顶压
	5

	
	无顶压
	6～8


4.3.9预应力筋锚固后的外露部分宜采用机械方法切割，其外露长度不宜小于预应力筋直径的1.5倍,且不宜小于30mm。

4.3.10灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45，搅拌后3h泌水率不宜大于2%，且不应大于3%，泌水应能在24h内全部重新被水泥浆吸收。

4.3.11灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于N/ mm2。
5、成品保护
5.1构件起吊时不得发生扭曲和损坏。
5.2堆放场地应平整、坚实，垫块要上下一致。
5.3构件吊环必须采用未经过冷拉的Q235钢筋加工；构件吊点位置及运输时支撑点的位置应符合设计规定。
5.4长期暴露在外的锚具，应涂刷防锈漆保护，防止锚具锈蚀。
6、应注意的质量问题
6.1预应力张拉端的位置，应符合设计要求，当设计无具体要求时，应符合下列规定：
6.1.1抽芯成形孔道时的预应力张拉：对曲线预应力筋和长度大于24m的直径预应力筋，应在两端张拉；对长度不大于24m的直线预应力筋，可在一端张拉。
6.1.2预埋波纹管孔道时的预应力张拉：对曲线预应力筋和长度大于30m的直线预应力筋，宜在两端张拉，对长度不大于30m的直线预应力筋，可在一端张拉。
当同一截面中有多根一端张拉的预应力筋时，张拉端宜分别设置在结构的两端。
当两端同时张拉一根预应力筋时，宜先在一端锚固，再在另一端补足张拉力后进行锚固。
6.2平卧重叠浇筑的构件，宜先上后下逐层进行张拉。为了减少上下层之间因摩阻引起的预应力损失，可逐层加大张拉力。但底层张拉力不宜比顶层张拉力大5%（钢丝、钢绞线、热处理钢筋）或9%（冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋），且最大张拉应力：冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢不得超过屈服强度的90%，钢丝、钢绞线不得超过屈服强度的75%，热处理钢筋不得超过标准强度的70%，热处理钢筋不得超过标准强度的70%。张拉后的实际预应力值的偏差不得超过规定值的5%。
6.3预应力锚固后的外露长度，不宜小于30㎜。锚具应将封端混凝土保护，如需长期外露，应采取措施防止锈蚀。
6.4预应力筋张拉后，孔道应尽快灌浆。用连接器连接的多跨连续预应力筋的孔道灌浆，应张拉完一跨随即灌筑一跨，不应在各跨全部张拉完毕后一次连续灌浆。
6.5孔道灌浆应采用强度等级不低于32.5的普通硅酸盐水泥配置的水泥浆；对孔隙大的孔道，可采用砂浆灌浆。水泥浆及砂浆强度，应满足设计要求，且均不应低于20N/mm2。
6.6灌浆水泥浆水灰比为0.4～0.45，搅拌后3h泌水率宜控制在2%，最大不得超过3%，水泥浆中可掺入对预应力筋无腐蚀作用的外加剂。一般可掺入0.05～0.1%的铝粉或0.25%的木质素磺酸钙减水剂。
6.7当用冷拉粗钢筋作预应力筋时，必须先焊上端杆螺丝，然后再进行冷拉，使各对焊接头进行一次冷拉考验。
7、安全措施
7.1张拉操作时，预应力筋两端正后方严禁站人，张拉过程中，螺丝端杆的螺母要随时拧动，使之贴近夹具。
7.2张拉设备的高压油管不准有扭结，如发生扭结现象，应及时卸压予以处理。
7.3灌浆操作人员应戴眼镜，穿防雨服等防护用品，防止压力水泥浆射出伤人。
8、质量记录
8.1混凝土构件、块体张拉强度试件试压报告单。
8.2预应力筋的出厂质量证明或试验报告单。
8.3预应力筋的冷拉记录。
8.4冷拉预应力筋的机械性能试验报告。
8.5冷拉预应力筋焊接接头试验报告。
8.6预应力筋锚具和连接器的合格证及检验记录。
8.7预应力张拉设备校验记录。
8.8预应力张拉记录。
8.9预应力孔道灌浆试块强度试压报告单及水泥出厂合格证。
8.10混凝土构件、块体标准试块强度试压报告。
8.11设计要求的其它有关资料。


















- 1 -
- 2 -

_1125821244.unknown

_1125821245.unknown

_1125821242.unknown

_1125821241.unknown

