
[image: image1.png]L4
- s .
. a
LR - . -
-
-. P - - L - - > - h J
L }
' ‘. . ° * '0. ) 9
- . . -« *
& - - Y-
s . - - Ot 4 b .0. .
r [ , - * . - . (AN
4 ‘ Wy -
’

(a)

|

a0t o,

AR
.
LR -




现浇水磨石地面作业指导书
一、适用范围

  本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑现制水磨石地面施工。

二、材料要求

1．水泥

采用32.5MPa以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，新鲜无结块。白色或浅色水磨石面层，应采用白水泥。

2．石粒

采用坚硬可磨的白云石、大理石等岩石加工而成，石粒应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外，宜为4～14mm。

3．颜料

采用耐光、耐碱的矿物颜料，不得使用酸性颜料，要求无结块，其掺量宜为水泥重量的3％～6％。

4．分格条

铜条厚1～1.2mm，铝合金条厚1～2mm，玻璃条厚3mm，彩色塑料条厚2～3mm，宽均为10mm，长度以分块尺寸而定，一般1000～1200mm。铜、铝条须经调直使用，下部1／3处每米钻φ2mm孔，穿铁丝备用。

5．草酸、白蜡、铁丝

草酸为白色结晶，块状、粉状均可。白蜡用川蜡和地板蜡成品。铁丝用22号。

三、主要机具设备

1．机械设备

平面磨石机、立面磨石机、砂浆搅拌机等。

2．主要工具

平铁锹、滚筒（直径150mm，长800mm，重70kg左右）、铁抹子、水平尺、木刮杠、粉线包、靠尺、60～240号油石、手推胶轮车等。

四、作业条件

1．顶棚、墙面抹灰已经完成，门框已经立好，各种管线已埋设完毕，地漏口已经遮盖。

2．混凝土垫层已浇筑完毕，按标高留出水磨石底灰和面层厚度，并经养护达到5MPa以上强度。

3．工程材料已经备齐，运到现场，经检查质量符合要求。数量可满足连续作业的需要。

4．为保证色彩均匀，水泥与颜料已按工程大小一次配够，干拌均匀过筛成为色灰，装袋扎口、防潮，堆放在仓库备用。

5．石粒应分别过筛，去掉杂质并洗净晾干备用。

6．在墙面上弹好或设置控制面层标高和排水坡度的水平基准线或标志。
7．彩色水磨石当使用白色水泥掺色粉配制时，应事先按不同的配比做出样板，供设计和甲方选定。

五、施工操作工艺

[image: image2.png]


（－）工艺流程

抹底灰→镶嵌分格条→清理、湿润基层→涂刷结合层→铺抹石粒浆→滚压密实→铁抹压平→试磨→粗磨→细磨→磨光→草酸清洗→打蜡抛光。

（二）抹底灰

1．检查垫层的平整度和标高，超出要求应进行处理，对落地灰、垃圾杂物应清理干净，油污清刷洗净。

[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


2．铺底灰前进行找规矩冲筋，根据墙上标高线，下反尺量至地面标高，留出面层厚度，沿墙边拉线做灰饼，并用砂浆冲筋，间距1～1.5m；有地漏时，应按排水方向做出0.5％～1.0％的泛水坡度。踢脚板则根据墙面抹灰厚度，在阴阳角处套方、量尺、拉线，确定踢脚板厚度，按底灰的厚度冲筋，间距亦为1.0～1.5m。

3．抹底灰前1d将垫层浇水湿润；在铺灰前，在垫层上刷1∶0．5素水泥浆一遍，以增强与底灰的粘结。

4．底灰用1∶3水泥砂浆打底，厚10～15mm，铺时先用铁抹子将灰在冲筋间摊平拍实，用2m木杠刮平，用木抹搓平，做成毛面，再用2m靠尺检查底灰表面平整度。

5．踢脚板铺底灰分两次装挡，先将灰用铁抹子压实一薄层，再与筋面抹平、压实，用短杠刮平，用木抹子搓成麻面并划毛。

6．底灰抹完后，于次日浇水养护，常温养护2d。

（三）镶嵌分格条

1．按设计分格和图案要求，用色线包在基层上弹出清晰的线条，一般间距为lm左右，有镶边要求的应留出镶边量；

2．镶分格条按弹线用稠水泥浆把嵌条粘立固定（图1）。嵌条应先粘一侧，再料另一侧，嵌条为铜、铝料时，应用长60mm的22号铁丝从嵌条孔中穿过，并埋固在水泥浆中，水泥浆粘贴高度应比嵌条顶面低4～6mm，并做成45°。

图1  嵌分格条方法

（a）嵌分格条；（b）嵌分格条平面

1—混凝土垫层；2—水泥砂浆底灰；3—分格条；4—素水泥浆；5—40～50mm内不抹素水泥浆区

3．分格条应粘贴牢固、平直，接头严密，应用靠尺板比齐，使上平一致，作为铺设面层的标志，并应拉5m通线检查垂直度，其偏差不得超过1mm。

4．镶条后12h开始浇水养护，不少于2d。并严加保护，防止碰坏。

（四）清理湿润基层

1．将基层浮浆、浮泥、油污、灰渣、玻璃渣等认真清理干净，必要时可适当凿毛或用钢丝刷刷干净。

2．铺石粒浆前1d，喷水使基层充分湿润，但不得有积水。

（五）涂刷结合层

在基层表面上刷一道与面层水泥颜色相同的、水灰比为0.4～0.5的水泥浆结合层，一次刷浆面积不可过大，应随刷随铺石粒浆，两者紧密配合。

（六）铺抹石粒浆

1．地面石粒浆配合比为1∶2～2.5（水泥∶石粒，体积比）；踢脚板配合比为1∶1～1.5（水泥∶石粒）。要求计量准确，拌合均匀，厚度除特殊要求外，一般为12～18mm，稠度不得大于60mm。美术水磨石应加色料，颜料均以水泥重量的百分数计，事先调配好过筛装袋备用。

2．地面铺抹时，将拌好的石粒浆倒入分格框中，用铁抹子把石粒浆由中间向四面摊铺，用刮尺刮平后，抹平压实。分格条两边及交角处要特别注意拍平压实。铺抹厚度以拍实压平后高出分格条2mm为宜。整平后如发现石粒过稀处，可在表面上再适当撤一层石粒，过密处可适当剔除一些石粒，使表面石子显露均匀，无缺石子现象，接着用滚子进行滚压。

3．踢脚板抹石粒浆面层，凸出墙面厚约8mm，所用石粒宜稍小，铺抹时，先将底子灰用水湿润，在阴阳角及上口，用靠尺按水平线找好规矩，贴好靠尺板，涂刷素水泥浆一遍后，随即将踢脚板石粒浆上墙、抹平、压实；刷水两遍将水泥浆轻轻刷去，达到石子面上无浮浆，但勿刷得过深，以防石粒脱落。

（七）滚压密实

1．地面面层滚压应从横竖两个方向轮换进行。滚压前应将嵌条顶面的石粒清掉，在低洼处撒拌合好的石渣浆找平。

2．滚压时用力应均匀，防止压倒或压坏分格条，注意嵌条附近浆多石粒少时，要随手补上。滚压到表面平整、泛浆且石粒均匀排列为止。

（八）铺抹压平

1．待石粒浆收水（约2h）后，用铁抹子将滚压波纹抹平庄实。如发现石粒过稀处，仍要补撒石子抹平。

2．石粒罩面完成后，于次日进行浇水养护，常温时为5～7d。

（九）试磨

1．水磨石面层开磨前应进行试磨，以石粒不松动为准，经检查确认可磨后，方可正式开磨。一般开磨时间可参考表1，亦可用回弹仪现场测定石粒浆面层的强度，一般达到10～13MPa时，可开始初磨。

开磨时间参考表                                表1
	平均气温（℃）
	开 磨 时 间（d）
	平均气温（℃）
	开磨时间（d）

	
	机  磨
	人 工 磨
	
	机     磨
	人 工 磨

	20～30

10～20
	2～3

3～4
	1～2

1.5～2.5
	5～10


	5～6


	2～3




2．应根据事前准备的磨石机数量和能力，确定每次铺石粒浆的面积，以求在强度不至过高前粗磨完毕。

（十）粗磨（磨头遍）

1．粗磨用60～70号油石，磨石机在地面上呈横“8”字形移动，边磨边加水，随时清扫磨出的水泥浊浆，并用靠尺不断检查磨石的平整度，至表面磨平、磨匀，全部显露出嵌条与石粒后，再清理干净。

2．待稍干再满涂同色水泥浆一道（第一遍），以填补砂眼和细小的凹痕，脱落的石粒应补齐，养护后再磨。注意不同磨面不得混色；当面层较硬时，可在磨盘下撒少量过2mrn筛的细砂，以加快磨光速度。

（十一）细磨（磨第二遍）

1．细磨应在粗磨结束并待第一遍水泥浆养护2～3d后进行。

2．使用90～120号油石，机磨方法同头遍，磨至表面光滑后，同样清洗干净，再满涂第二遍同色水泥浆一遍，然后养护2～3d。

（十二）磨光（磨第三遍）

1．第三遍磨光应在细磨结束养护后进行。

2．使用180～220号油石，机磨方法同头遍，磨至表面平整光滑，石子显露均匀，无细孔磨痕为止。

3．边角等磨石机磨不到之处，用人工手磨。

4．必要时，可再涂第三遍水泥浆增磨一遍，此时应用240～300号油石磨光。

（十三）草酸清洗

1．用热水溶化草酸（1∶0.35，重量比），冷却后在擦净的面层上用揩布均匀涂抹。每涂一段用280～300号油石磨出水泥及石粒本色，再冲洗干净，用棉纱或软布擦干。

2．亦可采取在经细油石出光后，在表面撒草酸粉洒水，经油石进行擦洗，露出面层本色，再用清水洗净，撒锯末扫干。

（十四）踢脚板磨光、打草酸

踢脚板石粒浆罩面，常温经24h后，即可用手工方法或用立面磨石机操作，头遍用粗油石，先竖磨，再横磨，应石粒磨平，阴阳角倒圆，擦头遍素浆，养护l～2d后，再用细油石磨第二遍，用同样方法再磨完第三遍，用油石出光打草酸。抹石粒浆及研磨均可与地面或楼面同时施工，工序相同。

（十五）打蜡抛光

1．酸洗后的水磨石面，应经晾干擦净。

2．地板蜡有成品供应，当采用自制，将蜡、煤油按1∶4的重量比放入桶内加热、熔化（约120～130℃），再掺入适量松香水后调成稀糊状，凉后即可使用。

3．用布或干净麻丝沾蜡薄薄均匀涂在水磨石面上，待蜡干后，用包有麻布或细帆布的木块代替油石，装在磨石机的磨盘上进行磨光，直到水磨石表面光滑洁亮为止。高级水磨石应打二遍蜡，抛光两遍。

4．踢脚板用人工涂蜡、擦磨，二遍出光成活。

（十六）高级水磨石研磨和抛光

1．研磨可概括为“五浆五磨”，即在普通水磨石面层“两浆三磨”后，增加三浆两磨，应分别使用60号至300号油石，共计磨五遍。当第五遍研磨结束，补涂的水泥浆养护2～3d后，方可进行抛光。

2．抛光应分七道工序完成，使用油石规格依次为：400号、600号、800号、1000号、1200号、1600号和2500号。

六、质量标准

（－）主控项目

1．面层所用材质的品种、强度（配合比）及颜色应符合设计要求和施工规范的规定。

2．水磨石面层的石粒，应采用坚硬可磨白云石、大理石等岩石加工而成，石粒应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外应为6～15mm；水泥强度等级不应小于32.5；颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料，不得使用酸性颜料。

3．水磨石面层拌合料的体积比应符合设计要求，且为1∶1.5～1∶2.5（水泥∶石粒）。

4．面层与下一层结合应牢固，无空鼓、裂纹。

5．地漏和面层坡度符合设计要求，不倒泛水，无渗漏、无积水，与地漏（管道）结合处严密平顺。
（二）一般项目

1．面层表面应光滑；无明显裂纹、砂眼和磨纹；石粒紧密，显露均匀；颜色图案一致，不混色；分格条牢固、顺直和清晰。

2．踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

3．楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm，旋转楼梯梯段的踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

4．楼地面镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的规定；边角整齐光滑，不同面层、不同颜色的邻接处不混色。

5．现制水磨石面层允许偏差及检验方法见表2。

现制水磨石面层允许偏差和检验方法                        表2
	项     目
	允  许  偏  差（mm）
	检  验  方  法

	
	普   通
	高     级
	

	表面平整度
	3
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	踢角线上口平直
	3
	3
	拉5m线或通线尺量检查

	板块行列（接缝）直线度
	3
	2
	用5m线或通线尺量检查


七、成品保护

1．铺抹打底灰和罩面石粒浆时，水电管线、各种设备及预埋件应妥加保护，不得污染和损坏。

2．用手推胶轮车运料时注意保护门口、栏杆、墙角抹灰等，不得碰撞损坏。

3．面层装料等应细心操作，不得碰坏分格条。

4．磨石机应设罩板，防止浆水回溅污染墙面。

5．磨石废浆应有组织排放，及时清除，不得排入下水口、地漏内，以防造成堵塞。

6．在水磨石面层磨光后涂草酸和上蜡前，其表面严禁污染。涂草酸和上蜡工作，应在有影响面层质量的其它工程全部完成后进行。

7．已磨光打蜡的面层，严禁在其上拌制石粒浆、抛掷物件、运输堆放材料，如必须时，应采取覆盖、隔离等措施，以防止损伤面层。

八、安全措施

1．磨石机在使用前应试机检查，确认电线接头牢固、无漏电，才能使用；开磨时磨机电线、配电线、配电箱应架空绑牢，以防受潮漏电。磨石机应设置触电保安器和可靠的保护接零。

2．磨石机操作人员应穿高筒绝缘胶靴，戴绝缘胶皮手套，并经常进行有关机电设备安全操作教育。

3．两台以上磨石机在同一部位操作，应保持3m以上安全距离。

4．熬制上光蜡时，应有确实可靠的防火措施。

九、施工注意事项

1．冬期施工现制水磨石面层时，环境温度应保持+5℃以上；冬期抹底灰时，不得浇水养护，正温下养护时间，底层灰3～5d，面层石粒浆10d后方可磨光。

2．水磨石面层在同一部位应使用同一批号的水泥、石粒，同一彩色面层应使用同厂、同批的颜料，以避免造成颜色深浅不一。

3．几种颜色的石粒浆应注意不可同时铺抹，要先抹深色的，后抹浅色的，先做大面，后做镶边，待前一种凝固后，再铺后一种，以免做成串色，界线不清，影响质量。

4．水磨石面层四角常易出现空鼓，产生的主要原因是基层不干净，不够湿润；表面及镶分格条时，条高1／3以上部位有浮灰，扫浆不匀等。操作中应坚持随扫浆随铺灰，压实后并应注意养护工作。

5．面层磨光时，应注意按工艺至少擦两遍浆，并注意养护后按工艺程序操作，以避免出现磨纹和砂眼。

6．面层嵌分格条时必须注意做到镶嵌牢固、平整，石粒浆铺抹后高出分格条的高度一致，磨光应严格掌握平顺均匀，以防出现分格条掀起、显露不清晰和表面不够平整等缺陷。

7．露天做水磨石面层，宜从下坡向上坡方向铺设，但应注意防止下坡方向嵌条处积水或积水泥浆，如有，应进行处理，以避免打磨时出现洞眼孔隙，导致面层出现起鼓、嵌条松动等质量隐患。

8．露天水磨石面层应与四周房屋、构筑物或路面设置的变形缝断开，以防止因温差大，而造成面层出现温度收缩裂缝。

9．露天水磨石面层应避免在烈日下或雨天、大风天铺设，以免引起面层出现塑性收缩裂缝，铺设后应及时遮盖养护。



















- 1 -
- 2 -

