
[image: image1.png]


[image: image2.png]


编号：
某集团有限公司

高聚物改性沥青防水卷材作业指导书

1、目的

保证施工在受控状态下进行。

2、适用范围

适用于高聚物改性沥青防水卷材的冷粘贴、自粘贴、热熔粘贴法的施工。

3、职责

3.1技术科为归口管理部门。

3.2质安科负责具体管理，监督工作。

3.3项目部负责具体实施。

4、工作程序

4.1施工准备

4.1.1技术准备

a)进行图纸会审，掌握施工图中的细部构造及有关技术要求，并编制防水工程的施工方案或技术措施。

b)施工前应根据施工方案进行技术交底，详细交代施工部位、构造作法、细部构造、技术要求、安全措施、质量要求和检验方法等。

4.1.2材料工具

 a)根据设计要求，按面积计算各种材料的总用量，运到施工现场，经抽检合格后准许使用。

b)现场应准备足够的施工机具，并保证完好。

主要施工机具

	机具名称
	规格
	用途

	压吹风机
	300W
	清理基层

	焰喷枪
	液化汽或汽油
	熔粘卷材

	铲、扫帚
	小型、普通
	清理基层

	流动刷
	60×250mm
	涂刷胶粘剂、冷底子油

	小铁桶
	30升
	装胶粘剂，冷底子油

	压辊
	40kg
	辊压卷材

	剪刀
	普通大号
	裁剪卷材

	卷尺
	2-5m，50m
	度量尺寸、测面积

	粉笔、粉线包
	
	划线、弹线

	灭火器
	干粉型
	消防备用


4.1.3基层处理

a)防水层施工前，基层必须干净干燥，表面不得有酥松、起皮起砂现象。

b)所有转角应做成R=50MM圆弧，水落口周围应做成略低的凹坑。

c)干燥程度的检验：将1M2卷材平坦地干铺在找平层上，静置3h后未见水印即可铺设防水层。

4.2施工工艺

4.2.1工艺流程

基层清理检查→工具准备→材料检验→涂刷基层处理剂→节点增强处理→卷材铺贴→弹线→搭接部位粘贴→防水层检查→保护层施工→蓄水或淋水试验→现场清理→质量验收。

4.2.2卷材铺贴顺序应先铺高跨屋面，后铺贴低跨屋面；先铺离上料点远的部位，后铺离上料点近的部位；然后由屋面低标高处向上施工。

4.2.3卷材铺贴方向：当屋面坡度小于3%时，卷材平行屋脊铺贴：坡度5%-15%时根据屋面坡度、屋面是否受振动，防水层的粘结方式及粘结强度，是否有机械固定等因素综合考虑采用平行或垂直屋脊方向铺贴；坡度大于15%时垂直屋脊方向铺贴。

4.2.4屋面卷材铺贴时，平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向，垂直屋脊方向的搭接缝应顺主导风向。卷材的搭接宽度，采用满粘法时应≥80mm；采用空铺条铺、点粘法时应≥100mm，地下工程铺贴时，搭接宽度应≥100mm。

4.2.5基层处理剂宜采用长柄滚刷或喷枪喷涂，操作人员应在涂刷施工方向的前方或侧边。铺贴卷材前基层处理剂要基本干燥。

4.2.6弹线：施工前根据卷材宽度，平面尺寸和最小搭接宽度，用粉线包或白灰浸渍的麻线在基层上弹出铺贴边缘线。

4.2.7卷材收头应待大面积卷材铺贴完成后进行，先将卷材收头裁齐压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。无预留凹槽时，应将端头用压条或垫片固定，钉距不大于900mm，然后用卷材条或金属板盖住收头部位，端头用密封材料封严。

4.2.8搭接缝处覆面材料的处理：彩砂、绿页岩片等矿物粘覆面卷材头部搭接缝，先用加热器加热后底层表面，用抹子刮掉矿物粒料，然后再烘烤上层卷材的底面，使其表面沥青熔化后与底层粘贴，聚乙烯薄膜及铝膜覆面材料，应将下层上表面烘烤熔化，同时将上层底表沥青层烤化，粘贴压实，并挤出沥青。

4.2.9卷材铺贴

（冷粘贴法铺贴卷材）。

a)工艺顺序

刷胶→粘贴卷材→排气辊压→搭接缝处理→收边。

b)胶结剂涂刷应均匀，不漏底，不堆积。

c)空铺法、条粘法、点粘法应按规定位置与面积涂刷。

d)胶粘剂涂刷与卷材铺贴的时间间隔应根据胶粘剂的种类控制。

e)卷材铺贴应沿粉线进行，铺贴应平整、顺直，不得扭曲、皱折。

f)搭接部位应满涂配套的接缝胶粘剂，并用辊压实，接缝口用密封材料封口，宽度不少于10mm。

 4.2.10自粘贴法铺贴卷材

a)工艺顺序：

撕纸→粘贴卷材→排气辊压→搭接缝处理→收边。

b)卷材铺贴以滚铺为主，也可采用展铺法。

c)滚铺法施工是先将端头卷材展开1-2m，加热端头卷材对齐搭接粉线铺贴好端部卷材，然后持枪入站在铺基层上方或旁边，手持喷枪将火焰对准卷材与基层交接处，同时加热卷材和基层屋面，边加热边后退，另一人双手卡住卷材或用木棒，待加热充分以后缓缓地推压卷材，后面紧跟一人进行排气辊压。

d)加热器喷嘴跟卷材面距离应适中，喷嘴应沿幅度缓缓左右移动，使卷材加热均匀，加热程度以卷材表面呈光亮黑色为度，不得过分加热破坏胎基或烧穿卷材。

e)卷材表面热熔后立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的宽气，使之平展无皱并辊压粘结牢固，搭接缝部位以溢出热熔的改性沥青为度，并随即刮封接口。

5、质量标准

5.1屋面工程检验验收应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002，或根据相应质[image: image3.png]


量标准执行。

5.2工程验收时，应提交下列技术资料，并应归档。

a)工程设计图、设计变更和工程联系单；

b)工程施工方案和技术交底记录；

c)材料出厂质量证明文件及复试报告；

d)施工检验记录、淋水或蓄水检验记录、隐蔽工程验收记录、验收报告。

6、安全措施

6.1施工用的各种材料多属易燃物质，存放材料的库房和施工现场，必须严禁吸烟，注意通风，热熔施工时，现场配置干粉灭水器。

6.2操作人员必须配备合适的劳动保护用品，如口罩、工作服、手套、墨镜等。

6.3在坡顶或无女儿墙的屋面施工时，四周应搭设防护栏杆，在挑檐口等有危险部施工时，必须配带安全带等防护用品。

7、引用文件

7.1GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》

8、质量记录

8.1材料合格证及复试报告。

8.2隐蔽工程验收记录。

8.3屋面卷材防水屋分项工程检验批质量记录。

8.4淋水或蓄水记录。










PAGE  
2

