国务院台湾事务办公室
（广安大厦中区）装修改造工程
室 内 墙 体 抹 灰 
施 工 方 案
编制：                 
审批：            
                       
[image: image1.png]Sk




中建一局建设发展公司
国务院台湾事务办公室装修改造项目经理部
2006.11.8
室内墙体抹灰工程施工方案

一、 总则


1、 适用范围
本施工工艺标准适用于工业和民用建筑物的室内墙面抹灰。
2、 编制参考标准及规范
（1）中华人民共和国行业标准JCJ104－97《建筑工程冬期施工规程》
（2）中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（3）中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
（4）中华人民共和国国家标准GB50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》
（5）《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ 01－62－2002

（6）中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
（7）中华人民共和国国家标准GB／T17671－1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》
二、基本规定
1 、基本规定
（1）内墙抹水泥砂浆工程必须符合设计要求。
（2）材料使用必须符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。
（3）各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行“工序交接”检验。
（4）相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，未经监理工程师或建设单位技

术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。
（5）施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系，加强过程质量控制管理。
（6）施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉
尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
2、 质量要求
普通抹灰：表面光滑、洁净、接槎平整、分格线应清晰。
三、 施工准备
1 、技术准备
（1）抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件完成。
（2）材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。
（3）施工技术交底（作业指导书）已完成。
2 、材料要求
（1）水泥
宜采用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级宜采用32.5 级以上，颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。
（2）砂
宜采用平均粒径0.35～0.5mm 的中砂，在使用前应根据使用要求过筛，筛好后保持洁净。
3 、主要机具
窄手推车、铁锹、筛子、水桶（大小）、灰槽、灰勺、刮杠（大2.5m，中1.5m）、靠尺板（2m）、线坠、钢卷尺（标、验）、方尺（标、验）托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺（标、验*）、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺（标、验*）、捋、软水管、长毛刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子（尖、扁）、铁锤、钳子、钉子、托线板等。
4 、作业条件
（1）墙体砌筑必须经过监理单位检验合格。
（2）抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确，需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固，连接处缝隙应用l:2.5 水泥砂浆填塞密实。 
（3）将混凝土圈梁、混凝土构造柱等表面凸出部分剔平，将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处，并刷界面剂加水泥、甩毛。然后用1:2.5 的水泥砂浆分层压实找平压光。废弃的孔洞应堵严，外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除，墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。
（4）配电箱（柜）、消火栓（柜）以及卧在墙内的箱（柜）等背面露明部分应加钉钢丝网固定好，涂刷一层界面剂，钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于10cm。窗帘盒、通风篦子、吊柜、吊扇等埋件、螺栓位置，标高应准确牢固，且防腐、防锈工作完毕。
（5）对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净，对砌块墙面结构应提前浇水均匀湿透。
（6）抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他设计文件，制定方案，做好样板间，经检验达到要求标准后方可正式施工。
（7）抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳，架子应离开墙面20～25cm，便于操作。

四、材料和质量要点
1、 材料关键要求
（1）水泥
使用前或出厂日期超过三个月必须复验，合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。
（2）砂：要求颗粒坚硬，不含有机有害物质，含泥量不大于3％。
（3）进入施工现场的材料应按相关标准规定要求进行检验。
2、 技术关键要求
（1）冬期施工现场温度最低不低于5°C。
（2）抹灰前基层处理，必须经验收合格，并填写隐蔽工程验收记录。
（3）不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于l00mm。
3 、质量关键要求
抹灰工程质量关键是，粘结牢固，无开裂、空鼓和脱落，施工过程应注意：
（1）抹灰基体表面应彻底清理干净，对于表面光滑的基体应进行毛化处理。原墙面腻子需铲净。
（2）抹灰前应将基体充分浇水均匀润透，防止基体浇水不透造成抹灰砂浆中的水分很快被基体吸收，造成质量问题。
（3）严格各层抹灰厚度，防止一次抹灰过厚，造成千缩率增大，造成空鼓、开裂等质量问题。
（4）抹灰砂浆中使用材料应充分水化，防止影响粘结力。
4、 职业健康安全关键要求
（1）参加施工人员应坚守岗位，严禁酒后作业。

（2）机械操作人员必须身体健康，并经专业培训合格，持证上岗，学员不得独立操作。
（3）凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病及不适宜高空作业人员不得从事高空作业。
5、 环境关键要求
（1）施工用砂要集中封闭或苫盖堆放，大风天及时关窗。
（2）施工污水未经处理不得随意排放。
五、施工工艺
1、 工艺流程
基层清理→ 浇水湿润→ 吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→ 抹水泥→ 墙面充筋→ 抹底灰→ 修补预留孔洞、电箱槽、盒等→ 抹罩面灰
2、 操作工艺
（1）基层清理：加气混凝土基体：应在湿润后边涂刷界面剂，边抹强度不大于M5的水泥砂浆。
（2）浇水湿润：一般在抹灰前一天，用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润，每天宜浇两次。浇水前提为室内平均温度达到零上5度。
（3）吊垂直、套方、找规矩、做灰饼：根据设计图纸要求的抹灰质量，根据基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，确定抹灰厚度，抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7～9mm。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求+确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:2.5水泥砂浆抹成3cm 见方形状。房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出墙角线，随后在距墙阴角100mm 处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线，以此做灰饼，然后根据灰饼充筋。
（5）墙面充筋：当灰饼砂浆达到七成干时，即可用与抹灰层相同砂浆充筋，充筋根数应根据房间的宽度和高度确定，一般标筋宽度为5cm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m 时宜做立筋。大于3.5m 时宜做横筋，做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。
（6）抹底灰：一般情况下充筋完成2h 左右可开始抹底灰为宜，抹前应先抹一层薄灰，要求将基体抹严，抹时用力压实使砂浆挤人细小缝隙内，接着分层装档、抹与充筋平，用木杠刮找平整，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方直、整洁，管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直，并用托线板检查墙面垂直与平整情况。地面踢脚板或墙裙，管道背后应及时清理干净，做到活完底清。
（7）修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒：当底灰抹平后，要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm 宽的灰砂刮掉，并清除干净，用大毛刷沾水沿周边刷水湿润，然后用1:2.5 水泥混合砂浆，把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。
六、质量标准
1 、主控项目
（1）抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。
检验要求：抹灰前基层必须经过检查验收，并填写隐蔽验收记录。
检查方法：检查施工记录。
（2）一般抹灰材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
检查方法：检查产品合格证书，进场验收记录，复验报告和施工记录。
（3）抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。
检验要求：操作时严格按规范和工艺标准操作。
检查方法：观察，用小锤轻击检查，检查施工记录。
2、 一般项目
（1）一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定：
普通抹灰表面应光滑、洁净，接槎平整，分格缝应清晰。
检验要求：抹灰等级应符合设计要求。
检查方法：观察，手摸检查。
（2）孔洞、槽、盒周围的抹灰应整齐、光滑，管道后面抹灰表面平整。
检验要求：组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后抹灰工作、抹完后应由质检部门检验，并填写工程验收记录。
检查方法：观察。
（3）抹灰总厚度应符合设计要求。
检验要求：施工时要严格按施工工艺要求操作。
检查方法：检查施工记录。
（4）一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
一般抹灰的允许偏差和检验方法         
	项

次
	项      次
	允许偏差（mm）
	检验方法
	

	
	
	普通
	高级
	
	

	1
	立面垂直度
	3
	2
	用2m垂直检测尺检查
	

	2
	表面平整度
	3
	2
	用2m靠尺和塞尺检查
	

	3
	阴阳角方正
	3
	2
	用直角检测尺检测
	

	4
	分隔条（缝）直线度
	3
	2
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查
	

	5
	墙裙、勒角上口直线
	3
	2
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查
	


七、成品保护


（1）抹灰完成后应对墙面及门、窗口加以清洁保护，门、窗口原有保护层如有损坏的应及时修补确保完整直至竣工交验。
（2）在施工过程中，搬运材料、机具以及使用小手推车时，要特别小心，防止碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。后期施工操作人员严禁蹬踩门、窗口、窗台，以防损坏棱角。
（3）抹灰时墙上的预埋件、线槽、盒、通风篦子、预留孔洞应采取保护措施，防止施工时灰浆漏人或堵塞。
（4）拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心，轻拿轻放集中堆放整齐。
（5）当抹灰层未充分凝结硬化前，防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保证灰层不受损伤和有足够的强度。
（6）施工时不得在楼地面上和休息平台上拌合灰浆，对休息平台、地面和楼梯踏步要采取保护措施，以免搬运材料或运输过程中造成损坏。
八、安全环保措施
1、 安全措施
（1）室内抹灰采用高凳上铺脚手板时，宽度不得少于两块（50cm）脚手板，间距不得大于2m，移动高凳时上面不得站人，作业人员最多不得超过2 人。高度超过2m 时，应由架子工搭设脚手架。
（2）室内施工使用手推车时，拐弯时不得猛拐。
（3）作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接，未经领导同意，严禁拆除。必要时由架子工负责采取加固措施后，方可拆除。
（4）脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等承重的物器上。
（5）夜间或阴暗作业，应用36V 以下安全电压照明。
2 、环保措施
（1）施工垃圾要集中堆放，严禁将垃圾随意堆放或抛撒。施工垃圾应及时消纳。
（2）砂子、石灰、散装水泥不得露天存放，遇大风天应及时关窗。
（3）清理现场时，严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采用抛撒运输方式，以防造成粉尘污染。
（4）施工现场应设立合格的卫生环保设施，严禁随处大小便。
九、质量记录
1、 质量记录
（1）抹灰工程设计施工图、设计说明及其他设计文件。
（2）材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录。进厂材料复验记录。
（3）工序交接检验记录。
（4）隐蔽工程验收记录。
（5）工程检验批检验记录
（6）分项工程检验记录。
（7）单位工程检验记录。
（8）质量检验评定记录。
（9）施工记录。


2 、附加说明
（1）按照国家新颁布标准“验评分离，强化验收，完善手段，过程控制”的原则，在施工中应实行“自检互检”、“工序交接检”，并做好记录。
（2）“主控项目”是对检验批质量起关键作用的项目，验收必须合格。
（3）检验批的划分，应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300--2001）的规定。
（4）施工过程控制是保证工程质量的重大措施，因此施工过程应建立质量保证体系，加强过程控制管理。
_911815725

