万家园桂花城15#楼                                                               加气砼砌块施工方案

加气砼砌块施工方案

一、工程概况：
本工程为万家园房地产开发有限公司开发的桂花城小区项目。我标段范围为桂花城15#楼工程，由郑州市建筑设计研究院设计。建筑面积24290.2㎡，建筑总高度59.055m，19层框架剪力墙结构，有地下室，地下室为普通储藏室及自行车库，其他层为住宅，基础为墙下筏形基础。
二、编制依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300－2001）

2、《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203－2002）

3、《建筑结构长城杯工程质量评审标准》（DBJ／T01－69－2003）

4、《建筑工程资料管理规程》（DBJ01－51－2003）

三、材料要求

1、砖、砌块品种、规格、强度等符合设计要求；进场时应具有产品出厂合格证，强度、容量等性能检测报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。砖、砌块进场后应取及时样做强度复试，复试合格后方可使用。

2、水泥：采用32.5Mpa及以上水泥，水泥进场时具有出厂合格证、检测报告，使用前对水泥的凝结时间、安定性（沸煮法试验合格）、强度进行复试，合格后方可使用。用于承重结构中的水泥还应按规定做有见证试验。

3、砂：0.35-0.5mm的中砂，颗粒要求坚硬洁净，不得含有有害物，含泥量不大于5%。

四、砌筑施工

砌筑砂浆

（一）砌筑砂浆质量要求

1、砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时，其配合比应重新确定。

2、砂浆现场拌制时，应采用机械搅拌，各组分材料应采用重量计量。

3、水泥砂浆搅拌自投料完算起，搅拌时间不得少于2min。

4、砂浆应随拌随用，水泥砂浆搅拌后3h内用完，当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内用完。（注：h即小时） 

（二）质量验收

1、检验批确定

填充墙砌体工程一般按楼层划分检验批，施工前与监理单位协商，确定检验批数量。

2、强度评定

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。当同一验收批只有一组试块时，该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

砌体结构工程

（一）基本要求

1、在墙体上留置临时施工洞口，其侧边与交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。

2、不得在下列墙体或部位设置脚手眼：

（1）120mm厚墙；

（2）过梁上与过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；

（3）宽度小于1m的窗间墙；

（4）砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内；

（5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；

（6）设计不允许设置脚手眼的部位。

五、质量安全与环境保护控制要点

1、材料的关键要求

（1）加气混凝土砌块试验检测的各项指标，必须符合加气混凝土砌块规定的技术性能标准。

（2）水泥、砂子试验检测，必须符合水泥强度等级及水泥安定性标准，砂子的密度应符合用砂规定。砂子碱集料反应，试件在规定的试验龄期膨胀率应小于0.1%。

2、执行的关键要求

（1）严格执行施工工艺的操作程序和施工安全技术质量标准。

（2）砌筑过程中余下的砌块渣及落地灰，应及时清扫，集中装车或装袋运输，禁止从楼上抛扔，造成环境污染。

3、质量关键要求

（1）砌块砌体纵横交叉转角处应同时砌筑，对于无法同时砌筑的部位，留槎处沿墙高每隔600㎜,每120㎜厚墙放一根6筋，其埋设长度以留槎处算起，每边不小于500㎜,末端弯钩90 º。拉结筋26@
600，埋设长度≥1/5墙长且不小于700㎜。

（2）加气混凝土砌块砌筑时，不应与其他块材混砌，砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,最小搭砌长度不得小于150㎜,竖向通缝不得大于2皮砌块高度。

（3）加气混凝土砌块砌筑时，底部应砌筑普通机制水泥砖（标号：MU10、规格：240×115×53㎜），三皮高。

（4）凡填允墙上预留窗洞的部位，均在窗底标高（建筑标高）向下30㎜处再向下沿墙通设60㎜厚C20砼现浇带，配筋：主筋38通长，端头植入已浇筑的混凝土结构内，辅筋6@200。

4、职业健康安全关键要求

（1）施工应严格遵守现场安全规章制度，贯彻执行国家有关安全法律法规，牢固树立“安全第一”的施工安全意识。

（2）砌筑墙体时严禁操作人员站在墙上施工，高空作业应系好安全带。

5、环境关键要求

（1）施工应严格执行国家现行有关的环境保护法律、法规。

（2）施工过程中应采取有效的防止噪声和粉尘飞扬措施。

（3）在居民稠密区施工时，必须严格控制噪声和粉尘的污染。

（4）施工现场及搅拌的污水须经过沉淀池沉淀，排入指定地点。

六、施工工艺

1、工艺流程 ：         详见下图

[image: image1]
2、操作工艺

（1）墙体放线：墙体施工前，应将基础顶面或楼层结构层按标高找平，依据图纸放出第一皮砌块的轴线，砌体的边线及门窗洞口位置线。

（2）砌块提前2d进行浇水湿润，浇水时把砌块上的浮尘冲洗干净。

（3）根据砌块砌体标高要求立好皮树杆，皮楼杆立在砌体的转角处，纵向长度一般不应大于15米立一根。

（4）配制砂浆：按设计要求的砂浆品种、强度等级进行砂浆配制，配合比由试验室确定。采用重量比，计算精度为水泥±2%，砂、石灰膏控制在±5%以内，应采用机械搅拌，搅拌时间不小于1.5min。

（5）砌块的排列：应根据工程设计施工图纸，结合砌块的品种规格，绘制砌体砌块的品种规格，绘制砌体砌块的排列图，经审核无误后，按图进行排列。

（6）排列应从基础顶面或楼层面进行，排列时应尽量采用主规格的砌块，砌体中主规格砌块应占总量的80%以上。

（7）砌块排列上下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块长度的1/3,也不应小于150㎜。

（8）外墙转角处及纵横墙交接处，应将砌块分皮咬槎，交错搭砌，砌体砌至门窗洞口边非整块时，应用同品种的砌块加工切割成。不得用其他砌块或砖镶砌。

（9）砌体水平灰缝厚度一般为12～20㎜,如果加网片筋的砌体水平灰缝的厚度为20～25㎜,垂直灰缝的厚度为20㎜，大于30㎜的垂直灰缝应用C20级细石混凝土灌实。

（10）砌块砌体与结构构件位置有矛盾时，应先满足构件要求。

（11）铺砂浆：将搅拌好的砂浆通过吊斗或手推车运至砌筑地点，在砌块就位前用大铁锹、灰勺进行分块铺灰，较小的砌块铺灰长度不得超过150㎜。

（12）砌块就位与校正：砌块砌筑前应把表面浮尘和杂物清理干净，砌块就位应先远后近，先下后上，先外后内，应从转角处或定位砌块处开始，吊砌一皮校正一皮。

（13）砌块就位与起吊应避免偏心，使砌块底面水平下落，就位时由人手扶控制对准位置，缓慢的下落，经小撬棍微橇，拉线控制砌体标高和墙面平整度，用托线板挂直，校正为止。

（14）竖缝灌砂浆：每砌一皮砌块就位后，用砂浆灌实直缝，随后进行灰缝的勒缝（原浆勾缝），深度一般为3～5㎜。

（15）圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土：

砌筑至圈梁（或过梁）底以后，绑扎圈梁（或过梁）钢筋，圈梁（或过梁）主筋与主体结构用预埋钢板或用膨胀螺栓固定钢板焊接牢固，亦可按要求进行植筋，并做隐蔽验收。模板、混凝土等做法参照混凝土结构工程。

（16）圈梁（或过梁）以上砌块砌筑：待圈梁（或过梁）混凝土强度达到1.2Mpa后，开始砌筑上部砌体，接近梁、板时，留一定的空间，用以砌筑斜砖。

七、质量标准

1、一般规定

（1）加气混凝土砌块开始砌筑时，其产品龄期应超过28d。

（2）加气混凝土砌块运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，进场后应按规格、品种分别堆放整齐，堆放高度不得超过2米，防止雨淋。

（3）砌筑前，加气混凝土砌块应提前2天浇水湿润，砌块砌筑时应向砌筑面适量浇水。

（4）加气混凝土砌块砌筑时，墙底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于200㎜。

2、主控项目

（1）砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

（2）砌块的抗冻性能，强度等级损失≤20%，表观密度损失≤5%。

（3）检验方法：检查砌块的产品合格证书，产品性能检测报告和砂浆试验报告。

3、一般项目

（1）加气混凝土砌块砌体不能与其他块材混合砌筑。

（2）加气混凝土砌块砌体一般允许偏差应符合下表规定。

抽检数量：

1）对表中1、2项，在检验批的标准中随机抽查10%，但不小于3间，大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数，每间检查不小于3处。

2）对表中3、4项在检验批中抽检10%，且不应少于5处。

（3）加气混凝土砌块砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合下表规定。

检查数量：每步架子不少于3处，且每处不应小于3块。

（4）墙砌体留置的拉结筋或网片的位置应与块体皮数相符合，拉结筋及网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮砌块高度。

抽查数量：在检验批中抽查20%，且不应少于3处。

检验方法：观察和用尺量检查。

（5）砌块砌体位置应错缝搭砌，砌体的灰缝厚度与宽度应正确，加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大于2皮，加气混凝土砌块水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜分别为15㎜和20㎜。

抽查数量：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3间。

检验方法：观察和用尺量检查。

（6）砌块砌体砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待砌块砌体砌筑完并至少间隔7d后，再钭其补砌挤紧。

抽检数量：每验收批抽10%砌块砌体墙片（每两柱间的砌块砌体墙面为一墙片），但不应小于3片墙。

检验方法：观察检查。

4、资料核查项目

（1）加气混凝土砌块出厂合格证及试验报告。

（2）水泥出厂合格证及试验报告。

（3）砂检验报告。

（4）砌筑砂浆配合比通知单及抗压强度试验报告。

（5）施工隐蔽记录及分项工程质量检验记录。

5、观感检查项目

（1）检查砌块砌体墙面是否横平竖直，搭砌方法是否正确、上下墙面组砌是否一致。

（2）检查砌体水平灰缝及丁字头缝砂浆饱满、无透明缝。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

	检查项目
	允许偏差（mm）
	检查方法 

	
	GB
	QB
	

	轴线位移
	10
	6
	钢尺检查

	垂直度
	≤3m
	5
	5
	用2m托线板或吊线、尺检查

	
	＞3m
	10
	6
	

	表面平整度
	8
	6
	2m靠尺、塞尺检查

	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±5
	±5
	钢尺检查

	外墙上下窗口偏移
	20
	15
	用经纬仪或吊线检查


八、成品保护

（1）加混凝土砌块运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，防止损坏棱角边。

（2）加气混凝土砌块堆放场地应比其他地面高一些，防止泡水，雨水应覆盖防止雨淋。

（3）墙体上的预留孔槽应留谁，因漏埋或未留时，重新剔凿应采取措施，不因剔凿而损坏砌体的完整性。

（4）拆除施工架子时应注意保护墙体及门窗洞口边角。

（5）气温较高时,要根据现场实际情况适当对砌体浇水养护。

九、其他事项

1、门窗洞口木砖应按相应施工规范要求进行预埋。具体作法为：

①、在木砖预埋处的对应位置，按砌体规格预留缺口，用不小于C20的素混凝土浇筑密实，将木砖（100×100×55）置于中部。

②、用不小于C20的素混凝土按砌体规格预制砌块，将木砖（100×100×55）置于中部。以上所使用的木砖必须规范要求作防腐处理。

2、对植筋的要求

1）、必须有专业的施工资质；

2）、相关资料（如结构胶的合格证及检验报告等）必须完整、齐全；

3）、必须按相关规范及强制性条文要求进行植筋，植入长≥15d；

4）、根据钢筋的不同规格及型号，每完成一个植筋批次（500根），应先作拉拔试验，合格后方可进行下道工序的施工。

3、底层墙体机砖砌至±0.00上四皮高；有地下车库顶板上部需作防水的，外墙体在室外地坪上250㎜高处通长预留60×60槽。

4、未尽事宜按有关规范及强制性条文要求施工。

定位放线、配制砂浆





线验








砌块排列、砌块校正





检   查





竖缝灌砂浆、勒缝





验 收





养护并转入下道工序








PAGE  
9
卓城公司金成分公司


