杭州朱家角农居点十标工程         见证取样送检及实体检测方案


电厂热水河（电厂河-上塘河）立面整治工程II标
见证取样送检检测方案

编制人：             

审核人：             

审批人：             

杭州游龙建筑工程有限公司 
年  月  日
电厂热水河（电厂河-上塘河）立面整治工程II标
见证取样送检及实体检测方案
本工程位于浙江省杭州市拱墅区内，位于电厂热水河至上塘河沿线，共计73幢。建筑4个立面重新整治。墙体面层改涂料或墙面进行清洗，以及安装空调机位。
为了进一步做好建设工程见证取样和送检工作，保证工程材料的质量和工程监测过程中的质量控制，并根据下列法规文件的规定精神：
1、《建设工程质量管理条件》。
2、建设部建【2000】211号“关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程实体见证取样和送检的规定》的通知”。

3、原建筑管理局杭建管【2001】153号“关于《杭州建筑工程质量检测管理规定（试行）》”。
4、杭建管【2003】153号“关于《杭州市建筑工程质量检测实施细则（试行）》”。

5、杭建管【2003】14号“关于进一步加强杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检工作的意见”。

6、GB50204—2002《砼结构施工质量收及规范》。

7、其它相关标准。
8、工程设计图等。

特制订（编制）本方案。

一、落实检测单位资质审核制度
对承担建设工程的检测单位进行资质审查，检测单位应具备省级以上建设行政主管部门颁发的检测资质证书和质量技术监督部门的计量认证证书。经审查，本工程的检测单位确定为：浙江建工检测科技有限公司。
二、见证取样送检的范围及要求
根据相关文件的规定，结合本工程实际情况，下列试块、试件和材料实施见证取样和送检：

    1、用于承重结构的砼试块，现场监理见证取样人员进行旁站，见证砼试块的制作，当一次连续浇筑超过1000立方米，同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一组；每一楼层、同一配合比的混凝土取样不得少于一组；每次取样应至少留置一组标样试件，通条件养护试件的留置组数应根据实际需要定。砼试块上标注制作时间和部位，要求在脱模后送至养护室，会同施工单位送检人员一起送至委托的检测单位。

2、用于承重结构的砌筑砂浆试块，现场监理见证取样人员进行旁站，检查砂浆配合比，见证砂浆试块的制作，在试块上标注制作时间和砌筑部位，要求在脱模后送至养护室，会同施工单位送检人员一起送至委托的检测单位。

3、用于承重结构的钢筋、接头试件，现场监理见证取样人员，对上述材料按批次规格、数量确定取样组数，同一牌号、同一炉批号、同一规格的钢筋60吨为一批，不足60吨亦按一批计。焊接每楼层或施工区段中同一钢筋级别，同一规格，同一类型，每300个接头为一批，不足300时也为一批。操作人员进行现场切断接头试件，对试件进行封样，会同施工单位送检人员一起将试样送至委托的检测单位。

4、对用于承重墙的砖和砼小型砌块，现场监理见证取样人员按砌块用量确定取样组数，每3.5万—15万为一批，不足3.5万块按一批计。取样数量50块，在每一批的产品堆垛中随机抽取进行封样，会同施工单位送检人员一起送至委托的检测单位。

5、对用于拌制砌筑砂浆的水泥，同品种、同标号水泥每400t为一批，不足者按一批计。从一批水泥中选取平均试样12㎏，从20个以上不同部位或20袋水泥中抽取等量样品。现场监理见证取样人员按进厂水泥的数量确定取样次数，在现场随机抽取进行封样，会同施工单位送检人员一起送至委托的检测单位。

6、屋面、厕浴间使用的防水材料，按同一品种标号，部大于1000卷为一批，现场监理见证取样人员按规定在进场的防水材料中随机抽取，并做好封样，会同施工单位送检人员一起送至委托的检测单位。

7、对铝合金窗，现场监理见证取样人员对成品随机抽取一扇，会同施工单位送检人员一起送至委托的检测单位。

三、见证取样送检计划
涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样的试件必须全部会同施工单位送检人员一起送至委托的检测单位。对其他涉及到相关技术标准中规定的试验、试样必须全部见证取样，在试样上做好封样标签，写明见证单位，并由见证人员签名，由施工单位送检人员自行送至委托的检测单位。

（一）证取样送检计划

电厂热水河（电厂河-上塘河）立面整治工程II标的见证取样送检计划编制如下：
1、见证取样送检内容：钢筋原材料；混凝土抗压试块；砂浆抗压试块；装饰材料等。

2、见证取样送检部位：

（1）试块

本工程新建楼梯制作标准抗压砼、砂浆试块、同条件养护砼试块为见证取样、送检部位。

（2）钢筋

本工程钢筋采用Ⅰ级和Ⅱ级钢，钢筋接头采用闪光对焊、单面搭接焊、电渣压力焊，根据现场实际情况按结构层次见证取样送检，主体二层钢筋接头全部见证取样送检。

二、见证取样送检试验单位为浙江建工检测科技有限公司。

三、现场见证取样人员必须严格按上述计划落实实施，并做好见证取样记录。
电厂热水河（电厂河-上塘河）立面整治工程
             2009年8月                                                                                                                         

- 4 -

