
东方雅苑A栋住宅楼工程
基

坑

支

护
施

工
方

案

编制：                   
审核：                   
审批：                   
荆门市荆厦建安有限公司

东方雅苑A栋项目部

2009.4.15

基坑支护施工方案
第一章 工程概况

一、工程性质

工程名称：东方雅苑A栋住宅楼
二、工程地理位置及周围环境

东方雅苑A栋位于月亮湖东站路
三、工程概况

本工程建筑主体为一栋地下一层，地上二十八层的住宅楼，总建筑面积23300平方米；建筑高度84.55m，钢筋混凝土框剪结构。本工程建筑耐火等级二级，结构安全等级为二级，屋面防水等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑耐久年限为50年，建筑抗震设防烈度六度，本工程设计±0.000相当于绝对标高84.85m。本工程设计为人工挖孔桩基础，桩身为C25，桩帽为C35，护壁为C25，骨料直径<70mm，全框架钢筋混凝土结构，±0.000以上砌体为小空心加气混凝土砌块与M5.0混合砂浆实砌240厚，外墙及楼梯围护墙为200厚墙体均采用加气混凝土砌块（容重不大于7KN/m2）与M5混合砂浆砌筑，其余为100厚墙体均采用加气混凝土砌块（容重不大于7KN/m2）与M5混合砂浆砌筑。

第二章  编制依据及参考标准

1、拟建场地岩石工程勘察报告

2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

3、《湖北地区建筑基坑支护规程》(GJB02-98)

4、《简明深基坑工程设计施工手册》建工出版社 2000年4月第一版

5、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002)

6、《喷射混凝土施工技术规范》(YBJ226-91)

7、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97)

第三章 基坑支护形式及基坑土方开挖的地质水文情况

一、基坑支护形式

本工程支护形式按照设计，现基坑已经开挖深达5.8M，我单位采用放坡+土钉+挂网喷射混凝土支护的联合方案。基坑采用分段分层开挖(基坑土方开挖专项方案)。

二、基坑土方开挖的地质水文情况

地质水文情况详见时代佳苑拟建场地岩石工程勘察报告。
第四章  施工部署

一、施工准备工作

1、技术准备

1-1组织相关工程技术人员学习、审查施工图纸和有关地质技术资料，了解设计意图和相关技术标准，熟悉技术规范、规程和有关技术规定。

1-2与建设、设计、监理方进行图纸会审，并做好图纸会审记录，并经相关单位会签、盖章后成为与设计文件同等效应所使用的技术文件和指导施工的依据。

1-3对拟建工程进行勘测和调查，对气象、地形、水文地质及周边管线的布设进行分析，收集可靠的第一手资料，为制定季节性施工提供相应的处理措施的依据。

1-4编制分项工程施工方案作为工程施工指导性文件。

二、资源准备 

1、建筑材料的准备

根据施工预算进行工料分析，按施工进度要求，按材料的名称、规格、进场时间汇总后，编制材料用量计划，为组织备料、供料确定仓库堆场面积和组织运输提供依据。

2、构(配)件、半成品现场加工准备

根据进度和施工预算，在确定加工方案和供货渠道后，根据用量，组织材料进场，在指定的地点按规定的施工工艺流程方式进行储存堆放和加工。

3、施工机械、机具、配件的准备

根据施工组织设计中的施工方法、机具、设备的要求和数量以及施工进度的安排，编制施工机具、设备的需用量计划并组织机具设备如期进场。

4、劳动力组织准备

4-1根据确定的施工组织机构和配备的技术管理人员建立项目管理层，选择公司中技术熟练素质高的管理人员配合，指导，监督施工。

4-2按照既定的开工日期和劳动力需要量，按计划要求组织劳动力并进行安全、防火和文明施工等方面的教育，并安排好工人的住宿。
第五章  目标管理
1、工程质量目标：合格
2、安全文明施工目标：荆门市安全文明施工现场
第六章  基坑支护系统设计与构造要求

一、构造要求 

根据本工程岩土勘察报告分析，其基坑支护方案可选用坡率法放坡开挖给合现场实际经验拟定采用放坡开挖，辅以土钉墙和喷射混凝土对坑壁进行防护与加固。其中土钉墙按构造设置。共设4层。重点加固①层填土层。具体如下：

1、第1层土钉距地面0.5米，东面长4米，西面长3米，南、北面长5米，纵、横间距1.5米，坡率1：0.65,水平夹角15°孔径100；
2、第2层土钉距地面2.0米,东面长4米，西面长3米，南、北面长5米，纵，横间距1.5米，坡率1：0.35,水平夹角15°孔径100；
3、第3层土钉距地面4.0米，东面长3米，西面长3米，南、北面长5米，纵，横间距2.0米，坡率1：0.35，水平夹角15°孔径100；
4、第4层土钉距地面5.3米，东面长3米，西面长3米，南、北面长3.0米，纵，横间距2.0米，坡率1：0.35，水平夹角15°孔径100。
二、外部抗倾覆计算

Kw=ww//mo=[(yhb+qb)*b/2*sh]/eax*h/3=(20.2*5.3*1+1.5*1*1/2*1.5)/{[(15+20.2*5.3)*0.444-2*28.15*0.666]*1.5*1.5*5.3/3}=1.78>1.59（安全)

三、土钉喷锚技术要求.

1、土钉墙的施工流程 

按设计要求开挖工作面,修整边坡，埋设喷射混凝土厚度控制标志→喷射第一层混凝土→钻孔安装土钉，注浆，安设连墙件→绑扎纲筋网→ 喷射第二层混凝土→ 设置坡顶和坡脚的排水系统。

2、土钉墙施工时主要应注意的问题

2-1采用XY-100型钻机钻进泥浆循环成孔：D=110。

2-1-1土钉采用1.5×1.5和2.0*2.0米梅花型布置，长度及安装位置附图。

2-1-2土钉钢筋每2米安装一个定位架，土钉放入孔内后采用压力不低于0.25Mpa进行压力注浆。

2-1-3混凝土的配合比应根据设计要求确定一般采用水泥：砂子：石子为1：（2~2.5）:(2~2.5)(重量比)。水灰比一般采用0.45~0.5,石子的最大粒径一般不大于10mm。混凝土应随拌随用。应通过外加减水剂和速疑剂来调节所需工作度和早强时间。

2-1-4喷射作业应分段进行，同一分段内喷射顺序应自下而上，一次喷射厚度不应小于50mm，喷头与受喷面应保持垂直，距离0.6—1.0m,喷射混凝土上.下层及相邻段接茬,应做成斜坡搭接,搭接长度一般为喷射厚度的2倍以上,喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,宜为3——7。
2-1-5注浆水泥采用325R普硅水泥。

2-2挂网喷射C20砼，插泄水管

2-2-1采用PC-120型挖掘机进行铲边修坡：保持坡面平整坡度符合规范要求。

2-2-2挂Ф6的钢筋网双向@300，网面上加劲筋为2Ф16纵横贯通， 2-2-3由于①层素填土含少量地下水，在喷射砼时，掺加些早强剂和在边坡插放间距1.8～2.0米。不少于2排成梅花型分布的泄水孔，孔径为DN=50。
第七章  施工内容及主要项目施工工艺和技术措施

一、施工内容

1、挂网喷射砼施工
二、工艺流程

准备施工(临时设施、测量)--机具设备进场、材料进场--基坑开挖、挂网喷射砼施工--基坑观测、排水沟施工--质量检测、资料收集整理--验收

1、准备工作

1-1水、电、路通，进场机械、机具、设备检修就位，劳动力安排、现场规划、材料堆备、构件加工及排水等工作细化落实。

1-2开工前做好建筑物定位轴线，高程引入工作，需相关部门复核检查在此之前完成，根据施工图做好现场放样复核工作。

三、挂网施工工艺流程

1、工艺流程

开挖--修坡--打入土钉--编网--劲筋加固--焙焊固定--配喷射料--喷射C20砼--边角修补       

2、工艺顺序

2-1开挖作业面高度和宽度确定

基坑边坡作业面开挖采用PC-120型反铲式挖掘机开挖，现场专人指挥，作业面可采用跳跃式，每次开挖高度控制在1.5m，宽度控制在30m。开挖过程严格按设计要求控制放坡宽度（详见土方开挖方案）。

2-2修坡

对挖掘后的边坡局部采用人工修整，确保边坡壁面平整。

2-3挂网

按设计及规范要求绑扎Ф6钢筋。钢筋搭接长度不少于10d。由于挂网是分层进行上下层竖向筋搭接长度不得少于30cm，且接头不宜在同一水平线上，以保证钢筋的整体性。

2-4劲筋加固

挂网完成后，在与土钉交接处采用2Ф16的通筋沿土钉头上下各设一条，并采用“#”型焙焊与土钉头焊接牢固。

2-5配喷射料

根据设计要求配制好喷射料，分两次施喷成型。在施喷前，先将基面湿润，第一次喷射厚度以不完全覆盖钢筋网；第二次喷射时的时间是在加劲筋与土钉施焊完成后进行，喷射顺序自下而上进行，并将掉下的素砼及时清理并回收利用，减少浪费。要保证钢筋有足够的保护层。

第八章  基坑信息化管理
一、基坑支护监测
1、基坑支护监测由施工员负责。各监测项目、测点布置和精度要求等见下表：

	序号
	监测项目
	位置或监测对象
	仪器
	监测精度
	测点布置

	1
	支护结构水平位移
	支护结构上端部
	经纬仪
	1.0mm
	间距15m

	2
	周边土体沉降
	支护结构周边土体
	水准仪
	1.0mm
	间距15m

	3
	沉降、倾斜
	需保护的建（构）筑物
	经纬仪、水准仪
	1.0mm
	间距15m

	4
	地下管线和位移
	管线接头，检查井
和管线上部土体
	经纬仪、水准仪
	1.0mm
	10m


2、各监测项目在基坑施工影响前应测得稳定的初始值，且不少于两次。

3、各项监测工作的时间间隔根据施工进程确定，支护结构变形每天测一次，在土方开挖阶段，每半天测一次。底板浇筑完成后，每3天测一次，并可逐步延长，但不得超过5天。当变形超过有关标准或场地条件变化较大时，应加密观测。当有危险事故征兆时，则需进行连续监测。每次监测工作结束后，及时提交监测简报及处理意见。支护结构水平位移达到25mm为报警值，应立即通知公司总工程师室，并加强观测；支护水平位移35mm为最大位移监控值。工程结束时提交完整的监测报告。报告内容包括：

4-1基坑概况和监测目的；

4-2监测项目和测点布置；

4-3采用仪器的型号、规格和标定资料；

4-4监测资料的分析处理；

4-5监测值全过程变化曲线；

4-6监测结果评述。

5、土体顶部的沉降：设置沉降观测点，用水准仪观测，沉降量大30mm时报公司技术部门处理。

6、基坑周围地表裂缝：目测。

7、支护结构的裂缝：目测，发现问题及时报公司技术部门处理。

8、地下水位：尺量。

9、周围建筑物的沉降：在建筑物上没观测点,用水准仪观测。发现沉降立即停止基坑施工，报公司技术部门处理。

10、周围建筑物的倾斜：在建筑物上没观测点，用经纬仪观测。发现倾斜沉降立即停止基坑施工，报公司技术部门处理。特别注意基坑西侧天然浅基础混凝土结构建筑的观测。

11、周围建筑物的裂缝：目测。

12、周围地下管线的变形与破坏，通过基坑的位移与沉降控制，同时检查管线检查井。

13、基坑周围水管、水渠、排污管的变形与渗漏状况：目测。

14、基坑周围地面超载状况：监控，地面超载不得大于20KN/m2.

15、基坑渗漏水状况：目测，普通渗漏用纤维袋堵塞严密，较大渗漏加设喷桩补漏。现场监测发现问题立即停止地下室基坑施工，报公司技术部门处理。大雨时注意观测基坑变形情况，做好基坑面及基坑内排水措施，大雨时基坑内不得有人进行施工。
第九章  施工进度计划及工期保证措施

一、施工进度计划

土方开挖计划总工期为35天，根据这一工期目标，土钉墙施工应密切配合土方开挖，确保开挖顺利实施。
二、保证工期进度的措施

1、为确保工期目标，在总体上，我们将抓住如下诸项措施：

1-1首先抓住总体控制，应用统筹原理编制总体施工网络计划，分析各工序在计划中关系，优化网络计划，确定关键路线，以此为前提，合理组织人、机、料的施工投入。

1-2根据总体控制计划，实施过程中不断完善和分解，编制详细的月、旬计划，实施信息监控，及时高效部署，采取相应措施，确保每一个阶段的计划如期实施。

1-3定期召开每周生产例会，加强与各配合施工单位协调工作，及时解决施工中存在的问题。

1-4严格控制各工序的施工质量，减少因质量问题的返工。

1-5加强劳动力管理，及时组织劳动力进场，合理安排各班组的工作面，避免窝工降效。

1-6通过合理的施工组织，安排流水式施工。

1-7采取确实可行的雨季施工措施，避免因雨季影响期。在护坡过程中如遇下雨,应对未加固的边坡用雨布进行全面复盖,防止雨水渗透和冲跨边坡。

2、各项目科学合理安排施工，加强管理，确保工期。

2-1对准备投放到本工程的机械设备进行全面的检修保养，以保证机械设备进场完好，正常运作。

2-2考虑到工期较紧，在工期安排上本着“紧前不紧后”的原则，采取加大机械投入，在保证质量的前提下，加快基础施工进度。

2-3通过合理的材料供应计划，确保材料的供应及时、充足。

2-4各专业工种均选用熟练工人进行施工，确保优质快速。

2-5施工前做好技术交底的工作。

2-6建立文明卫生管理小组，加强对食堂和住所卫生和管理，减少病员，确保正常的施工。

2-7建立甲、乙双方联席例会制度，检查计划实施情况，研究解决影响工程进度的关键问题，安排下一步工作。

3、充分做好各项施工准备工作

3-1全力协助建设单位办理开工前的一切手续。

3-2接到图纸后，及时组织工程技术人员进行图纸自审和编写施工组织设计，尽快提交自审记录和施工组织设计给建设单位，由建设单位安排时间进行会审和审批。

3-3及时组织机械、材料、人员进场，进行钢管、钢筋锚杆制作。
第十章  施工管理及劳动力组织

为保证本工程施工质量，本公司将委派具有丰富施工经验和相当理论水平的项目经理，由项目经理组织项目班子成员，负责本工程的现场施工和管理。整个施工过程中严格进行质量管理，确保施工质量并在合同工期内完成本工程的施工。

一、施工管理

施工管理实行项目经理负责制。项目经理、技术负责人、施工负责人等各司其责、严密组织、科学管理、文明施工，按质量履行和完成施工合同规定的义务，做到：

1、按照总工期要求，用施工进度计划来进行施工控制，安排好每个指导小计划，用小计划保证计划的实现。

2、严格安全生产与文明施工措施，成立安全生产领导小组，由项目经理、技术员、施工员、质检员、安全员组成，实行安全生产责任制，各级管理人员切实负起自己的责任，使安全生产天天抓、层层抓、人人抓，落实到实处。

3、建全质量保证体系，专职质检员每日视察每一道工序，把问题解决于施工过程中，防患于未然。

4、资料员收集、积累、整理第一手资料，并按有关部门要求整理成套，以便技术员能方便获得施工技术信息。

二、施工管理人员安排

1、项目经理：1人

2、施工员：1人，负责监督，检查与指导。

3、专业队不少于3人。

三、劳动力组织

	序号
	工种名称
	人数
	共计

	1
	喷锚施工工人
	10
	10

	2
	其它施工工人
	2
	2


工地共需作业层工人25人，工地常住施工人员约28人。
第十一章  施工设备安排
本工程拟采用的施工设备如下表所示：
主要机械设备计划表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	混凝土喷射机
	台
	2

	2
	电焊机
	台
	2

	3
	切割机
	台
	1

	4
	张拉机
	台
	1

	5
	空压机(12m3)
	台
	1

	6
	钢筋调直机
	台
	1


设备用电高峰期最大用电量约为80KW。
第十二章  安全文明施工管理

一、安全生产管理体系

1、建立以项目经理为首的安全生产管理小组，与专业队签定施工合同。
2、加强现场施工人员安全意识，对参加施工的全体施工人员进行定期安全生产教育。

3、落实安全技术交底工作，分项工程开工前由安全生产负责人进行安全技术交底教育，明确安全要求，办理好交底手续。

4、加强机械设备和机械操作人员的管理，对机械设备要常检查、常检修、常保养，建立定期检测和操作人员岗位责任制。

5、现场临时用电，严格按照规范执行，严禁使用破损或绝缘性能不良的电线，所有电闸应有门、有锁、有防雨盖板。

6、特殊工种工人经过专业培训，要求持证上岗，严禁无证操作。

二、安全生产文明施工管理措施

1、建全生活区管理制度，加强对施工人员的教育，禁止大声喧哗，尽量减少对周围居民的干扰。

2、加强生活区的卫生管理，避免疾病萌发或传染。

3、禁止作业时裸露上身，严禁随地大小便。

4、施工中为切实保证施工人员安全，贯彻“安全第一”、“预防为主”和坚持管生产必须管安全的原则，加强对安全生产的领导，坚持对员工进行安全教育，提高工人的自保、互保意识，增强安全生产的法制观念，制定各种安全生产制度。

5、建立安全管理机构，项目经理为安全责任人，设立专职及兼职安全检查员负责日常安全生产的检查和监督，确保安全生产顺利施工。

6、加强安全教育，参加施工人员应先接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的安全技术操作规程，考核合格后才能上岗，对特殊工种(电工、焊工、起重机械操作等)应持证上岗。

7、施工现场应利于生产、便于生活，符合防洪防火等安全要求。

8、现场临时设施的建设应选择水文地质良好地段。

9、场地内的沟、坑等边缘应设置安全防护栏。场地狭小、行人运输繁忙的路段应设专人指挥，设置安全标志，并不得擅自拆除。

10、加强施工现场防护措施并办理好动火手续（动火证），明火和电焊作业前必须清理附近的可燃物品，现场配足灭火器材，任何人不得随意动用。

11、施工现场、建筑物内禁止生火，禁止乱拉乱接电源，烟头、火种不得乱丢，宿舍内不得使用电热设备。

12、现场用电安全措施。
 荆门市荆厦建安有限公司

                                            二00九年四月十五日










PAGE  
6

