外墙涂料施工方案

工程名称：****************************

外墙涂料装饰工程

工程地址：**市**区**5号
项目编号：****[2009]第006号
编制说明

本施工方案是为了满足外墙涂料装饰工程需要，根据我厂外墙涂料施工规范及施工经验，结合本工程要求而编制的，其施工方案、工期、质量目标是结合我厂的施工能力、技术装备而编制的切实可行的方案。

工程名称：***************************外墙涂料装饰工程
质量要求：装饰工程质量目标等级——高光
主要施工规范、标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规程》      GB50210-2001

《外墙涂料工程应用技术规程》          DG/TJ08-504-2000
《建筑涂饰工程施工验收规程》          JGJ/T29-2003
《建筑施工高空作业安全技术规范》      JGJ80-91

《施工现场临时用电安全技术规范》      JGJ46-2005
《建筑施工安全检查标准》              JGJ59-99
《建筑机械使用安全技术规范》          JGJ33-2001
施工部署

本工程采用项目经理负责制，由项目经理直接负责现场的一切工作、任务。责任从项目经理到技术员、施工组长等实行分级管理，确保工程安全、优质、顺利完成。

工期目标：在合作方合理的要求内保质保量早日完工

质量目标：装饰工程质量目标等级——高光
质量事故为“零”
安全事故为“零”
现场管理目标：安全生产，文明施工
施工顺序：与总包单位、监理单位协商，整栋楼采用立体交叉流水作业，自上而下，分步实施。

施工管理措施

一、质量管理

质量方针：精心施工，质量第一；信守合同，服务完善。为使工程质量时时处于受控状态，贯彻落实工程质量目标，按管理责任制进行严格的管理。在总包与监理的检查监督下，按国家质量技术规范、标准，做好各项工序的质量保证工作。

施工前认真检查所需机具设备的完好率，保证使用时可正常运行，各工序施工人员必须具备相应的操作技能。

二、安全管理

严格遵守建设单位及承建单位对该项目施工的一切规章制度及国家的相关安全法规，牢固树立安全生产、施工人人有责的意识，提高自我防护能力。

所有工人应严格执行并遵守相应的安全操作规程，加强职业健康安全意识。施工现场必须佩戴安全帽，上架施工时佩戴个人防护用品，尤其注意要系好安全带。
外架使用前应对整个架体进行安全检查，检查合格后方可投入继续使用。
在施工中严格控制爬架上的荷载，减少不必要的设施、工具堆放在爬架上，各工种根据安排时间及时进场，施工完成后合理、有序、及时退场。
在脚手架上施工，涂料及小型工具等应放在不易掉落的地方，以免高空落物伤人。
三、环保与文明施工管理 

文明施工是工程实施阶段中的有序、规范、整洁、科学的建设施工活动，是改善人的劳动条件，适应新的环境，提高施工效益，消除城市环境污染，提高自身的文明程度和自身素质，确保安全生产和工程质量的有效途径。 

做好文明施工的宣传工作，提高职工的思想意识，促进现场的施工管理。 

实施持之有效的管理、监督措施，使工程项目的文明施工、安全管理和质量管理三者相互结合，全员参与、全面开展。

保护环境措施 

现场施工中的污水应排放于指定的排水管道或地点，不得任意倾倒，影响现场环境。 

现场原材料不得堆放于围蔽以外，材料及半成品严格按要求堆放，并用标识牌标识清楚。 

工程完成后，按要求及时拆除所有工地围蔽、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。 

施工准备

一、及时了解整个项目施工的进度情况，确定调整我方施工方案。 

二、施工人员安排： 

根据工地工程进度需要确定进厂施工作业人员，分别担任：清扫、填补空隙、刮腻子、刮涂抗碱底漆、涂刷面漆、打杂工作、技术总监、施工技术员等。对技术和质量进行全方位管理和现场指导。 

三、工具及材料准备： 

铲刀、刮刀、刷子、辊刷、美纹纸、砂纸、电线、插座、保护用遮盖纸等。每个施工人员都配有专用施工用具，彻实施行工具分管制。 

四、根据施工进度情况调配货源。 

施工工艺及施工技术质量要求 

一、基材 

1、墙面平整无脱层、空鼓、面层无裂缝、无明显砂眼等缺陷。如超出此范围，将采用腻子填补找平，再用砂纸打磨平整。 

2、面层达到高级抹灰水平，平整洁净、颜色均匀、无裂纹、无明显接茬、无灰尘、油污、无外露钢筋、铁丝、木屑、棱角，灰线平直方正，清晰美观。 

3、基层的碱性：基层墙面PH值低于10。 

4、基层的含水率：基层含水率小于8% ，新粉刷的砂浆面层要经过3个星期左右才能施工。 

5、表面污物：表面尘土、油污等要用钢丝刷、合成洗涤剂等加以去除，或用粗砂布打磨干净，清匀打磨完毕后方可施工。 

6、按照我公司对外墙涂料装饰工艺的要求采用施工工艺。满刮腻子(粗刮)将较大的缺陷基本修复补平。细刮腻子将基层精细刮平修复,检查腻子层是否平整牢固,线条是否平直。

二、封闭底漆 

辊涂封闭底漆，封闭混凝土表面毛细孔，增强面漆的附着力和抗碱性。

三、面漆 

在涂刷第一道面漆前，先检查封闭底漆是否辊涂均匀或是否有漏刷的地方,合格后方可进行下一步：应先上后下，分段分步进行，刷槎最好甩在分格条或阴角处，涂刷时首尾相接，涂刷方向长短一致。由于涂料干燥快，应勤蘸快刷，一般先刷窗套凸线，再刷大面，涂刷时涂层应厚薄一致，颜色均匀。一般在第一道面漆施工完成4小时后才能涂刷第二道面漆，具体视当时的天气情况而定。

四、施工技术质量要求 

施工时要求温度高于5℃，环境湿度低于85%，以保证成膜良好。
使用涂料时，必须将涂料搅匀，并不得任意加水；

接槎严格执行操作规程，留在施工缝或阴阳角处，不得任意停工甩槎；

阴雨天应停止施工。确保后一遍涂料在前一遍涂料表干后进行。

外墙质量验收及成品保护

一、质量验收

主控项目：

所有材料品种、质量、性能应符合设计要求和本规程规定性能；

外墙涂层做法应符合相应的技术规范和设计要求；

外墙涂料与墙体以之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓及裂缝。

一般项目：

表面平整、洁净、接茬平整、线角须直、清晰、毛面纹路均匀一致。

二、成品保护

施工每完成一步，在未达到下步施工标准前严禁任何人员触摸、踩踏等；

各涂层硬化前禁止水冲、撞击。

**********************

二00九年五月二十日

附：*************************外墙涂料装饰工程效果图



