外墙外保温施工方案

工程概况：

本工程位于忻州市五台山北路，是忻州市综合开发公司欣秀苑8#高层住宅楼工程，为框剪结构，楼东西长37.7m，南北宽16.7m，地下三层，地上十八层（一至二层高3.3m，三至十八层高均为2.9m），室内外高差0.9m，建筑总高度为51.5m。本建筑耐火等级为二级，地下防水等级为二级，屋面防水等级为二级，抗震设防烈度8度，建筑使用年限为100年。

本工程基础采用梁板式筏板基础，筏板厚700mm，其砼强度等级：垫层为C10素砼，基础为C30S6，钢筋为Ⅰ.Ⅱ级钢筋；主体结构：钢筋混凝土剪力墙结构，其砼强度等级：地下一层​—三层的墙C35，梁板Ｃ30；钢筋为Ⅰ.Ⅱ级钢筋，填充墙砌体：以下M5水泥砂浆砌筑工程，外墙面50mm厚，钢丝网架聚苯板以15mm厚聚合物抗裂水泥砂浆，外墙涂料面层，由山西豪士工程设计有限责任公司设计。

施工准备

施工准备

钢丝网架聚苯乙烯泡沫塑料板：规格3000×1230×50

界面剂：钢丝网架聚苯板外表已喷涂

Ⅰ型钢筋：ф6mm

火烧浇丝

耐碱玻纤网格布

工具准备

切割操作单台

手锯或壁纸刀

专业钢丝剪

盒尺、墨斗

砂浆机

抹灰工具

检测工具

技术准备

根据施工墙面的具体情况画面排块图、ф6钢筋固定分布图

编制施工方案，进行安全技术交底

施工条件

施工条件

外墙脚手架已搭设并验收合格

墙体钢筋安装完并隐检合格，水、电等专业的预留埋件完成并经预检合格

钢筋保护层塑料垫块已按要求固定好

墙体模板已加工好，待安装

操作工艺

工艺流程

钢丝网架聚苯板分块→安装钢丝网架聚苯板→安装Ⅰ型ф6钢筋→安装模板→浇筑砼→拆除模板→抹底层水泥砂浆→验收。

施工工艺

钢丝网架聚苯板分块：钢丝网架聚苯板高度等于结构层高1-2层（3.8M）二层以上（3.0M）根据保温板的出厂宽度，以板缝为准正好留在门窗口四角为原则进行排列分块，并在结构的合适位置《如：外墙表面，板顶上》划出分块标记线

安装钢丝网架聚苯板

按已划出的分块标记线，将每面墙上的钢丝网架聚苯板从墙的一端向另一端顺序进行安装，要求板面紧贴砂浆垫块，以模板控制线和用线坠引垂线的方法调整好钢丝网架聚苯板的平面位置和垂直度。

相邻钢丝网架聚苯板之间的垂直缝中的钢丝应用间距小于等于150MM的火烧丝绑扎牢固，每块板必须用不少于6根的穿过Ⅰ型ф6钢筋与墙面钢筋绑扎牢固。                   Ⅰ型ф6钢筋位置：钢丝网架聚苯板高度方向上下两端距边500MM各一排，中间部分一排，距上下排1000MM，宽度方向距两边315MM，中间部分600MM两排，ф6钢筋长250MM锚入墙内不得小于150MM，并作防锈处理。

钢丝网架聚苯板外侧钢丝网均按楼层层高断开，瓦不连接。设计上需要留置伸缩缝处，应在保温板断开间隙里放入泡沫塑料板。

在阴阳角，窗口四周，板竖向拼缝处安装附加网外，附加网均与钢丝网架聚苯板上的网片必须用火烧丝绑扎牢固。

对于突出强面的出排部位，如：阳台，雨罩，空调室外机搁板等处，其钢丝网架聚苯板安装的细部做法应严格按设计要求进行施工。

钢丝网架聚苯板安装完毕，必须进行验收，做好预检记录。

安装模板

 先安装墙体的外侧模板，再安装墙体的内侧模板，并采取可靠的模板定位措施，使外侧模板紧贴保温板，又不会挤靠保温板。

浇注混凝土

振捣混凝土时，严禁将振捣棒紧靠钢丝网架聚苯板。

拆除模板

先拆外侧模板，再拆内侧模板，拆模时确保墙体混凝土棱角不被损坏。

拆模后钢丝网架聚苯板上的横向钢丝必须对准凹槽，钢丝距槽底应大于等于8MM。

抹水泥砂浆

抹灰前，先清理面层，要求将板面上的余浆或板面结合不好的酥松空鼓处的砂浆清理干净，并将灰尘，油渍和污垢清除干净。

板面及钢丝上的界面剂如有缺损应补修。

根据设计要求，对窗口四周墙面进行处理，以满足节能要求。

抹灰新用水泥砂浆配比等，水泥，砂子按1：2.5的体重积比配制，水泥重量加入防裂剂，其收缩值小于等于0.1%。

根据钢丝网架聚苯板板面的平整度和垂直度以及抹灰总厚度不宜大于30MM“从保温板凹槽表面起算”的原则，按抹灰工序贴饼，充筋，进行分层抹灰，每层抹灰度不宜大于10MM。

成品保护

墙体施工时处挂架下支点于钢丝网架聚苯板接触面之间必须用400MM×400MM的层板或木板垫实，以免外挂挤压钢丝网架聚苯板。

吊运大模板或其他物品时不进行碰撞钢丝网架聚苯板。

在钢丝网架聚苯板附近进行电焊、气焊操作时必须加隔挡。

抹灰应防止钢丝网架聚苯板墙面被污染，抹灰后的保温墙体，不得随意开凿孔洞，如确有开洞需要，应待砂浆强度达到设计要求后进行，并在有关的安装作业结束后及时修补。

安全生产、环境保护措施

安全生产要求

施工新用脚手架搭设应符合施工安全标准，脚手板应绑扎牢固，不得有拆探头板。

严禁在施工现场吸烟，动用明火。

在空作业应系安全带。

现场切割聚苯板时，应戴好防护用品。

钢丝网架聚苯板在运输个贮存中，严禁烟火，且不能与有侵蚀性的化学物品接触。

环保措施

不可垂压或用锋利物品碰撞钢丝网架聚苯板，防止损坏导致污染。

施工现场必须完工清场，清扫时设专人洒水，以防扬尘污染空气。

                        逯源工程有限公司

翔龙花园Ⅱ区2#楼项目部

