内墙抹灰施工方案

1.编制依据：

1、1甲方提供的工程设计图纸

1、2建筑工程做法(05J1)

1、3框架结构加气砼砌块构造图集(05J3-〈四〉)

1、4建筑装修工程质量验收规范(GB50210--2001)

1、5本工程施工组织设计

1、6建设单位提供的交工标准

2． 装修工程概况
2、1卓达太阳城花园洋房3#、4#、7#、8#楼工程，地上4+1层，框架异型柱结构。质量标准为合格。

2、2装修标准：墙面，顶棚装修。

卧室餐厅书房等墙面：（涂料）


1、15厚1：1：6水泥石灰砂浆

                2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆

    3、满刮腻子一遍、磨光

    4、刷底漆一遍 

    5、涂料两遍

   卫生间、厨房等墙面：（面砖）

1、 15厚1：3水泥砂浆

2、 刷素水泥浆一遍

3、 3—4厚1：1水泥石灰砂浆，分两次抹灰

4、 4—5厚釉面砖，白水泥浆擦缝

  管井等墙面：

1、 15厚1：3水泥砂浆

2、 5厚1：2水泥砂浆

  卧室、餐厅、书房等顶棚：

1、 7厚1：1：4水泥石灰砂浆

2、 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆

3、 满刮腻子一遍

4、 刷底漆一遍

5、 涂料两遍

  卫生间、厨房等顶棚：

1、 7厚1；1：4水泥石灰砂浆

2、 满刮腻子一遍

3、 刷底漆一遍 

4、 涂料两遍 

  管井等顶棚：

1、 7厚1：3水泥砂浆

2、 5厚1：2水泥砂浆

一、施工准备

   （一）作业条件

    1、抹灰部位的主体结构均已检查合格，预埋的管道已安装完毕，并经检查合格。

    2、抹灰用的脚手架应先搭好，架子要离开墙面200—250mm搭好脚手板，防止落灰在地面，造成浪费。

    3、将混凝土等表面凹凸部分凿平，对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处，用1：2.5水泥砂浆分层补平，把外露钢筋头和铅丝等清除掉。

    4、抹灰前应在墙面提前两天浇水湿润，每天宜两遍以上。

   （二）材质要求

    1、水泥：32.5级及其以上普通硅酸盐水泥，有出厂证明及复试单。

    2、砂：中砂，平均粒径为0.35~0.5mm，使用前应过筛，不得含有杂物。

    3、磨细生石灰粉：其细度通过4900孔/cm筛，用前用水浸泡并充分熟化，熟化时间在7d以上。

   （三）工器具

    1、刮杠及抹子。        2、托灰板及靠尺。

    3、方尺及阴阳角撸子。  4、尺杠及卡子。

二、质量要求

   （一）主控项目

    1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等、应清除干净，并应洒水湿润。

    2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性应合格，砂浆的配合比应符合设计要求。

    3、抹灰应分两次成活。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施。加强措施采用加强网加强，加强网与各基体的搭接宽度每边不应小于100mm，特别注意二次结构墙顶部与梁底的交接处必须采用加强网，凡是电线管预留槽处也必须采用加强网。电线管预留槽处，空隙较大的，采有C15细石混凝土浇灌密实。

    4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。

   （二）一般项目

    1、抹灰工程的表面质量应符合下列规定：抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀一致、无抹纹、分格缝和灰线应清晰美观。

    2、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑、管道后面的抹灰表面应平整。

    3、抹灰层的总厚度应符合设计要求，宽度和深度均匀，表面应光滑，棱角应整齐。

                   抹灰的允许偏差和检验方法

  项次      项目          允许偏差（mm）     检验方法  

1    立面垂直度            3       用2M垂直检测尺检查

    2    表面平整度            3       用2M靠尺和塞尺检查

3   阴阳角方正            3        用直角检测尺检查

三、样板房施工：在抹灰工程施工前，先进行样板施工。经建设单位、监理单位验收合格后方可进行大面积施工。

四、工艺流程

    1、抹灰前的检查及验收工作，在取得主体结构验收合格后进行。

    2、抹灰前的基层处理。

    3、抹灰前的提前两天浇水。

    4、抹灰前的冲筋及套方工作。

    5、分层抹灰及养护工作。

五、操作工艺

1、基层处理：基层处理是保证抹灰质量的重中之重。抹灰前将墙面挂的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清除干净。由于本工程墙体为混凝土和加气混凝土墙体，易空鼓。因此在抹灰前用水泥砂浆加108胶水对所有墙面进行喷浆处理，喷浆结束后对墙面进行养护，养护一周后，对墙面进行检查，发现掉灰或有起壳现象的立即进行处理，处理完后及时保养。在所有基层处理后检查合格的墙面才可进行抹灰施工。对于不同墙体材料接槎处（如加气混凝土砌块墙与混凝土墙交接处，梁底与后砌墙交接处），接槎位置要用5*5的钢丝加强网加固，每边不少于10cm，加强网搭接长度不少于15cm。

2、墙面浇水：抹灰前应在墙面提前两天浇水湿润，每天宜两遍以上。

3、找规矩：根据墙面平整情况，用一面墙做基准先用方尺规方。房间面积较大时，应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出墙角线。随即在距阴角100mm处吊垂直并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙面抹灰层厚度控制线。

 4、做灰饼、设置标筋：套方找规矩做好后，以此做灰饼，同时。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼，选择好下灰饼的准确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼用1：3水泥砂浆做成5cm见方或近圆形状均可。设标筋，用与抹灰层相同的砂浆冲筋，冲筋的根数应根据房间墙面的长度而定。操作时在上下灰饼之间做宽约30~50mm左右的灰浆带，并以上下灰饼为准用压尺杠推刮平；阴阳角的水平标筋应连起来，并相互垂直。冲筋完毕，待稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。

5、抹底灰：加气混凝土砌块砌筑的墙面抹灰，在冲完筋4h左右就可以抹灰，注意不要过早或过迟。用15厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，不得漏抹，要用力压，轻重一致先用抹子做圆弧形抹，然后上下抽拉，要方向一致，这样不易留下抹纹。

6、抹完底层灰后，一定要待其干燥后，再抹罩面灰。罩面灰二遍成活，控制厚度约为3-5mm。按先上后下顺序施工，先用钢皮抹子通抹压一遍，最后用塑料抹子顺抹子纹压光。注意：施工时不应甩破活。

7、抹水泥踢脚板：洒水湿润墙面，并把污物、浮灰冲洗干净，抹15厚1：3水泥砂浆打底用长靠尺刮平扫毛，在常温下第二天抹面层砂浆，面层采用5厚1：2.5水泥砂浆抹平压光，与墙面平。

    8、做护角：墙面、柱面、门洞口的阳角，根据砂浆饼和门窗框边离墙面的空隙，用方尺规方后，分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板，用1：2水泥砂浆做暗护角，护角高度为2.0m，每侧宽度不应小于50mm。

    9、施工洞抹灰迟于墙体抹灰时，抹灰的接槎位置要避开洞口30cm。接槎位置要用加强网加固每边不少于10cm，加强网搭接长度不少于15cm。 后砌的施工洞位置的抹灰基层处理同   

五、施工注意事项

1、 墙面抹灰层空鼓、裂缝极度影响抹灰工程质量。因此，施工时应注意如下事项：（1）基层处理好、清理干净，并浇水湿透；（2）所有孔洞在抹灰前填实抹平；（3）应分层抹灰且赶平，每遍厚度为7~9mm；（4）不同品种砂浆不能交叉涂抹；（5）不同基层材料交接处，宜铺设钢丝网；（6）配制砂浆一定要控制原材料质量及砂浆的稠度。

2、 为防止抹灰层起泡、有抹纹、开花等现象出现，抹灰时应待抹灰砂浆收水后终凝前进行压光；对磨细的生石灰粉，应提前2~3d熟化成石灰膏；过干的底子灰应及时洒水湿润。

3、 抹灰前应认真挂线找方，按其规矩和标准细致地进行做灰饼和冲筋，并要交圈、顺杠、有程序和有规矩，以保证抹灰面平整及阴阳角垂直、方正。

4、 顶板抹灰时，基层应处理干净，并浇水湿润；做好砂浆配合比计量，以保其质量，使砂浆与楼板粘结牢固，不空鼓、不裂缝。

5、 顶板抹灰时，一定注意板底标高的一致性。在抹顶板前首先将墙面上弹出水平标高，然后根据水平标高线确定顶板抹灰厚度。对于高差较大的房间，应在较高顶板处分层抹灰，必要时应加贴钢丝网。以保证在加厚抹灰厚度的同时，抹灰面不开裂。
六、质量保证体系、质量管理及保证措施
1、工程质量目标

在该工程项目上，我们的质量目标是：工程竣工达到合格标准。
2、 质量控制和保证的指导原则

1） 首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。

2） 严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。

3） 制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。

4） 建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。

5） 利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。

6）  大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。

7） 把材料(包括原材料、成品和半成品)、设备的出厂质量和进场质量关。

8） 确保检验、试验和验收与工程进度同步，工程资料与工程进度同步，竣工资料与工程竣工同步。

3、 质量保证措施机构设立

建立由项目经理领导，由技术负责人策划、组织实施，项目经理和质量员现场控制的质量管理网络。

质量职责
1. 项目经理：是项目质量的第一责任人。负责组织工程质量策划，指导和监督项目质量工作的实施。

2. 技术负责人：参与工程质量策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门的质量工作的实施，并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。

3. 质量员：

a) 对施工进行安排部署，保证按工程总控计划实现工期目标。

b) 实施工程过程质量监控。严格执行公司《质量手册》和项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程质量合格。

c) 本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。

d) 工程成品保护管理。做到职责到人，保护措施到位。

e) 组织分部工程质量评定。

f) 对图纸、施工方案、工艺标准的确定并及时下发，以指导工程的施工生产。

g) 编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量控制进行指导与控制。

h) 对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度的同步。

4、质量管理网络人员组成

	质 量 管 理 网 络

	
	
	
	
	
	组长：陆汉彬
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	副组长：徐爱兵、丁伟松
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	组  员
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	
	　
	　
	
	　
	　
	
	　
	　
	
	　
	　

	王宝成
	
	张圣军
	
	陈瑞华
	
	曹勇军
	
	陈健明





















































































































































PAGE  
1

