外墙立面施工样板面砖施工方案

1、 工程概况

        根据业主要求，为体现外墙立面装饰的整体效果，在B″轴上，14″轴以北，从二至四层施工样板面砖，施工面砖面称为1.5*1.5m以上至下六个样板块，具体位置见附图。

2、 施工准备

1、 材料准备

1． 1泥：普通325#水泥

1．2砂，用前过筛，含水量小于3%

1．3面砖：面砖的品种、规格、图案、颜色应均匀一均，砖面平整方正，厚度一致，不得有缺棱，掉角和断裂等缺陷，面砖吸水率不得大于10%，应有材质合格证。

1．4胶：立德乐牌面砖胶。

2、 现场准备：

2．1在B″轴上，14″轴北侧搭设帖面砖用的外架子。

3、 操作工艺：

3．1工艺流程：

基层处理——吊垂直、套方，找规矩，贴灰饼——刷界面剂——抹底层砂浆——弹线分格——排砖——浸砖——镶贴面砖——面砖勾缝与擦缝。

3．2具体施工方法

3．2．1基层处理：先将表在尘土、污染清理干净，用10%火碱水将面上的油污刷掉，随之用净水浆碱液冲净。

3．2．2吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼，在粘贴面砖处先找基层线，水平向和竖向，然后根据面砖的规格进行设点，做灰饼，使其底层灰作到横平竖直

3．2．3刷界面剂：墙面干净后即可涂刷界面剂，墙面清理干净后即可涂刷界面剂，将LD-820与水泥拌和后，薄抹在砼墙上，厚度1mm左右，界面未干之前立即抹灰。

3．2．4抹灰：刷完界面剂后，紧跟分层分遍抹抹灰砂浆，第一遍厚度为5mm，待第一遍六至七层干时，即可抹第二遍，厚度约为10mm，随即用杠刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。

3．2．5弹线分格：待基层抹灰六七层干时即可按图纸要求进行分格弹线，同时进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙面尺寸及墙面垂直平整。

3．2．6排砖：根据墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀。

3．2．7浸砖：外墙采由面砖在镶贴前，首先将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2小时以上，取出待表面晾干或擦干净后方可砖使用。

3．2．8镶贴面砖：在每一分段内的面砖，均匀自下向上镶贴。从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺，以此托住第一皮面砖，在面砖外皮上口拉水平通线，作为镶贴标准。

在面砖背面采用素水泥浆进行镶贴，素浆厚度为 3-5mm，贴后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面垂直度。

3．2．9面砖勾缝与擦缝：用1：1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2-3mm。面砖缝子勾完后再布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。

4、 质量要求：

4．1饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准规定，饰面砖镶贴必须牢固，严禁空鼓，无歪斜，缺棱，掉角和裂缝等缺陷。

4．2表面平整、洁净，选择一致。

4．3接缝填嵌密实、平直、宽窄一致、颜色一致。

4．4质量检查要严格进行，每砖必检，不得有空鼓，凹凸不平等现象。

4．5允许偏差项目见表：

	项    目
	允许偏差（mm）
	检   查   方   法

	1
	立面垂直
	3
	用2m托线板检查和尺量检查

	2
	表面平整
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	接缝平直
	2
	拉5m小线和尺量检查，不足5m拉通线检查

	4
	接缝高低
	1
	用钢板短尺和楔形塞尺检查


5、 成品保护

5．1各抹灰层在凝结前应防止块干，暴晒、水冲和振动，以保证其灰层有足够的强度。

5．2拆架子时注意，不要碰撞墙面。

6、 应注意的质量问题

6．1基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，如每层灰跟的太紧，面砖勾缝不严，又没有洒水养护，各层之间的粘结强度很差，面层就容易产生空鼓、脱落。

6．2砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大，在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆，因而产生不同的干缩宜会空鼓。

6．3墙面不平：主要是结构施工期间，尺寸控制不好，造成外墙面垂直、平整偏差都很大，而装修前对基层处理又不够认真，应加强对基层打底工作的检查，合格后方进行下道工序。

6．4分格不均匀、不直：主要施工前没有认真按照图纸尺寸核对结构施工的实际情况，加上分段分块弹线，排砖不细，操作不当造成。

6．5墙面脏：主要是勾缝后没有及时擦净砂浆，以及其他工种污染所致。可用棉丝蘸盐酸加20%水刷洗，然后用水冲净。同时应加强成品保护。

7、 安全注意事项

7．1外架在安装好后，一定经过主工长，安全部门检查合格后，方可上人施工。

7．2在高空及临边作业时，工人必须系好安全带，戴好安全帽。

7．3不允许发生交叉作业。

7．4高空作业应十分注意防止物体坠落伤人。

7．5现场操作人员严禁酒后作业。

