1、 水泥

0． 水泥初凝时间不得早于几分钟？

答：45分钟。

1． 安全性测定的方法有哪儿种？

答：有试饼法和雷氏法，有争议时以雷氏法为准。
2． 试饼的尺寸、规格、要求是什么？

答：直径70~80mm、中心厚度约10mm、边缘渐薄、表面光滑。

3．水泥试验室、养护箱、养护水有什么要求？

答：试验室温度为17~25(C、相对湿度大于50%，

养护箱温度为20±3(C、相对湿度大于90%，

养护水温度为20±2(C。

4． 什么叫废品水泥？什么叫不合格水泥？

答：废品：安定性、初凝时间、MgO、SO3其中一个不符合标准要求即为废品。

 不合格：终凝时间、掺合料超过上限、细度、强度低于商品标号及包装标志不全者。

2、 砖

1． 你所试验→烧结孔砖的规格怎样？强度等级分几个？

答：1．115×240×90     代号P。

2．190×190×90     代号M。

3．强度等级7.5、10、15、20、25、30。

    2．烧结砖试验经水泥浆抹面后，养护条件是什么？

答：在＞10(C不通风的室内。

3． 结普通砖根据哪儿个指标评定其强度等级？

答：根据平均值和标准值来评定。

3、 砼

1． 什么叫砂率？

答：指砂在骨料中所占的重量，即       ​​砂重     
                               砂重 ＋ 石重

2． 影响砼强度的因素有哪些？

答：水泥强度、水灰比、养护条件、龄期、砂、石、原材料情况等。

3． 砼立方体试块的养护条件（标准）？

答：20±3(C、相对强度90%以上。

4． 压力、拉力试验机其量程应怎么控制范围？

答：预见的极限荷载应控制在全量程的20~80%之间。

5． 砼抗压试验时，加荷速度应控制在什么速度？

答：＜C30时，0.3~0.5MPa/s，

≥C30时，0.5~0.8MPa/s。

6． 当砼结构在什么情况下可对其进行回弹测强？检测结果可否作为一组试块结果代替验评？

答：当对结构中的砼强度有怀疑时，可按回弹规程进行检测，检测结果作为处理砼估量的一个依据。

7． 在什么情况下不适用回弹规程进行检测？

答：当表面与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的砼。

8． 说出回弹仪应送检定单位检定的条件（三个）？

答：a.就回弹仪启用前，

b.超过检定有效期（有效期为半年），

c.累计弹击次数超过6000次，

d.经常规保养后钢钻率不合格，

e.遭受严重撞击或其他损害。

9． 按现行的回弹规程，批量检测的条件是什么？

答：适用于在相同的生产工艺条件下，砼强度等级相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致，且龄期相近的同类构件，按批量进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%，且测得正数不得小于100个。抽检构件时，有关方面应协商一致，使所选的构件具有一定的代表性。

4、 砂、石

1． 砂粒径上限是什么？

答：5mm。

2． 粗骨料粒径下限是什么？

答：5mm。

3． 根据细度模数，砂可分几类？细度模数是多少？

答：分四类，特细、细、中、粗砂。

特细：0.7~1.5

细：  1.6~2.2

中：  2.3~3.0

粗：  3.1~3.7

5、 砂浆

1． 砂浆的标准养护条件怎样？

答：混合砂浆：相对湿度60~80%，温度20±3(C；

水泥与掺微沫砂浆：相对湿度≥90%，温度10±6(C。

2． 砂浆立方体抗压强度怎样计算？

答：精确至0.1MPa，20%。

6、 钢材

1． 什么叫屈服点？

    答：钢材在拉伸过程中，荷载不再增加而试样的应变仍继续增大的现象，称为屈服，发生屈服时的应力叫屈服点。

2． 什么叫钢材脆断与塑断？

答：脆断是指材料在受力时没有显著的变形而突然断裂的现象；

塑断是指材料在受力时有明显的颈塑现象后发生断裂现象。

3．Ⅰ级钢与Ⅱ级钢的力学性能指标是什么？

答：Ⅰ级：屈服235MPa，抗拉370MPa伸长率≥25%；

    Ⅱ级：屈服335MPa，抗拉510MPa伸长率≥16%；

＞25：屈服335MPa，抗拉490MPa伸长率≥16%；

冷弯不得产生裂纹。

4．冷轧带热钢筋按抗拉强度分为哪几级？表示什么？

答：LL550—表示抗拉强度不小于550MPa的钢筋；

LL650—表示抗拉强度不小于650MPa的钢筋；

LL880—表示抗拉强度不小于880MPa的钢筋。

5．说出一种冷轧带热钢筋冷弯时弯心直径？

答：LL550弯心直径3d，d为公称直径；

    LL650弯心直径4d，d为公称直径；

    LL800弯心直径5d，d为公称直径。

6． 轧带热钢筋的抗拉强度指标多少？

答：≥580MPa。

7． 钢筋搭接焊试验评定怎样？

8． 钢筋对焊试验评定怎样？

9． 钢筋电渣压力焊试验评定怎样？
1． 低应变检测方法有几种？

答：检测方法有：反射波法、机械阻抗法、动力参数法和声波透射法。

2． 检测数量如何规定？

答：（1）对于一柱一桩的建筑物或构筑物，全部基桩应进行检测；

   （2）非一柱一桩时，按班组抽检测，抽检数量应根据工程的重要性、抗震设防等级、地质条件、成桩工艺、检测目的等情况，由有关部门协商确定；

   （3）检测砼灌注桩桩身完整性时，抽测数不少于该批桩总数的20%，且≥10根检测砼灌柱承载力时，抽测数不少于该批桩总数的90%，且不得少于5根，对预制桩，抽检测数不得少于该批桩总数的10%，且不得少于5根；

   （4）不合格的桩数超过抽测数的30%时，应加倍重新抽测，加倍后，不合格桩仍超过抽测数的30%时，应全数检测。

       （注：对于采用声波透射法时，加倍重新抽测可采用其它方法检测。）

3． 检测前的准备工作：

（1） 应具有下列资料：工程地质资料、基础设计图、施工原始记录（打桩记录或钻孔记录及灌注记录）和桩位布置图；

（2） 应进行现场调查；对所需检查的单桩做好测前处理；检查仪器是否正常，根据建筑工程特点、桩基的类型以及所处的工程地质环境，明确检测内容和要求，通过改构测试，选定检测方法与仪器技术参数；

（3） 被检测的灌注桩应达到规定养护龄期方可施测，对打入桩，应在达到地基土有关规范规定的休止期后施测。

4． 反射波法的适用范围？

答：适用于检测桩身砼的完整性，推定缺陷类型及其在桩身中的位置。也可对桩长进行核对，对桩身砼的强度等级作出估计。

5． 现场检测的要求？

答：（1）被测桩应凿去浮浆，平整桩头，切除桩头外露过长的主钢筋；

   （2）应对仪器设备进行测前检查，性能正常方可使用；

   （3）进行激振方式和接收条件的选择试验，确定最佳激振方式和接收条件；

   （4）激振点且选择在桩头中心部位，传感器应稳固安置在桩头上：

（>350mm的桩可安置两个或多个传感器）

（5）每一根被检测的单桩均应进行二次及以上重复测试；

（6）当随机干扰较大时，可采用信号增强方式，进行多次重复测试；

（7）为提高检测的分辨率，应使用小能量激振，并选用高截止频率的传感器和放大器。

2003年度试验人员比武试题

1、 填空题（每空0.5分，共20分）

1、计量认证的法律依据是（                ）法和（              ）法。

2、测量误差包括（            ）误差和（             ）误差。

3、“公证数据”是指面向社会从事检测工作的技术机构为他人做（            ）、（              ）、（              ）所出具的可引起一定法律后果的数据，除了具有（           ）性和（              ）性外，还具有（            ）性。

4、施工中常用水泥物理力学性能应符合（              ）GB175，（           ）GB1344，（             ）GB12958等现行国家标准。

5、在试验室制备混凝土拌合物时，拌合时试验室的温度应保持在（           ），

所用材料的温度应于试验室温度（           ）。

6、混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度的测量精确至（          ），结果表达修约至（         ）。

7、混凝土试件拆模后应立即放入温度为（        ），相对湿度为（          ）以上的标准养护，或在温度为（        ）的不流动的（        ）中养护。

8、混凝土强度等级＜C30时，加荷速度取每秒钟（         ）；混凝土等级≥C30及＜C60时，取每秒钟（            ），混凝土强度≥C60时，取每秒钟（     ）。

9、水泥试件不同龄期强度试验在下列时间内完成，48h（       ）；72h（       ）；

7d（      ）；28d（       ）。

10、试验室拌和混凝土时称量精度：骨料为（      ），水、水泥（      ），掺合料、外加剂为（       ）。

11、按GB/T228-2002要求，呈现明显屈服（不连续屈服）现象的金属材料相关产品标准应规定测量指标。如未具体规定，应测定（         ）和（         ）或（           ）。

12、不经机加工试样的平行长度在试验机两夹头间的自由长度足够，以使试样原始标距离的标记与最接近夹头间的距离不小于（        ）或（          ）。

13、直径小于4mm线材、棒材不经机加工试样，原始标距（L0）为（          ）和（           ）。除小直径线材在两夹头间的自由长度可以等于L0的情况外，其它情况，试验机夹头间的自由长度应至少为（        ）。

14、钢材拉伸试验断后伸长率的测定结果数值规定修约间隔为（           ）。

2、 判断题（对打“√”，错打“×”）共20分

1、 只有提高检测人员的专业技术水平才能真正消除测量误差。        (     )

2、 凡是给社会提供公证数据的检验机构都必须进行计量认证。        (     )

3、 质量体系是为实现质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。  (     )

4、 随机误差等于误差减去系统误差。                              (     )

5、 我国的国家法定计量单位就是国际单位制计量单位。              (     )

6、 通过计量认证的检测机构不能使用非标准方法进行检验。          (     )

7、 试验室新购置的仪器，凡有出厂合格证或制造许可证的在一年之内可以不必校准或检定。                                                  (     )

8、 混凝土配制强度的计算式fcu.=fcuk+1.645σ。                       (     )
9、 高强混凝土试配时，所用3个配合比的水灰比差值应该保持在0.05。 (     )

10、如果混凝土检查试件的强度均大于或等于设计强度标准值，则按《铁路混凝土检验评定标准》进行评定其结果一定合格。                          (     )

11、混凝土可以在温度符合规定的静水中养护。                       (     )

12、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值在规范中有明确要求。   (     )

13、混凝土强度的保证率实际上就是检查试件强度的统计概率。         (     )

14、钢材拉伸试验时，只有断后伸长率大于或等于规定值，不管断裂位置处于何处测量均为有效。                                                   (     )

15、钢材拉伸试验时，试样断在机械刻划的标距标记上，试验结果无效。 (     )

16、试饼法是观测水泥标准稠度净浆体积膨胀的程度。                (      )

17、水泥标准稠度用水量采用标准法或代用法测定时，所使用的仪器设备是完全一样的。                                                         (      )

18、混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m，或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土称为大体积混凝土。              (      )

19、所有金属材料的屈服强度都可以用指针法来检测。                (      )

20、稠度是反映混凝土强度和易性的唯一指标。                      (      )

3、 单选题（每题1.5分，共15分）

1、用普通硅酸盐水泥配制钢筋混泥土、粉煤灰取代水泥的最大限量为（        ）

A、30%        B、25%         C、20%

        2、一组混凝土检查试件强度分别为32.5、37.5、27.5（MPa），该组试件的强度为

        （       ）

A、32.5        B、35.0         C、结果无效

        3、下列近似数60.4，2.02，0.23，0.0647相加的结果是（         ）

A、62.70       B、62.7         C、62.71

        4、下列近似数603.21×0.32÷4.011的计算结果是(         )

A、48.12        B、48            C、48.0

        5、2500修的成一位有效数的结果是(         )

A、2.5×103     B、2×103        C、3×103

        6、配制高强混凝土时,水泥和矿物掺合料的总量不应大于(       )kg/m3。

A、500         B、550           C、600

        7、两份质量为500g的干砂试样分别进行含泥量测定后,剩余试样质量分别为484.0g和486.6g,其含泥量为(       )。      

            A、2.8%      B、3.0%        C、3.2%

        8、直径为20mm的光园钢筋,试验时测得其屈服力为80.5kN，屈服强度为（      ）MPa。

            A、256       B、255         C、260

        9、将830修约到百位数的0.2单位，其修约后应为（       ）。

            A、800       B、840         C、830

        10、对于强度等级为C60的混凝土，其粗骨料的最大粒径，不应大于（       ）。

            A、20        B、25          C、31.5

4、 多选题（每题1.5分，共15分）

1、与试验室计量认证新准则有关法律依据是（       ）。

A、计量法    B、产品质量法    C、计量法实施细则    D、标准化法

        2、国际单位制的基本单位有（        ）

A、米：m    B、牛：N     C、能焦：J     D、秒：S     E、摩尔：mol

3、求水灰比的鲍罗米公式有关的参数是（        ）。

            A、水泥用量   B、水泥抗压强度   C、用水量   D、配制强度

        4、与计算砂浆（砌砖）的强度有关的参数是（       ）。

A、水泥用量   B、水灰比   C、水泥抗压强度   D、用水量

        5、梁受荷载力弯曲时的内力是（        ）

A、支座反力   B、剪力    C、荷载   D、弯矩

6、下列水泥质量指标中，不符合标准规定即为不合格品的有(         )。

    A、强度   B、安定性   C、初凝时间   D、三氧化硫   E、细度

7、施工现场测定土的密度的试验方法有（          ）。

    A、环刀法   B、K30法   C、灌砂法   D、核子仪法    E、蜡封法

8、普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002新增的项目有（        ）。

    A、坍落度   B、沁水与压力沁水试验   C、增实因子法试验

    D、坍落扩展度试验   E、含气量试验

9、当在同一车混凝土中取样时，应在下料过程中分次进行，取样点分别在（        ）。

    A、1/4    B、1/3    C、1/2    D、2/3    E、3/4

10、大体积混凝土施工 时，适宜采用的水泥品种有（            ）。

    A、普通硅酸盐水泥    B、粉煤灰水泥    C、复合水泥    

    D、矿渣水泥     E、铝酸盐水泥

5、 计算题（30分）

1、 用灌砂法在现场测的灌满试坑的砂子质量为2.840kg（砂的密度为1.70g/cm3）。试坑内挖出湿土的总质量为2.890kg，用烘干法测得其含水量为9.5%，求土的干密度与湿密度。（3分）

2、 有一组水泥抗压强度试验数据为51.7、50.5、51.4、46.2、52.2、57.5（MPa）该组试件的抗压强度检验结果是多少？（3分）

3、 如图所示简支梁，求1—1截面的内力。（8分）
[image: image1.png]25kN

om

3m

6m





4、 已知一批混凝土检查试件的抗压强度平均值是46.0MPa、标准差是8.0MPa，强度保证率达到97.7%。求该批混凝土的强度标准值是多少，并画出其正态分布图。（8分）

5、 已知基准混凝土每方的用料为：水泥：399kg，砂：715kg，石子：1142kg，水：154kg。采用超量取代法，若将该配合比改为粉煤灰混凝土配合比，各有关参数如下：粉煤灰取代水泥的量f=18%，超量取代参数K=1.26，Yc=3.10，Yf=2.20，Ys=2.60，Yg=2.65，求粉煤灰混凝土的配合比及每方混凝土用量。（8分）

试验人员理论考试试题（2003）
单位：

  一、填空题（每空0.5分，共20分）
1、钢材力学性能和工艺性能检验应执行国标《金属材料室温拉伸试验方法》标准代号为（GB/T228-2002），发布日期（2002-03-10），实施日期（2002-07-01）。
2、<普通混凝土拌和物性能试验方法标准>新标准规定的试验项目有（稠度）试验，（凝结时间）试验，（泌水与压力泌水）试验，（表观密度）试验，（含气量）试验，（配合比分析）试验。

  3、<普通混凝土拌和物性能试验方法标准>新标准的代号（GB/T50080-2002），发布日期（2003-01-10），实施日期（2003-06-01）。

  4、混凝土抗压强度试验时，试件破坏荷载应大于压力机全量程的（20%），且小于压力机全量程的（80%）。

5、国际单位制的基本单位符号：长度（m），质量（kg），时间（s）,电流（A），热力学温度（K），物质的量（mol）。

6、<普通混凝土力学性能试验方法标准>新标准规定的试验项目有（抗压强度）试验，（轴心抗压强度）试验，（静力受压弹性模量）试验，（劈裂抗拉强度）试验，（抗折强度）试验。

7、按GB50204-2002规定，混凝原材料每盘称量的允许偏差：水泥、掺合料（±2%），粗骨料、细骨料为（±3%），水、外加剂为（±2%）。

8、水泥新标准要求试体成型室的温度保持在（20±2℃），相对湿度应不低于（50%）；试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在（20±1℃），相对湿度应不低于（90%），试体养护池的水温度应在（20±1℃）。

9、按GB/TB46-2001用标准法进行水泥标准稠度用水测定时，采用的测仪器是（维卡仪），以试杆沉入净浆并距底板（6±1）mm的水泥净浆为标准稠度净浆，整个操作应在搅拌后（1.5min）内完成。

10、袋装水泥自出厂之日起有效日期为（3个月）、以（200t）为一验收批，取样时一般在不同部位的（20）袋中取等量样品，样品总量不少于（12）kg。

二、是非判断题（每题1分，共20分，正确打√，错误打×）

1、试验室计量认证必须按照《产品质量检验机构计量认证审查/认可（验收）评审准则》进行。（√）

2、混凝土抗压强度用的压力试验机新标准规定其测量精度为1%。（√）

3、试验室所用计量仪器设备，凡是没有检定规程的都必须进行自校。（√）

4、混凝土试件各边长，直径和高的尺寸的公差不得超过去1mm。（√）

5、单位重量物料所具有的总表面积称为比表面积。（×）

6、粒状物料试样经过筛分不能通过筛孔的试样质量称为筛余。（√）

7、当混凝土拌和物的坍落度大于220mm时则应测量坍落扩展度值。（√）

8、施工工程的某些部位可以用使用不合格水泥。（√）

9、脱模后的水泥胶砂强度试件有养护必须在符合要求的雾室中进行。（×）

10、水泥负压筛的修正系数取值规范规定为0.80-1.20。（√）

11、钢材检验新标准规定用屈服强度取代屈服点。（√）

12、水泥抗压强度试验可以在任意温度下进行。（×）

13、钢材检验时，开机前试验机的指针在零点时就不再进行调零。（×）

14、按GB/T701-1997《低碳钢热扎园盘条》规范要求拉伸试验应取一个试件，标距L0=10d0进行试验。（√）

15、混凝土配合比分析试验新标准采用的是水洗法。（√）

16、混凝土强度检验评定标准GBJ107-87与铁路混凝土强度检验评定标准TBJ10425-94是完全一致的。（×）

17、混凝土试件抗压强度试验时应按新标准要求的加荷速度均匀加荷直至破坏。（×）

18、大体积混凝土掺用粉煤灰主要为了节约水泥，降低施工成本。（×）

19、混凝土的容重试验在新标准中改为表观密度试验。（√）

20、按GB/T1346-2001拌制水泥净浆时应先将水泥倒入搅拌锅中，再徐徐加入拌和水。（×）

三、单项选择题；（每题2分，共10分）

1、混凝土配合比设计的各项参数中，对混凝土强度影响最大的参数是（C）。

    A、水泥用量      B、用水量      C、水灰比      D、砂率

2、当水泥细度的检验结果发生争议时，应以（A）法为准。

    A、负压筛析法     B、干筛法     C、水筛法

3、一组混凝土检查试件的强度分别为此32.5，37.5，27.5（MPa）该组试件的强度为（A）。

    A、32.5            B、35.0       C、结果无效

4、两份质量为500g的烘干砂子试样，进行含泥量试验，烘干试样质量分别为484.0g和486.0g，其含泥量为（B）。

    A、2.8%            B、3.0%       C、3.2%

5、横载面积为314.2mm2的光园钢筋，当屈服力为80.5kN时，屈服强度为（B）。

    A、256             B、255        C、260

四、多项选择题（每题2分，共10分）

1、下列水泥质量指标中，不符合标准规定即为废品的有（B、E）。

A、细度  B、氧化镁  C、强度  D、安定性  E、三氧化硫

2、下列项目中混凝土新标准规定为（B、D）。

A、坍落扩展度  B、凝结时间  C、坍落度  D、含气量  E、压力泌水

3、混凝土用砂的有害物质有（A、C、D）。

A、云母  B、泥块  C、有机物  D、轻物质  E、氯离子

4、在施工现场测定土的密度的试验方法有（A、B、C）。

A、灌砂法  B、核子仪法  C、环刀法  D、蜡封法  E、K30法

5、用核子密度仪进行路基填筑压实质量检验时，在同一测点应测定（B、C）个数据。

A、1个     B、2个      C、4个 

五、计算题（20分）

1、用灌砂法测得灌满试坑的砂子质量为2.820Kg(砂的密为1.70g/cm3)，试坑内挖出湿土的总质量为2.860Kg，用烘干法测得含水率为9.5%，求出土的干密度和湿密度。（3分）

2、按照（lSO法）进行水泥胶砂强度检验，测得一组试件的28天压强度值为51.7、50.5、51.4、44.8、52.2、57.5（MPa），该组试件的抗压强度检验结果是多少？（3分）

3、对某测量条件不变独立测量4次，测量值分别为：20.6，20.3，20.4，20.3，计算标准偏差和第四次测量的随机误差。（3分）。

4、配制强度等级为C40的混凝土，采用普通硅酸水泥，实测强度为57.5MPa；河砂细度模数为2.7；碎石最大粒径20mm连续级配；坍落度70~90mm。

   （1）计算基准配合比及每立方米混凝土的材料用量；（σ取4.0MPa假定混凝土表现密度2450kg/m3）(3分)

（2）按该配合比拌制混凝土检查试件强度数理统计分析：强度平均值为46.0MPa，标准差为3.0MPa。试问该批混凝土的强度保证率是多少？是否满足标准要求？如果不满足应怎样调整？（8分）

六、问答题（20分）

1、简述混凝土凝结时间的试验步骤。（3分）

2、混凝土试件的养护新标准有何规定？（3分）

3、混凝土抗压强度试验的加荷速度新标准有何规定？（3分）

4、新标准为什么要将压力机的测量精度定为1%？（3分）

5、影响试验室检测工作质量的因素有哪些？应采矿哪些保证措施？（8分）

五、计算题

1解：V=2.82×1000÷1.70=1658.82（cm3）

       ρ =2.86×1000÷1658.82=1.72（g/cm3）

       ρd=1.72÷（1＋0.095）=1.57（g/cm3）

      答：湿密度为1.72（g/cm3），干密度为1.57（g/cm3）。

2解：平均值为  51.7＋50.5＋51.4＋44.8＋52.2＋57.5÷6=51.4（MPa）
最大值与平均值比较  (57.5－51.4)÷51.4=11.9%

最小值与平均值比较  (51.4－44.8)÷51.4=12.8%
   答：由于最大值，最小值与平均值比较均超过10%，因此该组结果作废。

3解：测量的平均值为   （20.6＋20.3＋20.4＋20.3）÷4=20.4

标准偏差σ = 〔（20.6－20.4）2+(20.3－20.4)2+…+(20.3－20.4)〕÷3

               =  (0.22+0.12+0.12)÷3

               =  0.14

随机误差为本；20.4-20.3=0.1

4解：（1）配制强度：fcuo=40+1.645=46.6(MPa) 
      水灰比：W/C=0.46×57.5÷（46.6+0.46×0.07×57.5）=0.55

          用水量：查表得mwo=215（kg）

          水泥用量：mco=mwo÷w/c=215÷0.55=319（kg）

          由于mcp=2450    mgo+mso=mcp－(mco+mwo)=2450－(391+215)=1844(kg)

          查表得    βs=0.36   mso=mcp×0.36=664(kg)

                               mgo=1844－644=1180(kg)

        答：每立方米混凝土材料用量及基准配合比:

          mco:mso:mgo:mwo=3391:664:1180:215=1:1.70:3.02:0.55

      （2）解：按正太分布计算   t=(46－40)÷3=2

               查表得保证率  p=97.6%

        答：由于p=97.6＞95.0因此该批混凝土满足规范要求

            如果不满足则应该提高其配制强度

六、（1）按规定取样，并用5标准筛出砂浆，分别装入三个样桶，并立即复盖

     （2）

