干 粘 石 施 工 方 案

1、 编制依据：GB50210—2001。

2、 施工准备

1、材料准备

（1）水泥采用325#白水泥。

（2）砂：中砂，使用前过筛子，含泥量不超过5%。

（3）干粘石：白色、红色，粒径为4—6mm。

（4）分格条：黑色塑料分格条。

2、使用工具

       筛子（细筛）、水管、托灰板、铁（木）抹子、靠尺，阳角抹子等。

3、作业条件

（1）外墙粉刷完毕，并经验收合格。

（2）窗套、檐口粉刷完毕。

（3）外架的搭设按操作高度的要求搭设完毕。

（4）所需材料已到位。

3、 操作工艺
1、用料做法：

⑴基层清理干净。

⑵15厚1：3水泥砂浆。

⑶4—6厚水泥石灰胶浆结合层。

⑷面上撒干粘石，拍平压实。

⑸总厚度：21mm。

2、操作要求：

（1）先将干粘石（白、红）进行过筛（窗纱），将不合格的大块挑选出来，然后冲洗干净堆放在干燥、通风处凉干。

（2）干粘石采用手甩法施工。

（3）结合层配比水泥：石灰膏：砂：107胶=1：0.5：2：0.1。

（4）结合层抹灰前先将分格条按设计要求粘好。

（5）结合层抹灰二边成活，一是先薄薄的抹一层，稍加湿干，随后再抹层灰，随之粘石。这样操作面不空、不坠。

（6）外墙大角、角柱先从上到下统一吊垂线、平线做基线，往外返好尺寸，再粘分格条、抹灰、粘石。

（7）分格条内的抹灰一次抹完，中间不留槎。

（8）甩石子时用力要均匀，离墙面距离要一致。

（9）甩完石子后随即用铁抹子进行拍打，拍打时用力要均匀，以免反浆。

（10）遇大块粘面时，抹灰后紧跟粘石，如面层灰被湿干，可淋少量水及时粘干粘石。以免出现接槎，影响外观质量。

（11）粘墙角、柱角以及门窗洞口时，为防止阳角处粘石出现明显的无石子的灰浆线，应按以下要求进行操作：

a、 粘石起尺时要轻拿住靠尺，先将靠尺后边离墙，使靠尺八字处轻轻向里滑进，保持阳角边整齐平直。

b、 抹大面边角时要轻、慢、细心操作，即不要碰坏已粘好的小八字角，也不要带灰过多沾污小面八字处的边角。

c、 粘大角时，应安排技术熟练的工人操作，拍好粘面干粘石后立即起尺，并在灰缝处再撒些小石子，用抹子拍平；若灰缝处稍干，可少淋些水，随后粘小粒石子，再拍平可消除黑边。

（12）阴角粘石应先吊线找规矩、找顺、找直；阴角两个面分先后顺序施工，严禁后抹灰时沾污另一面墙。同时注意不要把阳角碰坏、滑成沟，以保证阴角平直清晰。

（13）大面积的粘石要统一分格，统一找平直线，选用平直方正的分格条，操作时，先抹格子中间部位面层灰，最后抹分格条四周，抹好后立即进行粘石，确保分格条两侧灰层干时粘好干粘石，使干粘石饱满、均匀、粘结牢固、分格条清晰美观。

（14）为防止干粘石表面出现抹痕，要掌握好浇水量和面层灰浆的稠度，使其干稠合适，抹灰面层一定要抹平，按湿干程度掌握好粘石的时间规定，随粘石随拍平。

（15）为保证干粘石的质量和灰浆的强度以及干粘石的饰面美观，面层粘石24h后可淋水冲洗，将干粘石表面粉尘冲洗干净，既对灰层起到了养护作用，又保证了粘石质量，使饰面干净明亮。

4、 质量标准

1、主控项目

（1）抹灰前基层表面的尘土、污垢油渍等应清理干净，并淋水湿润。

（2）抹灰所用材料的品种和性能符合设计要求。

（3）抹灰应分层进行。

（4）各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰应无脱层、空鼓和裂缝。

2、一般项目

（1）干粘石表面色泽一致，不露浆，不漏粘，石粒应粘结牢固，分布均匀，阳角处无黑边。

（2）抹灰分格条的放置符合设计要求，宽度和深度均匀，表面平整光滑，棱角整齐。

（3）允许偏差：

立面垂直度        5mm；

表面平整度        5mm；

阳角方正          4mm；

分格条直线度      3mm；

5、 成品保护

（1）搬运物料及拆除脚手架时要注意墙面，别碰坏。

（2）及时清理杂物，以免污染墙面。

（3）及时浇水进行保养。

（4）做好其它工序的施工，避免墙面遭到破坏。

6、 安全技术措施

（1）外架操作必须有安全防护网、护栏。

（2）外架操作者必须戴安全帽，系安全带。

（3）架板必须搭设牢固，严禁使用探头架板。

（4）施工上方必须有保护措施。

