螺旋钻孔灌注桩施工
第1章 范围
本工艺标准适用于工业及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基
螺旋成孔的灌注桩。

第2章 施工准备
第1节 说明
1 水泥：宜用425 号矿渣硅酸盐水泥。
2 砂：中砂或粗砂，含泥量不大于5％。
3 石子：卵石或碎石，粒径5～32mm，含泥量不大于2％。
4 钢筋：钢筋的级别、直径必须符合设计要求，有出厂证明书及复试报告，表面应无老锈和油污。
5 垫块：用1：3 水泥砂浆埋22 号火烧丝提前预制成或用塑料卡。
6 火烧丝：规格18～20 号铁丝烧成。
7 外加剂：掺合料；根据施工需要通过试验确定。
8 主要机具：
8.1 螺旋钻孔机：常用的主要技术参数见表2-7。
8.2 机动小翻斗车或手推车，装卸运土或运送混凝土。

常用螺旋钻孔机的主要技术参数表               2-7
	机械名称
	电机功率(kw)
	回转速度(r/min)
	回转扭矩(N.m)
	钻进下压力(N)
	钻进速度(m/min)
	外形尺寸长*宽*高（m）

	履带式
LZ 型
	30
	81
	3400
	28000
	2
	8.0*3.21*21.78

	汽车式QZ～4 型
	17
	120
	1400
	-
	1
	7.3*2.65


8.3 长、短棒式振捣器。部分加长软轴、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管
等。
8.4 溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。

第2节 作业条件：
1 地上、地下障碍物都处理完毕，达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。
2 场地标高一般应为承台梁的上皮标高，并经过夯实或碾压。
3 分段制作好钢筋笼，其长度以5～8m 为宜。
4 根据图纸放出轴线及桩位点，抄上水平标高木橛，并经过预检签证。
5 施工前应作成孔试验，数量不少于两根。
6 要选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序，制定施工方案，做好技术交底。

第3章 操作工艺
第1节 工艺流程：
1 成孔工艺流程：

3.1.2 
浇筑混凝土工艺流程：


第2节 钻孔机就位：
钻孔机就位时，必须保持平稳，不发生倾斜、位移，为准确控制钻孔深度，应在机架上或机管上作出控制的标尺，以便在施工中进行观测、记录。

第3节 钻孔：
调直机架挺杆，对好桩位（用对位圈），开动机器钻进、出土，达到控制
深度后停钻、提钻。

第4节  检查成孔质量：

1 钻深测定。用测深绳（锤）或手提灯测量孔深及虚土厚度。虚土厚度等于钻孔深的差值。虚土厚度一般不应超过10cm。
2 孔径控制。钻进遇有含石块较多的土层，或含水量较大的软塑粘土层时，必
须防止钻杆晃动引起孔径扩大，致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。

第5节 孔底土清理
钻到预定的深度后，必须在孔底处进行空转清土，然后停止转动；提钻杆，不得曲转钻杆。孔底的虚土厚度超过质量标准时，要分析原因，采取措施进行处理。进钻过程中散落在地面上的土，必须随时清除运走。

第6节 移动钻机到下一桩位
经过成孔检查后，应填好桩孔施工记录。然后盖好孔口盖板，并要防止在盖板上行车或走人。最后再移走钻机到下一桩位。

第7节 浇筑混凝土：
1 移走钻孔盖板，再次复查孔深、孔径、孔壁、垂直度及孔底虚土厚度。有不符合质量标准要求时，应处理合格后，再进行下道工序。
2 吊放钢筋笼：钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块（或塑料卡）；吊放钢筋笼时要对准孔位，吊直扶稳，缓慢下沉，避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时，应立即固定。遇有两段钢筋笼连接时，应采取焊接，以确保钢筋的位置正确，保护层厚度符合要求。
3 放溜筒浇筑混凝土。在放溜筒前应再次检查和测量钻孔内虚土厚度。浇筑混凝土时应连续进行，分层振捣密实，分层高度以捣固的工具而定。一般不得大于1.5m。
4 混凝土浇筑到桩顶时，应适当超过桩顶设计标高，以保证在凿除浮浆后，桩顶标高符合设计要求。
5 撤溜筒和桩顶插钢筋。混凝土浇到距桩顶1.5m 时，可拔出溜筒，直接浇灌混凝土。桩顶上的钢筋插铁一定要保持垂直插入，有足够的保护层和锚固长度，防止插偏和插斜。
6 混凝土的坍落度一般宜为8～10cm；为保证其和易性及坍落度，应注意调整砂率和掺入减水剂、粉煤灰等。
7 同一配合比的试块，每班不得少于一组。

第8节 冬、雨期施工：
1 冬期当温度低于0℃以下浇筑混凝土时，应采取加热保温措施。浇筑时，混凝土的温度按冬施方案规定执行。在桩顶未达到设计强度50％以前不得受冻。当气温高于30℃时，应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。
2 雨期严格坚持随钻随浇筑混凝土的规定，以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天不能进行钻孔施工。现场必须有排水的各种措施，防止地面水流入槽内，以免造成边坡塌方或基土沉陷、钻孔机倾斜等。

第4章 质量标准
第1节 保证项目：
1 灌注桩的原材料和混凝上强度必须符合设计要求和施工规范的规定。
2 成孔深度必须符合设计要求。以摩擦力为主的桩，顶渣厚度严禁大于300mm；
以端承力为主的桩，沉渣厚度严禁大于100mm。
3 实际浇筑混凝土量，严禁小于计算体积。
4 浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理，必须符合设计要求和施工规范的规定。

第2节 允许偏差项目，见表2-8。

螺旋钻成孔灌注桩允许偏差             表2-8。

	项 次
	项 目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	钢筋笼主筋间距
	±10
	尺量检查

	2
	钢筋笼箍筋间距
	±20
	尺量检查

	3
	钢筋笼直径
	±10
	尺量检查

	4
	钢筋笼长度
	±100
	尺量检查

	5
	桩
的
位
置
偏
差
	垂直于桩基中心线
	1～2 根桩
	d/6 且不大于200
	拉线和尺量检查

	
	
	
	单排桩
	
	

	
	
	
	垂直于桩
	
	

	
	
	沿桩基中心线
	基中心线
	d/4 且不大于300
	拉线和尺量检查

	
	
	
	群桩基础的边桩
	
	

	6
	垂 直 度
	H/100
	吊线和昼检查


注：d 为桩的直径，H 为桩长。
第5章 成品保护
1 钢筋笼在制作、运输和安装过程中，应采取措施防止变形、吊入钻孔时，应有保护垫块。或垫管和垫板。
2 钢筋笼在吊放入孔时，不得碰撞孔壁。灌注混凝土时，应采取措施固定其位置。
3 灌注桩施工完毕进行基础开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止桩
的位移和倾斜。并应检查每根桩的纵横水平偏差。
4 成孔内放入钢筋笼后，要在4h 内浇筑混凝土。在浇筑过程中，应有不使钢筋笼上浮和防止泥浆污染的措施。
5 安装钻孔机、运输钢筋笼以及浇筑混凝士时，均应注意保护好现场的轴线桩、
高程桩。
6 桩头外留的主筋插铁要妥善保护，不得任意弯折或压断。
7 桩头混凝土强度，在没有达到5MPa 时，不得碾压，以防桩头损坏。

第6章 应注意的质量问题
1 孔底虚土过多：钻孔完毕，应及时盖好孔口，并防止在盖板上过车和行走。操
作中应及时清理虚土。必要时可二次投钻清土。
2 塌孔缩孔：注意土质变化，遇有砂卵石或流塑淤泥、上层滞水层渗漏等情况，应会同有关单位研究处理。
3 桩身混凝土质量差：有缩颈、空洞、夹土等，要严格按操作工艺边浇筑混凝土
边振捣的规定执行。严禁把土和杂物混入混凝土中一起浇筑。
4 钢筋笼变形：钢筋笼在堆放、运输、起吊、入孔等过程中，没有严格按操作规
定执行。必须加强对操作工人的技术交底，严格执行加固的质量措施。
5 当出现钻杆跳动、机架晃摇、钻不进尺等异常现象，应立即停车检查。
6 混凝土浇到接近桩顶时，应随时测量顶部标高，以免过多截桩和补桩。
7 钻孔进入砂层遇到地下水时，钻孔深度应不超过初见水位，以防塌孔。

第7章 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录：
1 水泥的出厂证明及复验证明。
2 钢筋的出厂证明或合格证以及钢筋试验单抄件。
3 试桩的试压记录。
4 补桩的平面示意图。
5 灌注桩施工记录。
6 混凝土试配申请单和试验室签发的配合比通知单。
7 混凝土试块28d 标养抗压强度试验报告。
8 商品混凝土的出厂合格证。

























浇筑混凝土（随浇随振 ）





移盖板测孔深、垂直度





放钢筋





放混凝土溜洞





插桩顶钢筋





检查质量





钻孔





孔口盖





移钻孔





孔底清理	





钻孔机就位








