饰面聚苯板外墙内保温施工
我国北方气候寒冷，每年用于采暖的能耗很大，但冬季室温仍然较低，其原因就是外墙传热系数大，建筑物保温性能差。为此，建设部颁发了《民用建筑节能设计标准》，北京市也制订了相应的实施细则。中国建筑一局科研所研究摸索出一套外墙内贴带饰面聚苯板保温新工艺。其作法是，用点状分布的胶粘剂把自熄性聚苯板保温材料贴在墙体内侧，使聚苯板与墙体之间形成空气层，在聚苯板表面抹饰面石膏浆，形成硬质面层（图7-17-1）。
第1章 施工工艺
北京市丰台区太平桥小区中1、中2和东7、东8号楼，系18层塔楼，钢筋混凝土全现浇结构，单栋建筑面积为10740m2，钢筋混凝土外墙内保温面积为5031m2。这4栋高层建筑外墙保温均采用了饰面聚苯板外墙内保温的施工方法，收到了很好的效果。其施工工艺如下：

1.将墙面基层上的松散颗粒、灰尘和油脂清除干净。
2.根据墙面尺寸，切割聚苯板。
3.将搅好的粘结料，用勺舀起甩在聚苯板上，抹成直径10cm、厚3cm圆饼，间距30~35cm，然后将聚苯板贴在墙面上，用于轻轻拍压，使各粘结点与墙面均匀贴实，使聚苯板与墙面之间保持2cm的间隙。
4.聚苯板饰面分两层，第一层为石膏砂浆，即用过筛细砂和饰面石膏按体积比1：1的比例加水搅拌制成，直接抹在聚苯板上作基层，厚约3mm。在门窗角部加贴玻纤带，以防产生裂缝。基层硬化后，用单一的饰面石膏加水拌和，抹面厚约2mm，最后用钢抹子压光。
第2章 技术措施
施工工艺的关键是保证空气层的厚度、聚苯板与墙体的粘结强度以及饰面层质量。为此，采取了以下几点技术措施和管理措施：
1.粘贴聚苯板前，在基层墙面上做灰饼，既保证空气层的厚度，又有效地控制了墙面的垂直度和平整度。
2.粘结剂的搅拌从量上加以控制，每次搅拌量以40min用完为度。

3.作饰面层，满贴玻璃布，以防止饰面开裂。抹完后，适当通风排湿，但应避免穿堂风吹裂。
4.在大面积施工前，先做样板间，检查合格后方可正式施工。
第3章 结语
该方法与聚苯板纸面石膏板覆面的外墙内保温的方法比较有以下优点：
1.施工工艺简便：该种方法仅贴聚苯板和抹饰面层二道主要工序。而采用纸面石膏板覆面时，必须在墙上安装龙骨，贴聚苯板，纸面石膏板覆面，做防潮层，刮腻子等。

2.造价较低：除聚苯板以外的材料费比较，后者的材料费为16.98元/m2，而前者仅为5.2元/m2，节约材料费11.48元/m2，节约人工费0.33元/m2。

3.施工质量好：已施工的4栋楼建筑面积为42880m2，外墙内保温面积为20124m2，有些已经过近两年的考验，墙面情况良好，较好地解决了表面裂缝的外墙内保温的质量通病。

综上所述，饰面聚苯板外墙内保温的方法工艺简单，能保证施工质量，经济效果好，保温性能可靠，是一种很好的建筑节能作法，适合于混凝土外墙内保温和旧房改造，具有推广应用价值。




























































