玻璃钢衬模装饰混凝土的开发应用
第1章 玻璃钢衬模的应用
8-26-2-1安装

构件生产工艺为反打成型,将玻璃钢衬模固定在底模上,采用平顶螺钉固定,螺钉的位置在衬模的凹处,螺钉间距为40~50cm。
8-26-2-2脱模剂

刷脱模剂在装饰混凝土构件生产中是很重要的一道工序,脱模剂必须选择适当,涂刷均匀,才能保证脱模顺利、花纹边角完整无缺。可采用LT-02脱模剂,对衬模无浸蚀作用,效果较好。
8-26-2-3操作要求
衬模固定前后,工作人员不宜踩踏;

脱模剂要刷匀;

钢筋和预埋件要轻拿轻放,不得任意抛掷。

振捣时宜将振捣棒平放,不要直顶衬模;
制品脱模后,应用木锤、木铲、拖布将模板清理干净。
8-26-2-4技术经济效果

试验和使用情况表明玻璃钢衬模具有以下特点:
玻璃钢衬模模具费用低廉,加工速度快,能经常变换花样;
玻璃钢衬模在钢模板上拆装方便,不影响钢模常规使用;
玻璃钢衬模耐磨性好,周转使用次数高,价格便宜;

耐高温、耐油、耐碱;
用玻璃钢衬模制作的装饰板质量好,花纹棱角分明,没有掉边角的现象。
第2章 工程应用效果
国家海洋局办公楼窗间墙板装饰混凝土采用玻璃钢衬模,图案新颖独特,清晰明快,配上白色涂料,使整个建筑显得高雅而有生气。用玻璃钢衬模生产的阳台栏板在北京昆仑饭店宿舍楼、右安门小区宿舍楼等工程中大量应用,给高层住宅增添了新的色彩和丰富的质感。用玻璃钢衬模制作装饰混凝土易于变换花样且质量好、成本也较低。





























































