仿木结构的涂饰技术
位于湖北云梦县的吴禄贞(字缓卿)大将军陵园(以下简称吴氏陵园)是一组钢筋混凝土结构的仿古建筑物。其一为面阔5.3m,高7m三门四柱牌坊;其二为八柱四方碑亭。在构件粗糙、含水量高(含水率一般在10%左右)且梁、彷、柱、模、橡等构件表面的氢氧化钙均未充分氧化的情况下,建设单位要求尽快油饰,力求通过涂饰,使构件具有木质效果,为此采取相应措施,取得了较理想的效果。
第1章 基层表面处理
涂饰前的混凝土仿木构件基层表面必须密实,平整、光滑、洁净。要一填(用较高标号的水泥砂浆填实凹陷面)、二磨(用手提砂轮机或金刚砂布磨平凸露面),做到无空鼓、龟裂、平整光滑,然后用1：1的107胶水刷一遍。
第2章 地仗施工
8-31-2-1材料配比

吴氏陵园工程中采用525号硅酸盐普通水泥为底料(不宜用矿渣水泥),用107胶为调合料,调匀后作为填充材料(腻子)。因此料与混凝土构件性质相近,干结后附着牢固。地仗材料(腻子)的配比为：525号普通硅酸盐水泥100,聚乙烯醇缩甲醒胶(107胶)40~50,氧化铁类颜料3,水5~10。
8-31-2-2调制方法

按配比取氧化铁类颜料放在容器内,加入适量水溶化。加水时要注意颜料的干湿度和吸水量,如氧化铁红加水量为其重量的1/2,并应一次将色料备齐。

按配比取107胶放入容器,边搅拌边加入预先润湿的颜料色浆,再经充分搅拌后,即制成涂料色浆。

按配比取颜料色浆放入容器内,边搅拌边将定量的水泥加入色浆内,充分搅拌使其呈胶泥状后,用铜丝筛网过滤除去杂质,使水泥与颜料色浆分布均匀。过滤后即成为均匀的水泥地仗胶泥(浆糊状)腻子。配制时应根据工程量决定配制量,不宜存放太久以免干结。
8-31-2-3地仗腻子批刮

通灰：在构件表层遍刷稀释的107胶剂基本干燥后进行,批灰分两次(先满铺,后收光),刮板要求平圆直顺,刮板不能到位的地方,要用小型的刮刀补检整齐。

中灰：待通灰干燥后,用刮刀将阴角处残灰、刮板批过后的楞角、瘤疤铲掉削平。铺中灰要用软性刮板(用耐酸碱、耐油渍的厚8~10mm的橡胶板加工而成),刮铺严密,要求大面光滑平整,棱角顺直整齐。
中灰的地仗材料,在原配方的基础上增加水量10%.
细灰：待中灰干燥后,用方木块包2.5号铁砂布砂光构件,清扫后过水(用湿布满抹一遍),再满批一遍,然后对平收光。本工序要求光、平、圆、直、厚度一致,野灰用刮刀补检整齐。细灰地仗材料在原配方基础上将l07胶、水适量增加10%。

浆灰：待细灰干燥后,用1号铁砂布砂光,浆灰做法与细灰做法基本相同,对构件本身应有的窝角、花活、纹道、阴角等有凹凸、窝灰处,要用利刀修饰,显出轮廓,再用牛角铲或灰皮浆灰。此次浆灰宜薄不宜厚,顺直整(圆)齐。待干透后细致地磨光待涂,地仗施工即告完成。
浆灰地仗材料仍在原配方基础上,将107胶和水各增加15%。
第3章 涂饰工艺
因地仗材料中以硅酸盐水泥为主,故仍属含碱性地仗。如果直接涂刷油漆,会导致漆膜变色脱落不能耐久,必须根据地仗物性选择用漆,首先考虑使用具有耐碱性的涂料。

该工程混凝土构件多采用高聚物乳液为主要成膜物质(常用的有聚乙酸乙烯、聚丙烯酸醋等合成树脂液)加入颜料、助剂制成的涂料进行涂饰,但还要根据隐蔽面或暴露面等不同情况,分别对待。
8-3l-3-1乳液涂料

乳液涂料以水为分散介质,施工方便,涂层的透气性和耐碱性较好,利于在混凝土等碱性基层上施涂。它的漆膜对混凝土构件干燥度要求不高,且干燥快,可缩短施工周期。漆膜干燥后,不会因为内部水气蒸发产生压力而鼓泡脱落。
乳液色浆配比:颜料100,聚酶酸乙烯乳胶8~12,六偏磷酸钠0.05~0.5,羧甲基纤维素0.2~0.1。
配制方法:先将羧甲基纤维素浸泡于水,比例为羧甲基纤维素2水=l260~80,浸泡12h左右,待完全溶解成胶状液后,过罗筛加入色浆。
配制乳液时,需先将颜料加水浸泡(颜料：水=100：180~200),搅拌成稠浆,然后按比例加入调配的胶液、六偏磷酸纳及羧甲基纤维素,边加边搅拌,待搅拌均匀后过80目钢丝罗即成。
在经过处理后的混凝土构件上,一般涂刷2~3道乳液色浆为宜,涂膜厚度约为80~100µm,如果底面平整,涂层盖底,色相一致,但涂膜己产生良好光亮时,可以只涂两道。
第一道涂刷后,仍需清灰一遍,对微小的麻面、风裂部位,用乳液腻子补掇严实,过水布,有些关键部位还需用0号砂布打磨平滑并除净粉尘后,按其构件的不同色相要求刷涂。
8-31-3-2乳液腻子

乳液腻子配比为：滑石粉100,乳液5~6,六偏磷酸纳0.05~0.l,纤维素水溶液(浓度5%)60,氧化铁类颜料1.5~2.5。配乳液(胶)腻子时,加人适量的羧甲基纤维素和微量的六偏磷酸钠,以改善腻子性能,防止腻子龟裂和脱落。
8-31-3-3不同部位的涂饰方法

1、外檐部分：大小连檐为大红,梁枋、柱为深红等颜色,因红色不耐日晒,第一道涂铁红颜料乳液,待干燥后清灰,用l号铁砂布砂光,清扫过水;第二道涂刷铁红梅丹乳液,乳液中的颜料组成为铁红、棒丹分别是6、4;待第二道乳液干燥后,用0号木砂纸砂光,清扫、过水;再涂末道朱红广告颜料与银朱配成的乳液,乳液中的颜料比为广告红：银朱或甲苯胶红=7：3。这样处理可达到耐碱、耐晒不褪色的效果。然后经砂光、清扫、过水,再涂刷2~3道氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液。这样处理可以达到涂层丰满,具有良好的耐候、耐水、保光、保色的性能。
2、室内部分：如梁彷、橡子、望板等部位的构件。因未暴露在外,不受日晒雨淋,可采用777型塑化涂料的涂饰方法,使涂层与混凝土基层结合较牢固,并能对尚未干透的混凝土构件进行施工。涂层干燥快、施工方便,在正常情况下.一般不会发生表面裂纹现象。
777型塑化涂料是以水溶性聚乙烯醇缩甲醒胶(l07)为基料,与普通硅酸盐水泥和一定量的氧化铁类颜料组合成的一种厚质涂料(腻子)。用刮涂方法将其涂布于混凝土构件基层上,再罩上耐磨性较好的水性涂料(氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液)。涂层材料(腻子)的基本配比为:425号硅酸盐水泥100,107胶40~50,氧化铁颜料l0,水5~10。配制过程与地仗材料相同。
8-3l-3-4涂层施工方法

基层处理:先把混凝土构件基层表面残留的边楞、浮灰、浮沙石及油渍等清除净,然后用107胶加水1倍调合均匀涂刷底层,稍干后即可进行下一步工序。

刮布涂层:把配制好的涂层材料用刮板用力将其布开,每次厚度约在0.5cm左右。待前层涂层稍显干燥后,即可刮涂第二层,一般刮涂2~3次即可。

涂层表面处理:施工涂层待干燥后,需用0号铁砂布将其磨平打光,磨后表面颜色会深浅不均,再涂刷107胶色浆一道,稍干后即涂刷2~3层氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液。经过这种方法处理的内檐涂层,色彩均匀鲜艳、丰满度好,富有装饰效果,耐化学腐蚀。107胶色浆配合比为:l07胶10,氧化铁类颜料1.5~2.5,水4~5。
工程实践证明,在含水量大的钢筋混凝土建筑构件上做油漆,选用上述材料及工艺措施是成功的。该工程竣工多年经受湖北地区温差大、气温高、雨水多、湿度大等多种因素的检验,所有涂饰构件均牢固、耐久、不褪色。




























































