复杂造型墙地面的瓷砖镶贴施工
北京康乐宫嬉水乐园各种构筑物及地面均采用瓷砖饰面,总面积约4000m2,其建筑造型及功能要求十分复杂,墙体有不同的曲率半径,地面与池底有不同的标高与斜度,各种构筑物又具有不同的层次与造型,形成极不规则的瓷砖饰面层,施工十分困难。
针对上述问题,施工前考虑了不同的设计方案及技术措施,对材料选择、瓷砖排列、施工工艺等进行研究比较,提出了完整的装修施工设计与相应的技术措施,取得了良好的效果。
第1章 材料选择
根据功能需要与艺术效果必须高度统一的原则,嬉水乐园瓷砖饰面材料不能是单一品种,但品种规格过于复杂又会造成供应困难。因此,确定选用蓝瓷砖、乳白瓷砖、黄防滑砖、砂黄防滑池边砖、砂黄防滑阳角砖、自瓷砖、自小阳角瓷砖、红瓷砖、黑瓷砖等5个品种、7种颜色、10种不同规格的国产瓷砖,分别用于不同部位,并采用现场加工和调整排列方案等措施满足异形部位的要求。
第2章 防水措施
嬉水乐园的各种水池必须确保使用时不渗漏。因此除在混凝土结构施工时掺加U型膨胀剂,施工缝处增设膨胀橡胶条外,在饰面砖的找平层上部均涂刷聚氨酶防水层,瓷砖铺贴采用YJ-3防水胶粘剂,使用后各水池均未渗漏。

第3章 瓷砖排列的设计原则
嬉水乐园的中心是鼓浪池,面积最大(长34~38m,宽14~25m),位置突出,因此应是鳖砖排列的重点,同时以鼓浪池的纵向中心作为整个乐园瓷砖排列的主线,其余各部位均围绕主线进行各种组合与变化。
为使整个饰面工程具有较好的效果,排砖采用“通缝,,与“骑马缝,,两种方法,面积较大的部位如人工海滩、鼓浪池底等均采用通缝,整齐明快,避免产生零乱感。变化较大的部位如急流池、儿童池、小平台、小岛及山洞的弯曲小径等,均采用骑马缝,与四周的热带园林花草比较协调,有轻松活泼的效果(图8-l8-l)。

第4章 主要部位饰面的排列方法
8-18-4-l各种水池底部
嬉水乐园各种水池有8种,共9个。鼓浪池、家庭滑水池、溅落池等采用“通缝排列法,'。激流池、喷泉池、儿童池、大按摩池等采用“骑马缝排列法”。以上各种池底均使用l00mm×200mm蓝色瓷砖。
8-l8-4-2池壁与池边
所有池壁均采用乳白色瓷砖,竖向通缝排列。池边采用弧形防滑砖,沿池边长向排列。一般每块防滑砖与两块池壁砖的砖缝对齐,在曲线部位可将弧形砖锯短,与池壁每块砖的砖缝对齐,整体效果较好。池壁与池边的具体作法见图8-l8-2。

8.18-4-3水池镶边

为把水池与人工海滩有机地连在一起,采用了镶边的作法,即沿池边弧形砖外侧作两排l00mm×100mm防滑小方砖过渡。人工海滩就可视方向变化调整排砖方向,并避免池边形成“碎砖"。在小方砖外侧用红条砖作装饰线,在装饰上有画龙点睛的效果。
8-18-4-4人工海滩

人工海滩全部采用100mm×200mm防滑砖,最宽处15m左右,由于与鼓浪池
的大台阶相连,故瓷砖的排列方向与鼓浪池主线平行。其它部位的海滩则依水池、小桥、山洞等部位的形状,基本上按同一方向蜿蜒曲折、由低向高铺设。但因嬉水乐园平面为12边形,完全按同一方向铺设,会形成若干碎块区,因此须在适当部位采取“变线"措施。为适应游人走“横砖,'的习惯而排砖方向又不致零乱,变线位置均设于隐蔽部位,如山洞内,小桥下、窄路与高低变化较大处。变线明显处用小红条砖隔开,使区间划分明显,而差度较小处则不用红条砖而采用自然过渡的方法。
8-18-4-5异形部位

该工程建筑及园林艺术要求较高,水池类型较多,但异型瓷砖的种类很难满足要求,施工中采用大小砖缝结合及现场加工等办法,取得了较好的效果。
1.圆形儿童池:采用整砖与半砖相互交换的方法,按圆周长度逐块排列。池顶平面为防滑砖,采用整块与梯形砖(现场加工)相互交换排列,既满足了圆弧外形的要求,也充分表现了儿童池的特点(图8-18-3)。
2.八角小按摩池:池底采用放射形排列。即以池底中心点为圆心,向池壁排出放射线,并与坐台、踏步相互呼应,由小到大,八面相等。每块瓷砖需根据实际放样尺寸切割加工(图8-18-4)。
3.小桥:嬉水乐园内共有小桥3座,每座桥各有特点,外形相似而尺寸不同。小桥的栏板高低曲折、宽窄不一,侧面是曲线,下缘是圆拱。它是乐园内突出地面的装饰性建筑,瓷砖铺贴十分困难。在栏板内外侧及顶部三面的瓷砖均采用通缝,铺贴时内外侧用大小缝调整。施工前先将栏板按建筑要求剔凿抹平,实量内外弧长度,算出大小缝的资料,小缝宽度应小于0.7cm,大缝应小于1.3cm。施工时,先试摆栏板顶面砖,调整后再正式铺贴,顶面铺完后,按自上而下的顺序铺贴内外侧的弧形栏板。
4.台阶踏步:台阶踏步分设在水下及水上。水中踏步均采用黑条瓷砖与踏步阳角砖连接,使游人清楚地看见踏步位置,以保证安全。对每步宽度达25~30cm的台阶,则将踏步的阳角砖切割成宽度为4cm的异形砖再与黑条砖连接(图8-l8-5)。
嬉水乐园是亚洲最大的室内水上游乐工程,施工难度很大。但由于技术准备充分,结合实际提出了完整的施工设计图,采取各种措施,成功地实现了“施工图转移",使这一复杂的装修工程得以顺利完成。





























































