采用铺贴大孔麻布片预防装饰工程裂缝的方法
第1章 麻布片的抗裂性能
在内粉刷和楼地面的基层或找平层上铺贴大孔麻布片,使面层中有了抗拉的加强筋,这种“配筋结构层",提高了面层抗裂强度,有效地控制了裂缝产生。
第2章 麻布片的质量要求
麻布片由细麻线条编织成网眼布片状,麻布线条厚0.2~0.3mm,宽2~3mm,编织成的麻布片孔径为5~8mm。细麻线条采用不霉烂、不折裂的长丝新鲜细麻线条。麻布片裁成宽度为15~20mm,由专业工厂机械加工编织。

第3章 麻布片的铺贴部位
框架柱、梁和墙面交界接触处。
预埋管线的板缝、墙面部位。
现浇板与预制板的分缝处。
现浇板后浇带的板缝处。

轻质墙体(加气混凝土砌块)与混凝土柱梁及砖墙分界处。

墙面、顶棚和楼面容易产生裂缝处。
第4章 铺贴麻布片的施工方法
铺贴麻布片的基层或找平层应平整,不得有凹凸高低变化,否则面层易起壳空鼓。

麻布片铺贴前,要在水中浸泡8h以上,取出后再用清水洗净,滤净黄水和杂质,挂在阴凉处吹干10~l5min即可使用。

基层或找平层压实抹平后,将准备好的麻布片粘贴在规定的部位,并用木抹子抹压,同时轻压拍打,以麻布片表面泛浆为宜。

待基层或找平层符合面层施工条件时,即可开始做面层。砂浆要有良好的和易性和保水性,应注意砂浆级配,合理选用原材料,控制用水量和一定比例的外加剂。

第5章 推广应用前景
加工麻布片的原材料货源充足,材料性能稳定,工厂编织简易,施工使用损耗少,保管方便,且用户在使用、运输和管理中,减少了二次加工的环节。
麻布片铺贴工序的操作简易可行,技木容易掌握,施工速度较快,工人劳动强度低。

麻布片是一种低成本材料,在杜绝建筑工程质量通病,控制装饰工程裂缝的材料中,有一定使用价值和经济效益。

麻布片在本地区的销售价1.3元/m2,采用麻布片宽度15~20cm铺贴时,其造价折合0.2~0.26元/m2。

经过在综合商场、办公楼和住宅等工程中使用,铺贴麻布片长度30万m。凡铺贴麻布片的室内粉刷层、楼地面和顶棚处,在使用中均未出现裂缝。





























































