                重力式挡土墙施工监理细则

一、工程概况

  (略)由现场监理人员根据所监理的工程填写具体内容。

二、监理依据
1、                   挡土墙工程监理规划。

2、     挡土墙工程监理合同，业主与承包商签订的工程施工承包合同。

3、___________________ 挡土墙工程施工图。

4、公司有关规定。

5、《建设工程监理规范》（GB50319—2000）。

6、《深圳市工程质量管理条例》（深建字<2000>116号）。

7、《建筑工程质量管理条例》(国务院279号令)。

8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）。

9、《建筑边坡工作技术规范》（GB50330—2002）。

 10、《市政道路工程质量检测评定标准》（CJJ1—90）。

三、重力式挡土墙质量检查验收内容

㈠浆砌块石挡土墙质量检查验收内容与要求

1、 墙体质量检查验收：

⑴砌体砂浆必须嵌填饱满、密实；

⑵灰缝应整齐均匀，缝宽符合要求，勾缝不得有空鼓，脱落；

⑶砌体分层砌筑必须错缝其相交处的咬扣必须紧密；

⑷沉降缝必须直顺贯通；

⑸泄水孔、反滤层等必须符合设计规范的要求；

⑹浆砌块石允许偏差应符合表3—1的规定。

浆砌块石挡土墙允许偏差

                  表3-1

	号序
	项目
	允许偏差
	检测频率
	检测方法

	
	
	浆砌料石挡土墙
	浆砌块石挡土墙
	范围(m)
	点数
	

	1
	砂浆强度※
	平均值不低于设计规定
	
	
	见注

	2
	断石尺寸
	
	+10
	不小于设计规定
	20
	2
	尺量宽度上下各一点

	3

	基底高程
	土方
	±30
	±30
	20
	2
	用水准仪测量


	
	
	石方
	±100
	±100
	
	2
	

	4
	顶面高程
	±10
	±15
	20
	2
	用水准仪测量

	5
	轴线位移
	10
	15
	20
	2
	用经纬仪测量

	6
	墙面垂直度
	0.5%H且≤20
	0.5%H且≤30
	20
	2
	用垂直线测量

	7
	平整度※
	20
	30
	20
	2
	用2米直尺检验

	8
	水平缝平直
	10
	
	20
	2
	拉20米小线检验

	9
	墙面坡度
	不陡于设计规定
	20
	20
	1
	用坡度板检验


注：⑴表中H为构筑物高度，单位：mm；

⑵浆砌卵石的规格可参照浆砌块石的规定；

⑶各个构筑物每50立方米砌体中制作试块一组（6块），如砂浆配合比变更时，也应制作试块；

⑷砂浆强度：砂浆试块的平均强度不低于设计规定，任意一组试块的强度最低值不低于设计规定的85%；

⑸表中项目有※者的合格率必须达到100%。

2、 浆砌块石挡土墙需预防的质量通病：

⑴泄水孔堵塞；

⑵沉降缝不垂直；

⑶勾缝砂浆脱落；

⑷表面不平整；

⑸挡土墙滑移；

⑹挡土墙倾斜；

⑺砌体断裂或坍塌。

㈡水泥混凝土挡土墙质量检查验收内容与要求

1、 挡土墙模板安装质量检查

现浇结构（挡土墙）模板安装检查数量（以沉降缝划分检验批）允许偏差应符合表3-2

现浇结构挡土墙模板安装的允许偏差及检验方法

                                                  表3-2
	项          目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	轴线位置
	5
	钢尺检查

	截面内部尺寸
	+4    -5
	钢尺检查

	垂直度
	高度不大于5米
	6
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	高度大于5米
	8
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	相邻两板表面高度偏差
	2
	钢尺检查

	表面平整度
	5
	2米靠尺和塞尺检查


2、 浇混凝土挡土墙拆除后，应进行外观质量检查

允许偏差如表3-3，检查数量：全数检查

                 现浇混凝土挡土墙允许偏差

                                                                  表3-3

	项目
	允许偏差（mm）
	检测方法

	轴线位置
	8
	钢尺检查

	垂直度
	高度
	≤5
	8
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	
	＞5
	10
	

	标高
	±30
	水准仪或拉线、钢尺检查

	截面尺寸
	+8   -5
	钢尺检查

	表面平整度
	8
	2米靠尺和塞尺检查


3、 混凝土挡土墙需预防的质量通病

⑴泄水口堵塞；

⑵墙体表面蜂窝孔洞；

⑶墙体裂缝。

四、质量控制要点及措施

1、 熟悉挡土墙设计图纸和有关挡土墙施工的技术规范；

2、 组织或参加设计交底，图纸会审；

3、 审查挡土墙施工技术方案。重点审查以下内容：

⑴审查人员资质：审查施工管理人员的资质条件和施工经历，班长和砌工是否有类似工程的施工经验；

⑵审查施工工艺，审查施工方法和施工工艺顺序是否合理；

⑶审查质量、安全控制措施。审查质量控制和安全控制措施是否可靠；

⑷材料质量控制：对进场材料的出厂合格证和试验报告进行审查；见证对用于工程的水泥、砂、拌合水进行抽样送检，合格后才允许使用；对水泥砂浆配合比进行审查；对商品砼配合比和商品砼生产厂家材料送检报告进行审查；

⑸审查拟进场和机械、设备的性能、规格和完好状况是否能满足施工工艺要求。
4、 施工过程中的质量控制要点及措施（事中控制）

⑴审核挡土墙基槽测量放线定位，复测基槽轴线座标和基底标高。

⑵检查施工机具、材料、人员到位情况；

⑶检查挡土墙基槽周边的排水措施，保持基槽和边坡面的干燥；

⑷验收挡土墙基槽的规格、尺寸和槽底土质以及地基承栽力；

⑸检查挡土墙泄水孔、反滤层的设置是否符合设计要求；

⑹检查挡土墙背回填土施工情况，要求做到分层夯实，选料及密实度符合设计要求；

⑺浆砌块石挡土墙施工过程中重点检查：

1 块石表面泥土垃圾须清洗干净；

2 块石厚度不应小于200mm，应分层错缝砌筑，墙底和墙趾台阶转折处不应有垂直通缝；

3 块石砌筑时必须采用座浆法，砂浆填塞应饱满，严禁干砌。

4 现场见证制作水泥砂浆试块（每一施工段制作一组六块）。

⑻水泥砼挡墙施工过程中重点检查：

模板安装检查：

1 检查模板安装尺寸是否满足设计要求

2 检查模板安装是否严密，支撑是否牢固，其刚度和稳定性是否能可靠地承受浇筑砼的侧压力和施工荷载。
3 检查预埋件和预留孔的位置和数量是否满足设计要求。

4 检查模板内杂物是否清理干净，浇筑前，木模板应浇水湿润，但不致基槽积水。

  商品砼浇灌时的重点检查：

①检查随进场商品砼所附配合比设计

②现场进行商品砼坍落度试验，对每车砼均需进行坍落度试验，并做好现场检测记录。

③旁站监督砼浇灌过程

A、砼浇筑厚度每层应控制在300㎜以内，

B、自高处向模板内倾卸砼时，其自由倾落高度不宜超过2m，超 过2m时，应通过串筒、溜管等设施下落。串筒出料口下方，砼规堆积高度不宜超过1m。

C、检查砼振捣人员的振捣过程：振捣时间必须振动到该部位砼密实为止；移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍;、振捣深度以振动棒头插入下层砼50～100㎜。

D、检查施工缝的留设位置和处理措施是否符合经审核的施工技术方案的要求,应凿除处理层砼表面的水泥砂浆和松弱层.并用水冲洗凿毛处理砼的表面.在浇筑上一层砼前,对垂直施工缝宜刷一层水泥净浆.对水平缝宜铺一层厚为10～20㎜的1:2水泥砂浆;施工缝为斜面时应浇成或凿成台阶状;浇筑砼期间应要求施工单位安排专人检查模板和支架的稳固情况.

E、现场见证制作砼抗压强度试块。

5、 施工质量的事后控制要点及措施。

⑴挡土墙墙体质量检查验收：

每一检验批完工后，在施工单位自检合格的基础上，对照设计图纸，对墙体进行抽样检查。检查内容包括：轴线位移、墙顶高程、墙 面垂直度、平整度（必须100%合格）、断面尺寸、墙面坡度。

⑵见证送检水泥砂浆试块抗压试验和水泥砼试块抗压试验。

⑶竣工验收、工程完工后，监理工程师要督促施工单位整理竣工验收资料，报监理机构组织竣工验收。

五、国家或行业的有关强制性条文

1、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002第3.4.9, 15.1.2, 15.1.6,  15.4.1

2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第4.1.1,  4.1.3,  7.2.1,  7.2.2,  7.4.1,   8.2.1,  8.3.1

六、资料整理

1、重力式挡土墙施工管理及竣工验收必须做好以下资料整理

⑴施工技术方案及报审资料

⑵测量定位报验资料

⑶挡土墙基槽地基承载力试验报告

⑷工程材料/构配件/设备进场、使用报审表

⑸主要施工机械进/出场报审表

⑹开工报告及开工令

⑺混凝土浇灌申请表

⑻水泥砂浆抗压强度试验报告

⑼混凝土抗压强度试验报告

⑽竣工验收资料

2、重力式挡土墙施工监理管理资料

⑴设计变更

⑵技术洽商或施工联系单

⑶会议纪要

⑷业主指令（工程通知单）

⑸监理通知

⑹技术签证

⑺监理日记

⑻监理月报

七、监理流程图（见附图）

重力式挡土墙施工监理流程图:



水泥砂浆试块试验


水泥砼抗压强度试验





现浇挡墙检查：


检查模板支撑是否牢固、严密


检查泄水口位置和数量是否满足设计要求


现场检查砼塌落度


检查施工缝的留设位置和处理措施是否符合施工技术方案的规定


检查振捣砼的过程


现场制作砼试块





施工方案审查





测量放线





墙体质量检查





见证试件试验





交工验收





审查测量定位资料平面图


复核墙基轴线、高程





承包人编制施工方案


承包人填写《施工方案报审表》连同施工方案报监理机构审批





审批开工申请





巡视、旁站、检查





检查墙体以下内容：


断面尺寸


顶面高程


轴线位移


墙面垂直度


平整度


水平缝平直


墙石坡度





浆砌块石挡墙：


块石厚度、表面整洁度


分层错缝情况


是否座浆砌筑，填塞是否饱满


4．泄水口位置和数量是否满足设计要求


4.见证制作水泥砂浆试块


5.








核查下述内容：


施工技术方案是否经批准


进场人员、机械设备是否报审


进场材料是否经检验合格





审查施工管理、技术人员资质


审查施工机械设备配置计划


审查施工工艺


审查质量安全保证措施





审查交工资料是否齐备


组织交工验收








PAGE  
9

