隧道洞门墙浇注施工方案
一、编制依据

1、甬台温铁路Ⅳ标段新建工程施工图。
2、国家和铁道部适用于本标段的设计施工规范、规程、规则、规定、质量检验与验收标准，主要执行标准如下：
《铁路工程结构混凝土强度检测规程》（TB10426-2004）
《时速250公里及以下新建客运专线铁路设计规范》
《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》
《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》TZ214-2005

《客运专线铁路隧道工程质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号
《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号
《铁路混凝土工程施工技术指南》TZ210-2005

《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424-2003

3、对本标段的施工调查所获得的资料，现有的施工技术水平，施工管理水平和机械设备配备能力。
二、施工方法
本隧道洞门类型为线路右侧偏压式洞门，明洞及洞门施工顺序为：明洞衬砌浇注        明洞衬砌表面外露加固钢筋切除       涂抹3cm水泥砂浆      涂      TS-EVA多功能防水乳胶      施作边仰坡与明洞衬砌底部浆砌排水沟     铺设土工布及防水板      洞门墙浇注      洞门墙背排水盲沟设置       明洞回填。
（一）明洞防水层铺设要求
1、明洞浇注完成后待混凝土达到70%后，切除明洞表面钢筋头，切除部位应深入混凝土表面内5㎜再用砂浆抹平。
2、在明洞衬砌表面抹3㎝水泥砂浆，但必须确保砂浆与衬砌表面密贴，不得有空鼓、脱落现象。
3、涂设TS-EVA多功能防水乳胶应避开雨季、严寒季节施工，及时施作。不得有空鼓、漏涂现象发生。
4、施作边仰坡坡脚处与明洞衬砌底部浆砌排水沟，并将φ100排水盲管预埋在排水沟靠衬砌一侧，在浇注洞门墙时将其预留出来。
（二）洞门墙浇注
1、隧道洞门施工应遵照以下规定：
（1）开挖后的坡面应达到稳定、平整、美观的要求；

（2）端墙和翼墙基础开挖后，对基础超挖部分应与基础同级混凝土和基础同步浇注，端墙、挡、翼墙的开挖轮廓面应符合设计要求；
（3）本隧左侧翼墙应在DK244+060处设置沉降缝，缝宽为3㎝。
（4）端墙的泄水孔应与洞外排水系统及时连通。

（5）本隧检查梯应设置在线路右侧挡墙与洞门墙处，预埋角钢L50×50×5,共10根,每根长0.59m,间距为0.5m。检查梯钢筋及角钢均应进行防锈处理,涂防锈漆。
2、洞门墙模板制作要求：
（1）本隧洞门墙模板制作可与隧道内水沟、电缆槽模板结合设计，外模采用钢模板每块模板尺寸为（长1.5m×宽1.04m）,钢板厚度按 4㎜厚制作; 确保钢模板应具有足够的强度、钢度和稳定性。内模采用木模
（2）模板及支架安装必须稳固牢靠，模板接缝应严密不漏浆。
3、混凝土立模及浇注

立模前，应准确放样出洞门墙位置，确保端墙尺寸符合设计要求，可先浇注端墙但应将端墙与右侧翼墙处位置预留好接茬钢筋，以保持结构的整体性，端墙与翼墙间用双层锚筋连接，锚筋采用HRB335钢筋，直径为Φ16，锚筋伸入（或外露）端墙均为30d（d为直径），每根间距为30㎝。

为防止端墙浇注出现有跑模现象，可进行分层浇注但每次浇注高度不得小于5m，应将施工缝设置在模板缝处，立模中应控制好两侧模板高度，确保施工缝在同一平面内，施工缝处设置接茬钢筋按上述要求进行布设并应进行凿毛处理。
模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂，混凝土浇注前，模板内的积水和杂物应清理干净。
混凝土采用搅拌站集中拌制，混凝土输送车输送，汽车泵泵送入模；采用插入式振动棒振捣密实。混凝土振捣时，振动棒不得触碰模板，端墙混凝土标号为 C20。端墙浇注混凝土完成后,在端墙、挡墙、翼墙处用切割机刻宽为2㎝，深为5㎜的假凹缝，在凹缝内涂黑色亮漆，此缝在施工缝处切缝，以消除施工缝影响洞门美观。每格尺寸为1.04m×1.5m(详见附图)。
隧道名牌及号标预留槽位置见附图尺寸及说明。
4、洞门墙背排水盲沟设置
（1）端墙背后设置排水盲沟网，管网采用外包土工布的中空矩形RCP系列塑料排水盲沟，横竖间距均为2m，横向采用100㎜×80㎜塑料排水盲沟，竖向采用100㎜×100㎜塑料排水盲沟。排水盲沟在路基面高度处采用φ100PVC管排入侧沟。
（2）端墙盲沟要求设中孔，在土体中挖槽埋设，横纵排水盲沟采用接头连接，外铺土工布，然后浇注端墙混凝土。
（3）端墙后横向排水盲沟以不小于3%的坡度倾向竖向盲沟 。
（4）挡翼墙身在路基面处及以下部分每隔2m上下左右交错设置泄水孔。为防止泄水孔堵塞，应在泄水孔进口处设置反滤层。反滤层材料除用填石外可采用无纺布包裹碎石。
5、洞顶回填

施工顺序为：边仰坡坡脚处与明洞衬砌底部浆砌排水沟砌筑好后      堆干砌片石（高度1m）       30㎝过滤层        回填土石       粘土隔水层厚50㎝。
明洞回填应符合以下要求：

（1） 明洞回填应在明洞外防水层施作完成且混凝土强度达到100%后进行。
（2） 侧墙回填应两侧对称进行，土层地层，应将墙背坡面挖成台阶状，用片石分层码砌，缝隙用碎石填塞密实。
（3） 拱部回填应两侧对称分层夯实，每层厚度不大于0.3m,两侧回填土面的高差不得大于0.5m。回填至与拱顶齐平后,再分层满铺填筑至设计高度。
（4） 采用机械回填时,应在人工夯填超过1m以上后进行。
（5） 施作粘土隔水层时应注意隔水层应与边、仰坡搭接平顺、封闭紧密,防止地表水下渗。
三、安全措施

1、 在施工过程中注意坡顶落石伤人，坡顶如有松动的岩石应及时将其清除。

2、 现场施工人员必须配带安全帽，非施工人员严禁进入洞内。

3、 高空作业人员必须佩带安全带。

4、 从事高空作业的人员要定期进行体格检查，凡患有高血压、心脏病、精神病、深度近视等以及其他不适于高空作业的人，不得从事高空作业。

5、 高处作业场所，必须做到有台必有栏，有洞必有盖。单独登高作业须设专人防护，高处作业要有安全措施，严禁在无安全措施或无人监护下，任意攀登高处作业。

6、 高处作业所搭设脚手架要符合标准，平稳牢固，上下有梯道，必要时要设安全网，严禁在非标准的脚手架上作业。

7、 拆除脚手架等设施，必须严格按照先上后下的拆除程序进行。拆除过程中要设专人防护，必要时设置隔离措施，严禁由上往下乱仍脚手架、材料、工具等杂物，防止伤人。

8、 未尽事宜请严格按《铁路隧道施工安全技术措施》执行。


[image: image1.wmf]2008

3866

隧-52�

山后隧道

内轨顶面

明

洞  

中

线

左

线  

线

路

中

线

右

线  

线

路

中

线



[image: image2.wmf]右

线  

线

路

中

线

左

线  

线

路

中

线

明

洞  

中

线

内轨顶面

山后隧道

3866

2008

隧-52�



[image: image3.wmf]2008

3866

隧-6

山后隧道

内轨顶面

明

洞  

中

线

左

线  

线

路

中

线

右

线  

线

路

中

线



[image: image4.wmf]2008

3866

隧-52�

山后隧道

内轨顶面

明

洞  

中

线

左

线  

线

路

中

线

右

线  

线

路

中

线

1:0.2

1:0.25

路基面

泄水孔口10*15!

中至中2�

沉降缝

内轨顶面



[image: image5.wmf]山后隧道

隧-52�

3866

2007

说明:�

  1、施工洞门墙时应做好�

隧道名牌、号标

预留槽，在预留槽内镶大理石。名牌、号标位置及

尺寸见附图。

  2、隧道名牌、号标采用黑色大理石刻字，镏金、嵌入墙面内2

，字体采用魏体字体。

  3、�

隧道名牌采用四块大理

石制作，每块长*宽（102

*80

)。�

  5、�

隧道名牌四周另制作5�

大理

石

倒角。

  6、隧道名牌字体高度为65�

宽度为80

，保持字体排列匀称，大小、字型应统一。

  7、洞门墙切缝宽度为2

，深度为0.5�

，缝内涂黑色亮漆。

  



_1229792079.dwg

_1229792314.dwg

_1229792386.dwg

_1229792210.dwg

_1229791875.dwg

