工程技术交底表格

	项目名称
	挖孔桩
	编号
	2006-1

	主讲人
	
	时间
	2006-4-9

	参加人员：



	交底内容：

     米，其中挖孔桩基础1＃墩桩身直径d=1.25米，桩长l=米，开挖直径D=1.65米；3＃墩桩身直径d=1.5米，桩长l=米，开挖直径D=1.9米；4＃墩桩身直径d=1.25米，桩长l=米，开挖直径D=1.65米；5＃台桩身直径d=1.25米，桩长l=米，开挖直径D=1.65米；
施工准备

平整场地，清除坡面危石。开挖处陡坡按  刷破并加以防护。

测量放出墩台十字线，确定桩孔位置。

墩台四周设排水沟，搭好孔口雨棚，安装提升设备。布置好 出               

渣道路。

孔口采用C20钢筋混凝土（厚30厘米，高1米）并高出地面      20～30厘米。以防止孔口坍塌和雨水汇入。

挖孔

三班连续作业，提升设备采用0.3～0.5吨小卷扬机。

挖孔按照先挖桩孔，后挖承台座板基坑的顺序施工。桩基开挖时应逐孔开挖，逐孔灌注。

挖孔过程中要经常检查桩孔尺寸和平面位置，孔的中线和误差不得大于桩长的5％，截面尺寸要保证和设计相符合。

挖孔和支撑护壁必须连续作业，不宜中途停止，以防坍孔。

孔深超过10米后要对孔内进行CO2检测，当超过0.3％应设置通风设备。

挖孔暂停时，孔口必须罩盖。

支撑护壁

护壁采用就地浇筑C20混凝土（厚20厘米），深度直至基岩。每掘进1.2～1.5米即立模浇筑。

须多次放炮开挖时应在护壁内设钢筋（Q235φ8靠内径设置）。

排水

由于当地地下水丰富，开挖中均采用潜水泵排水。

孔内爆破

爆破以松动爆破为主。炮眼深度软岩部分不能超过0.5米，硬岩眼深不能超过0.8米。药量中间掏心为1/2节，周边眼为1/3～1/4节。

导火线应作燃烧试验。当孔深大于10米时应采用电起爆。

炸药无水时采用销铵炸药，有水时采用防水乳化炸药。

炮眼附近的支撑护壁应用木板等加以防护，以免支撑炸坏引起坍孔。

孔内放炮后应立即排烟通风。

当孔深大于12米时，每次放炮后应测定有害气体浓度。确定安全后方可进入作业。

终孔检查

要求所有桩基达到设计深度，并位于基岩以下2米。

要求孔底平整、无松渣、无淤泥及沉淀等软层。

钢筋骨架的制作及安装

骨架所用钢筋必须在进场使用前送实验室将行试验合格后方可使用。

骨架钢筋在桩内制作，其搭接长度：绑扎Ⅰ级钢为20d，Ⅱ级为25d；焊接搭接双面焊为5d,单面焊为10d。

“同一截面”搭接接头不应超过50％，（焊接为35d,并不小于50厘米；绑扎为1.3倍的绑扎长度，并不小于50厘米）。

骨架钢筋尺寸见附图-1。

为使骨架安装牢靠，要求在骨架上安装“耳环”或在孔壁打入钢钎使其牢固定位。

钢筋骨架中心应与孔中心相吻合，竖向保证竖直，并安放至设计标高。

经质检员、监理检查合格后方可进行下一段的安装或下道工序的施工。

灌筑混凝土

混凝土所用原材料必须送试验使进行检验，检验合格后方可使用。

混凝土拌制时应做含水率、坍落度试验调整现场混凝土和易性及强度最佳。

在桩内渗水上升速度小于每分钟6毫米时，采用空气中灌筑混凝土桩的办法，采用导管灌筑混凝土，导管应对准孔中心。

开始灌筑时孔底积水深不宜超过5厘米。灌筑应尽可能快，使混凝土对孔壁压力尽快大于渗水压力。

孔内混凝土应尽可能一次连续浇筑完毕，当施工缝不可避免时，混凝土上下层设置锚固钢筋。

混凝土灌注至桩顶以后，应立即将离析的混合物及水泥浮浆等清除干净。

当地下水上升速度大于每分钟6毫米时，采用导管水中关注混凝土的方法。

     当施工中有以上未考虑到的地方，施工人员、现场技术人员应立即通知，确定具体施工方案。




注：表中空白部分不够填写时，以附件形式附后。



